附件1

车用柴油等11种产品质量监督抽查结果

本次抽查了车用柴油、车用乙醇汽油、危险化学品有机类、危险化学品无机类、危险化学品包装物及容器、防爆电气、电线电缆、漆包圆绕组线、安全帽、可燃气体检测报警器等11种产品。共抽样检验了363家次企业384批次产品，经检验，371批次产品符合标准要求，13批次产品不符合标准要求。

1.车用柴油。本次共抽取了新乡、安阳、信阳、驻马店、开封、周口、商丘、郑州、平顶山、南阳、焦作、济源、三门峡、洛阳、漯河、许昌、鹤壁等17个地市（县）50家企业销售的50批次车用柴油产品。本次抽查依据GB19147-2016《车用柴油》及《河南省2020年第1批车用柴油产品质量监督抽查实施方案》，对车用柴油产品的硫含量、多环芳烃含量、总污染物含量、凝点、冷滤点、闪点、密度等项目进行了检验。经检验，47批次产品符合标准要求，3批次产品不符合标准要求，主要涉及闪点（闭口）项目。

2.车用乙醇汽油。本次共抽取了郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店、济源、焦作等17个地市（县）50家企业销售的50批次车用乙醇汽油产品。本次抽查依据GB18351-2017《车用乙醇汽油》及《2020年第1批车用乙醇汽油产品质量监督抽查实施方案》，对车用乙醇汽油的产品的硫含量、铜片腐蚀、水分、乙醇含量、其他有机含量化合物、苯含量、密度等项目进行了检验。经检验，46批次产品符合标准要求，4批次产品不符合标准要求。主要涉及乙醇含量,其他有机含氧化合物含量等项目。

3.危险化学品有机类。本次共抽取了新乡、焦作、平顶山、驻马店、济源、洛阳、濮阳、安阳、兰考、汝州等10个地市（县）)25家企业生产的25批次危险化学品有机类产品。本次抽查中发现2家企业涉嫌无生产许可证生产情况。本次抽查依据《工业用甲醇GB/T 338-2011》、《石油苯GB/T 3405-2011》、《碳化钙（电石）GB/T 10665-2004》、《工业冰乙酸GB/T 1628-2008》、《工业糠醛GB/T 1926-2009》、《焦化苯GB/T 2283-2008》、《焦化甲苯GB/T 2284-2009》、《石油甲苯GB/T 3406-2010》、《工业用甲醛溶液GB/T 9009-2011》、《粗苯YB/T 5022-2016》及《河南省2020年第1批危险化学品有机类产品质量监督抽查实施方案》，对危险化学品有机类产品的含量、色度、密度、沸程、高锰酸钾试验、水混溶试验、水分、羰基化合物、蒸发残渣、发气量等项目进行了检验。经检验，25批次产品全部符合标准要求。

4.危险化学品无机类。本次共抽取了开封、平顶山、新乡、焦作、漯河、鹤壁、洛阳、三门峡、济源等9个地市（县）35家企业生产的35批次危险化学品无机类。本次抽查依据《工业硫酸GB/T534-2014》、《工业氢氟酸GB/T 7744-2008》、《工业氟硅酸HG/T2832-2008》、《工业亚磷酸HG/T2520-2006》、《副产盐酸HG/T 3783-2005》、《工业硝酸、浓硝酸GB/T337.1-2014》、《次氯酸钠GB/T 19106-2013》及《河南省2020年第1批危险化学品无机类产品质量监督抽查实施方案》，对危险化学品无机类产品的含量、灰分、灼烧残渣、砷、重金属等项目进行了检验。经检验，35批次产品全部符合标准要求。

5.危险化学品包装物及容器。本次共抽取了郑州、新乡、南阳等3个地市（县）6家企业生产的6批次危险化学品包装物及容器产品。本次抽查依据GB/T325.1-2018《包装容器钢桶 第1部分：通用技术要求》、GB/T 13252-2008《包装容器 钢提桶》、GB/T 17343-1998《包装容器 方桶》、GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》、BB/T 0019-2013《包装容器 方罐与扁圆罐》、GB 18191-2008《包装容器危险品包装用塑料桶》及《河南省2020年第1批危险化学品包装物及容器产品质量监督抽查实施方案》，对危险化学品包装物及容器从的气密试验、液压试验、跌落试验、堆码试验、提梁（环）强度试验等项目进行了检验。经检验，6批次产品全部符合标准要求。

6.防爆电气。本次共抽取了郑州、开封、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、南阳、济源、长垣等11个地市（县）50家企业生产的50批次防爆电气产品。本次抽查依据GB3836-2010《爆炸性气体环境用电气设备》及《河南省2020年第1批防爆电气产品质量监督抽查实施方案》，对防爆电气产品的防爆标志、警告标志、电气间隙和爬电距离、隔爆接合面参数、抗冲击试验、引入装置夹紧试验、引入装置密封性能试验、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆、绝缘套管扭转试验、火花点燃试验、绝缘介电强度、温度测定、热剧变试验、外壳防护试验等项目进行了检验。经检验，49批次产品符合标准要求，1批次产品不符合标准要求，主要涉及隔爆接合面参数项目。

7.电线电缆。本次共抽取了郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、巩义、滑县、长垣等19个地市（县）100家企业生产的100批次电线电缆产品。本次抽查依据 GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》、JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》、GB/T 12706.1-2008《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》、GB/T1179-2017 《圆线同心绞架空导线》、GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》及《河南省2020年第1批电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，对电线电缆产品的标志内容检查、导体直流电阻（20℃）、成品电缆电压试验或绝缘线芯电压试验、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、编织（或缠绕）密度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、失重试验、热延伸试验、曲挠试验、不延燃试验、烟密度试验、无卤试验、成束燃烧试验、耐火试验、局部放电试验、根数、直径、导线部分面积、表面质量、抗拉强度、断裂伸长率、电阻率（20℃）、外径、节径比、绞合要求和质量、绞向、单位长度重量、卷绕试验、扭转试验、锌层重量等项目进行了检验。经检验，95批次产品符合标准要求。5批次产品不符合标准要求，主要涉及失重试验、标志内容检查等项目。

8.漆包圆绕组线。本次共抽取了郑州、新乡、许昌、驻马店等4个地市（县）13家企业生产的34批次漆包圆绕组线产品。本次抽查依据GB/T 4074.1～7 绕组线试验方法（系列）、GB/T 6109.1～7、9～23 漆包圆绕组线（系列）、GB/T 23312.1～7 漆包铝圆绕组线（系列）及《2020年漆包圆绕组线产品质量监督抽查实施方案》，对漆包圆绕组线产品的外观、尺寸、伸长率、回弹性、柔韧性和附着性、热冲击、软化击穿、耐刮、耐溶剂、击穿电压、漆膜连续性、直焊性等项目进行了检验。经检验，34批次产品全部符合标准要求。

9.安全帽。本次共抽取了平顶山、鹤壁、濮阳、许昌、济源、永城等6个地市（县）6家企业生产的6批次安全帽产品。本次抽查依据GB 2811-2007《安全帽》及《河南省2020年第1批安全帽产品质量监督抽查实施方案》，对安全帽产品的垂直间距、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、防静电性能、侧向刚性、阻燃性能等项目进行了检验。经检验，6批次产品全部符合标准要求。

10.可燃气体检测报警器。本次共抽取了郑州市6家企业生产的6批次可燃气体检测报警器产品。本次抽查依据GB 15322.1-2003《可燃气体探测器第1部分：测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器》、GB 15322.3-2003《可燃气体探测器第3部分：测量范围为0～100%LEL的便携式可燃气体探测器》及《河南省2020年可燃气体检测报警器产品质量监督抽查实施方案》，对可燃气体检测报警器产品的外观检查、报警动作值、全量程指示偏差、报警重复性、响应时间、绝缘电阻试验、耐压试验等项目进行了检验。经检验，6 批次产品全部符合标准要求。

11.农用薄膜。本次共抽取了南阳、漯河、三门峡、焦作、濮阳、周口、郑州等7个地市（县）22家企业生产的22批次农用薄膜产品。本次抽查依据GB 4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》、GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》及《河南省2020年第1批农用薄膜产品质量监督抽查实施方案》，对农用薄膜产品的外观、宽度极限偏差、厚度极限偏差、平均厚度偏差、拉伸负荷(拉伸强度)、断裂伸长率、直角撕裂负荷(直角撕裂强度)等项目进行了检验。经检验，22批次产品全部符合标准要求。