广东省稀土氧化物产品质量监督抽查实施细则

# 1、适用范围

本细则适用于广东省稀土氧化物产品质量监督抽查。本细则包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

# 2、 产品分类

## 2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 34 | 3429 | 34291 |
| 分类名称 | 基础化学品 | 钇或钪等稀土金属的化合物及制品 | 钇或钪等稀土金属的氧化物 |

注：产品分类代码按GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码  第1部分：可运输产品》。

## 2.2 产品种类

稀土氧化物产品包括氧化钐、氧化铥、氧化镝、氧化铒、氧化钆、氧化铽等。

# 3、 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

# 4、企业产品生产规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以稀土产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。

表2 企业产品生产规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ＞1000且≤5000 | ＜1000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

# 5、检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB/T 2969-2008   氧化钐

XB/T 202-2010   氧化铥

GB/T 13558-2008   氧化镝

GB/T 15678-2010   氧化铒

GB/T 2526-2008    氧化钆

GB/T 12144-2009   氧化铽

GB/T 14635-2008   稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 18115   稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

# 6、抽样

## 6.1 抽样型号或规格

抽查样品应为同一型号规格(货号)，同一批次的产品。

## 6.2 抽样方法、基数和数量

### 6.2.1 抽样方法

在企业的成品库内、生产线末端，随机抽取有产品质量合格证明或者以任何方式表明合格、近期生产的产品。

化学成分取样按下表3规定进行。取样应有代表性，采用多次采样的方法，用插管在每件（袋）中心及等距离处取三点，每件（袋）取样量不小于10g,将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料瓶（袋）中并封口。

表3 化学成分取样

| 每批件（袋）数 | 1 | 2 | 3，4 | 5～10 | 11～20 | 21～60 | 61～100 | 101～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

### 6.2.2 抽样基数

以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，原则上稀土产品抽查基数不小于1吨。每家稀土生产企业根据稀土产品生产种类抽取1-3批次，其中种类≤5时，抽取1批次；种类≤10时，抽取2批次；种类﹥10时，抽取3批次。

### 6.2.3 抽样数量

每个试样量应至少满足稀土质量检验项目所需用量的2倍，抽样数量不少于100g，将抽取的稀土氧化物样品均分为二份，一份作为检验样品（约50g），一份作为备用样品（约50g）。样品由受检单位无偿提供。

## 6.3 样品处置

抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。抽样人员负责把检验样品及备用样品寄、送至指定的检验机构相关部门，备样应封存在检验机构。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

封装好的样品需存放在干燥、防潮的地方。

## 6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的稀土氧化物产品销售总额（以万元计）。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度实际销售总额，并加以注明。

# 7、检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

稀土氧化物产品检测项目及检测方法见表4。

表4检验项目及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 稀土总量 | XB/T 202-2010 GB/T 13558-2008 GB/T 15678-2010 GB/T 2526-2008 GB/T 12144-2009 | 推荐性 | GB/T 14635-2008 | ● |  |
| 2 | 稀土杂质 | XB/T 202-2010 GB/T 13558-2008 GB/T 15678-2010 GB/T 2526-2008 GB/T 12144-2009 | 推荐性 | GB/T 18115 相应产品对应的检测标准 | ● |  |
| 3 | 非稀土杂质(铁、铝、铜、硅、铅、氯、硅、镍等) | XB/T 202-2010 GB/T 13558-2008 GB/T 15678-2010 GB/T 2526-2008 GB/T 12144-2009 | 推荐性 | GB/T 12690 相应产品对应的检测标准 | ● |  |
| 4 | 灼减量 | XB/T 202-2010 GB/T 13558-2008 GB/T 15678-2010 GB/T 2526-2008 GB/T 12144-2009 | 推荐性 | GB/T 12690.2-2015 |  | ● |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

## 7.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

# 8、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

# 9、异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质监部门或者指定检验机构应对原样或备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。