附件1-15

摩托车轮胎产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了河北、江苏、浙江、江西、山东、广东、重庆等7个省、直辖市26家企业生产的26批次摩托车轮胎产品，对25家企业生产的25批次产品进行了检验。

本次抽查依据GB 518-2007《摩托车轮胎》标准的要求，对摩托车轮胎产品的外缘尺寸（外直径、断面宽度）、磨耗标志高度、强度性能、耐久性能、高速性能等5个项目进行了检验。

抽查发现有4批次产品不符合标准的规定，涉及到断面宽度、强度性能项目。具体抽查结果见附表1-15。