**附表：软泥玩具比较试验测评样品信息及综合评级表**

| **序号** | **样品名称** | **购买地点** | **店铺名称** | **产品类别** | **单价（元）** | **化学安全性指标** | | | | | | | | | | | | **标签 标识** | **综合评级** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **塑化剂（6种）** | | | **防腐剂（5种）** | | | **特定元素的迁移 （19种）** | | | **游离甲醛** | | |
|
|
| **检出值** | **限值** | **是否达标** | **检出值 (mg/kg)** | **限值** | **是否达标** | **检出值 (mg/kg)** | **限值** | **是否达标** | **检出值** | **限值** | **是否达标** |
| 1 | **摩彩** 24色超轻粘土 | 当当网 | 都汇玩母婴专营店 | 超轻粘土 | 39.8 | 未检出 | DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1% DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1% | **√** | 未检出 | BIT≤5 mg/kg、MI≤10 mg/kg、CMI≤10 mg/kg、CMI/MI≤15 mg/kg、苯酚≤10mg/kg | **√** | B：901 Cr3+：0.07 Pb：0.25 | 见注 | **√** | 未检出 | ≤0.05% | **√** | **符合** | **★★★★★** |
| 2 | **阿摩司/AMOS** 6色超轻超柔粘土 | 唯品会 | 唯品会自营 | 超轻粘土 | 62 | 未检出 | **√** | 未检出 | **√** | B：630 Cr3+：0.51 Pb：0.17 | 见注 | √ | 0.007 | **√** | **符合** | **★★★★★** |
| 3 | **乐缔** 24色超轻粘土 | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 超轻粘土 | 69 | 未检出 | **√** | 未检出 | **√** | B：825 Cr3+：0.06 Pb：0.35 Zn：11 | 见注 | √ | 未检出 | **√** | **符合** | **★★★★★** |
| 4 | **晨光** 12色超级飞侠系列（轻质）彩泥套装玩具收纳盒装 | 福田区中心书城 | 弘文文具中心书城店 | 超轻粘土 | 42 | 未检出 | DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1% DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1% | **√** | CMI:7.7 CMI/MI:7.7 | BIT≤5 mg/kg、MI≤10 mg/kg、CMI≤10 mg/kg、CMI/MI≤15 mg/kg、苯酚≤10mg/kg  BIT≤5 mg/kg、MI≤10 mg/kg、CMI≤10 mg/kg、CMI/MI≤15 mg/kg、苯酚≤10mg/kg | **√** | B：1520 Cr3+：0.25 Pb：0.16 Zn：12 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 未检出 | ≤0.05%  ≤0.05% | **√** | **符合** | **★★★★** |
|
| 5 | **培培乐** 24色冰雪公主彩泥塑料玩具 | 天猫 | 培培乐旗舰店 | 超轻粘土 | 45 | 未检出 | **√** | MI:2.4 CMI:3.1 CMI/MI:5.5 | **√** | B：1600 Cr3+：0.30 Pb：0.26 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 未检出 | **√** | **符合** | **★★★★** |
|
| 6 | **得力** 12色魔趣CLAY超轻黏土（轻质）彩泥套装玩具 | 福田区中心书城 | 弘文文具中心书城店 | 超轻粘土 | 29 | 未检出 | **√** | CMI:8.2 CMI/MI:8.2 | **√** | B：1770 Cr3+：0.51 Pb：0.17 Zn：18 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 0.005 | **√** | **符合** | **★★★★** |
|
| 7 | **美阳阳** 24色超轻粘土 | 天猫 | 美阳阳旗舰店 | 超轻粘土 | 11.9 | 未检出 | **√** | 未检出 | **√** | B：1470 Cr3+：0.33 Pb：0.22 Zn：17 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 未检出 | **√** | **符合** | **★★★★** |
|
| 8 | **亲子企鹅** 24色糖果泥套装 | 京东 | 亲子企鹅自营旗舰店 | 水晶泥 | 38 | 未检出 | **√** | MI:1.5 CMI/MI:1.5 | **√** | B：1380 Cr3+：0.02 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 未检出 | **√** | **符合** | **★★★★** |
|
| 9 | **智高** KK魔法可可12色魔力水晶泥 | 福田区中心书城 | 弘文文具中心书城店 | 水晶泥 | 42 | 未检出 | **√** | MI:1.5 CMI:4.O CMI/MI:5.5 | **√** | B：1600 Cr3+：0.01 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 0.026 | **√** | **符合** | **★★★★** |
|
| 10 | **爱松利** 12色3D水晶泥 | 天猫 | 爱松利旗舰店 | 水晶泥 | 15 | 未检出 | **√** | BIT:3.5 MI:7.2 CMI/MI:7.2 | **√** | B：660 Cr3+：0.05 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 未检出 | **√** | **符合** | **★★★★** |
|
| 11 | **高佳多** 魔法星球魔法水晶泥 | 南山区万象天地 | 玩具反斗城万象天地店 | 水晶泥 | 19.9 | 未检出 | **√** | MI:2.7 CMI:8.2 CMI/MI:10.9 | **√** | B：1230 Cr3+：0.02 Pb：0.22 Zn：15 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 未检出 | **√** | **符合** | **★★★★** |
|
| 12 | **totally me！** 简易粘土-可爱装饰品 | 南山区万象天地 | 玩具反斗城万象天地店 | 超轻粘土 | 59.9 | 未检出 | DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1% DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1% | **√** | 未检出 | BIT≤5 mg/kg、MI≤10 mg/kg、CMI≤10 mg/kg、CMI/MI≤15 mg/kg、苯酚≤10mg/kg |  | Cr3+：1 Cr6+：1 Pb：0.15 | 见注 | 六价铬迁移量未达到欧盟标准要求 | 0.012 | ≤0.05% | **√** | **符合** | **★★★** |
|
| 13 | **美术王国** 8色火山岩 | 罗湖区笋岗文具玩具批发城 | 玩具商户 | 水晶泥 | 10 | 未检出 | **√** | BIT:0.55 MI:1.0 CMI:2.6 CMI/MI:3.6 | **√** | B：4170 Cr3+：0.14 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 0.022 | **√** | **符合** | **★★★** |
|
| 14 | **博士爱** 12色水晶泥 | 福田区中心书城 | 弘文文具中心书城店 | 水晶泥 | 36 | 未检出 | **√** | BIT:33 | 防腐剂未达到欧盟标准要求 | B：784 Cr3+：0.01 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 未检出 | **√** | **符合** | **★★★** |
|
| 15 | **贝博氏** 24色创意粘土 | 京东 | 贝博氏自营旗舰店 | 超轻粘土 | 29 | 未检出 | **√** | MI:3.0 CMI:53 CMI/MI:56 | 防腐剂未达到欧盟标准要求 | B：1230 Cr3+：0.12 Pb：0.14 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | **0.013** | **√** | **符合** | **★★★** |
|
| 16 | **新生彩** 24色塑型套装 | 天猫 | 新生彩旗舰店 | 超轻粘土 | 12 | 未检出 | **√** | MI:5.0 CMI:63 CMI/MI:68 | 防腐剂未达到欧盟标准要求 | B：1310 Cr3+：0.01 Pb：0.38 Zn：17 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | **0.003** | **√** | **符合** | **★★★** |
|
| 17 | **彩陶公主** 6色液态玻璃泥 | 罗湖区笋岗文具玩具批发城 | 玩具商户 | 水晶泥 | 50 | 未检出 | DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1% DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1% | **√** | MI:27 CMI:77 CMI/MI:104 | BIT≤5 mg/kg、MI≤10 mg/kg、CMI≤10 mg/kg、CMI/MI≤15 mg/kg、苯酚≤10mg/kg | 防腐剂未达到欧盟标准要求 | B：4060 Cr3+：0.01 | 见注 | 硼元素迁移量未达到欧盟标准要求 | 未检出 | ≤0.05% | **√** | **无生产厂家名称、无生产日期、无生产地址** | **不推荐** |
|

注：1.本次比较试验所有样品均由工作人员以普通消费者身份通过正规销售渠道购买。

2.结果仅供消费者选购产品参考，不构成对任何相关产品的推荐与宣传。

3.化学安全性包括塑化剂6项、防腐剂5项、特定元素的迁移19项、游离甲醛、标签标识包括玩具使用说明和玩具警告标识。

4.防腐剂、特定元素的迁移项目数量较多只标注有检出的结果。

5.干燥、易碎、粉末状或柔韧易弯曲的玩具材料中特定元素的迁移的最大限量要求（I 类）：铝（Al）≤5625mg/kg、锑（Sb）≤45mg/kg、砷（As）≤3.8mg/kg、钡（Ba）≤1500mg/kg、硼（B）≤1200mg/kg、镉（Cd）≤1.3mg/kg、三价铬（Cr3+）≤37.5mg/kg、六价铬（Cr6+）≤0.02mg/kg、钴（Co）≤10.5mg/kg、铜（Cu）≤622.5mg/kg、铅（Pb）≤2.0mg/kg、锰（Mn）≤1200mg/kg、汞（Hg）≤7.5mg/kg、镍（Ni）≤75mg/kg、硒（Se）≤37.5mg/kg、锶（Sr）≤4500mg/kg、锡（Sn）≤15000mg/kg、有机锡≤0.9mg/kg、锌（Zn） ≤3750mg/kg;液态或粘稠的玩具材料的玩具材料中特定元素的迁移的最大限量要求（Ⅱ 类）铝（Al）≤1406mg/kg、锑（Sb）≤11.3mg/kg、砷（As）≤0.9mg/kg、钡（Ba）≤375mg/kg、硼（B）≤300mg/kg、镉（Cd）≤0.3mg/kg、三价铬（Cr3+）≤9.4mg/kg、六价铬（Cr6+）≤0.005mg/kg、钴（Co）≤2.6mg/kg、铜（Cu）≤156mg/kg、铅（Pb）≤0.5mg/kg、锰（Mn）≤300mg/kg、汞（Hg）≤1.9mg/kg、镍（Ni）≤18.8mg/kg、硒（Se）≤9.4mg/kg、锶（Sr）≤1125mg/kg、锡（Sn）≤3750mg/kg、有机锡≤0.2mg/kg、锌（Zn）≤938mg/kg。

6.表格中显示：“√”表示通过该项测试。

7.综合评级用“★”表示，“★”越多结果越好，同星级样品排名不分先后。

8.本次比较试验结果仅对所购买的产品负责，不代表同品牌不同批次，不同规格产品的质量状况。

9.未经深圳市消委会书面允许，任何单位和个人不得擅自使用本次比较试验结果作为商业宣传。