清远市混凝土外加剂产品质量专项监督抽查

实施细则

1.产品分类

1.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 37 | 377 | / |
| 分类名称 | 玻璃和玻璃制品及其他非金属制品 | 建筑用防水材料和密封材料等 | / |

1.2产品种类

本次抽检产品种类为缓凝型减水剂

- 2.术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1比高效减水剂具有更高减水率、更好坍落度保持性能、较小干燥收缩，且具有一定引气性能的减水剂。

- 3.企业生产规模划分（可依据：注册资金、销售额、职工总数）

企业生产规模划分见表2；

表2 企业生产规模划分

| 企业规模划分 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 |

4.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 8076-2008     混凝土外加剂

GB/T 8077-2012   混凝土外加剂匀质性试验试验方法

GB/T 14684-2011  建设用砂

GB/T 14685-2011  建设用卵石、碎石

GB/T 50081-2002  普通混凝土力学性能试验方法标准

JGJ 55-2010      普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63-2006      混凝土用水标准

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5.抽样

5.1样品及抽样地点

在企业成品库或产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

5.2抽样方法及数量

在企业的成品库内、生产线末端或流通领域随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。

在企业成品库内抽样时，掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂产品基数应为100t，掺量小于1%的外加剂产品基数为50t。不足100t或50t的也应按一个批量计基数。

每个企业随机抽取各个品种具有代表性的规格型号的产品，取样数量为不少于0.2t水泥所需用的外加剂用量。样品取好后应充分混匀，分为两等份，粉状外加剂用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或纺织袋包好；液态外加剂则用塑料罐装好。其中一份按表1的项目及含水率项目进行试验，另一份保存在企业备用。

样品及抽样单内容经受检单位代表确认无误后，由抽样人员与受检单位代表在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位代表签名、抽样人员签名、抽样单位盖章、抽样日期及抽样编号。

样品及备样由抽样人员或委托受检单位送交质检机构。

图3

| 试验项目 |  | 外加剂品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高性能减水剂 |  |  | 高效减水剂 HWR |  | 普通减水剂 WR |  |  | 引气减水剂AEWR | 泵送剂PA | 早强剂 Ac | 缓凝剂Re | 引气剂AE |
|  |  | HDWR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 早强型HDWR-A | 标准型HDWR-S | 缓凝型HPWR-R | 标准型HER-S | 缓凝型HWR-R | 早强型WR-A | 标准型WR-S | 缓凝型WR-R |  |  |  |  |  |
| 减水率,%,不小于 |  | 25 |  |  | 14 |  | 8 |  |  | 10 | 12 | ─ | ─ | 6 |
| 泌水率比，%，不大于 |  | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 |
| 含气量,% |  | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤4.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤5.5 | ≥3.0 | ≤5.5 | ─ | ─ | ≥3.0 |
| 凝结时间之差min | 初凝 | -90～+120 |  | ＞+90 | -90～+120 | ＞+90 | -90～+120 |  | ＞+90 | -90～+120 | ─ | -90～+90 | >+90 | -90～+120 |
|  | 终凝 |  |  | ─ |  | ─ |  |  | ─ |  |  | ─ | ─ |  |
| 1h经时变化量 | 坍落度mm | ─ | ≤80 | ≤60 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ≤80 | ─ | ─ | ─ |
|  | 含气量% | ─ | ─ | ─ |  |  |  |  |  | -1.5～+1.5 | ─ |  |  | -1.5～+1.5 |
| 抗压强度比,%,不小于 | 1d | 180 | 170 | ─ | 140 | ─ | 135 | ─ | ─ | ─ | ─ | 135 | ─ | ─ |
|  | 3d | 170 | 160 | ─ | 130 | ─ | 130 | 115 | ─ | 115 | ─ | 130 | ─ | 95 |
|  | 7d | 145 | 150 | 140 | 125 | 125 | 110 | 115 | 110 | 110 | 115 | 110 | 100 | 95 |
|  | 28d | 130 | 140 | 130 | 120 | 120 | 100 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 90 |

5.3样品处理

样品及备样由抽样人员或委托受检单位送交质检机构。

5.4抽样单

经受检单位代表确认无误后，由抽样人员与受检单位代表在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位代表签名、抽样人员签名、抽样单位盖章、抽样日期及抽样编号。

5.5抽样分组及人员要求

本次抽样分一组进行，抽样人员严格按照省局的要求需取得抽样资格证方可从事本次抽样工作。

- 6.检验要求

- 6.1检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4。

表4 检验项目及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 减水率 | GB 8076-2008 | 推荐性 | GB 8076-2008 |  | ● |
| 2 | 凝结时间差 | GB 8076-2008 | 推荐性 | GB 8076-2008 |  | ● |
| 3 | 抗压强度比 | GB 8076-2008 | 强制性 | GB 8076-2008 | ● |  |
| 4 | 含固量 | GB 8076-2008 | 推荐性 | GB 8076-2008 |  | ● |
| 5 | 密度 | GB 8076-2008 | 推荐性 | GB 8076-2008 |  | ● |
| 6 | pH值 | GB 8076-2008 | 推荐性 | GB 8076-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

- 7.判定原则

7.1综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.2检验结论表述

7.2.1经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2019年混凝土外加剂产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为合格。

7.2.2经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《2019年混凝土外加剂产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为不合格（属于严重不合格）。

8.异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

需对不合格项目复检时，采用留样进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。