清远市水泥产品质量专项监督抽查实施细则

1.产品分类

1.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 404 | - |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 | - |

1.2产品种类

本次监督抽查抽取产品为通用硅酸盐水泥。

- 2.术语和定义

- 下列术语和定义适用于本规范。

2.1以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏，及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。

- 3.企业生产规模划分

按照国家统计局2017年12月28日印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，根据水泥产品行业的实际情况，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，划分为大、中、小、微型企业。见表3。

表2  企业规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

- 4.检验依据

- 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB175-2007《通用硅酸盐水泥》

GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

GB 31893-2015《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5.抽样

5.1样品及抽样地点

在企业成品库或产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

5.2抽样方法及数量

5.2.1按GB12573-2008进行。抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1t。

5.2.2袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。 缩分后的两等份样品中，一份为检验样品，一份为备用样品。熟料应在生产企业仓库或售柜的待销产品中随机抽取，或在生产线末端并经检验合格（指已签发《商品熟料出厂通知单》）的产品中随机抽取。抽取样品时，可连续取，亦可从 20 个以上不同部位取等量样品。连续取样时，应在熟料库侧或库底的出口处取样，每间隔 5～10 分钟取 3～5kg，不少于 20 次；  多点取样时，于熟料堆场从地面向上每隔 1 米左右用铁铲划一横线，再在横线上每隔 2～3 米划一条竖线，选取横竖线的交点处作取样点，挖取 3～5kg/点，不少于 20 点。抽取实物样品数量不得少于 60kg，经破碎、混匀、缩分至 15kg～20kg。如在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为检验样品（约10kg）和备用样品（约10kg）。 检验样品和备用样品分别贮存在密闭的容器中，并加封条，容器应洁净、干燥、防潮、不易破损并且不影响水泥性能；或分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好加封条。

5.2.4样品及抽样单内容经受检单位代表确认无误后，由抽样人员与受检单位代表在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位代表签名、抽样人员签名、抽样单位盖章、抽样日期及抽样编号。

5.2.5样品及备样由抽样人员或委托受检单位送交质检机构。

- 6.检验要求

- 6.1检验项目及重要程度分类

表3  通用硅酸盐水泥检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 三氧化硫 | GB175-2007中7.1 | 强制性 | GB/T176-2008 | ● |  |
| 2 | 氧化镁 | GB175-2007中7.1 | 强制性 |  | ● |  |
| 3 | 烧失量 | GB175-2007中7.1 | 强制性 |  | ● |  |
| 4 | 不溶物 | GB175-2007中7.1 | 强制性 |  | ● |  |
| 5 | 氯离子 | GB175-2007中7.1 | 强制性 |  | ● |  |
| 6 | 凝结时间 | GB175-2007中7.3 | 强制性 | GB/T1346-2011 | ● |  |
| 7 | 安定性 | GB175-2007中7.3 | 强制性 |  | ● |  |
| 8 | 强度 | GB175-2007中7.3 | 强制性 | GB/T17671-1999 | ● |  |
| 9 | 放射性 | GB6566-2010中3．1 | 强制性 | GB6566-2010 | ● |  |
| 10 | 铬（Ⅵ） | GB31893-2015 | 强制性 | GB31893-2015 | ● |  |
| a极重要质量项目;b重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 不同品种等级通用硅酸盐水泥的检验项目按照GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》的规定进行。 |  |  |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 当方法标准中有基准法和代用法时，检验结果为临界值时以基准法结果为准。

6.2.2当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量大于5.0％时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后，则水泥中氧化镁允许放宽至6.0％。

6.2.3 当A型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量大于6.0％时，需进行压蒸安定性试验并合格。

6.2.4 当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应考虑重新抽取样品。

6.2.5应在取样之日起10天内完成水泥安定性检验。

6.2.6 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.判定原则

7.1综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.2检验结论表述

7.2.1经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2019年水泥产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为合格。

7.2.2经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《2019年水泥产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为不合格（属于严重不合格）。

8.异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2需对不合格项目复检时，采用留样进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。