清远市碳酸钙产品质量专项监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1:

表1  产品分类及代码

| - 产品分类 | - 产品一级分类 | - 产品二级分类 | - 产品三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | - 152 | - 152229 | - 012 |
| 分类名称 | - 石膏；硬石膏；石灰石助熔剂；用于制造石灰或水泥的石灰石和其他钙质石 | - 其他钙质石 | - 化工用石灰石 |

注：参照GB 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码》进行分类。

1.2 产品种类

造纸工业用重质碳酸钙、涂料工业用重质碳酸钙、塑料工业用重质碳酸钙、橡胶工业用重质碳酸钙、普通工业沉淀碳酸钙、工业活性沉淀碳酸钙

2.术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1普通工业沉淀碳酸钙

以石灰石为原料，用沉淀法制得的碳酸钙，主要用于塑料、涂料等工业生产中的填充剂

2.2工业活性沉淀碳酸钙

采用干法或湿法对沉淀碳酸钙进行表面活化处理生产的碳酸钙，主要用作塑料、橡胶等工业生产中的填充剂

2.3造纸工业用重质碳酸钙

以大理石等为原料经研磨制得的碳酸钙，主要用做造纸工业的底涂原料

2.4涂料工业用重质碳酸钙

以大理石等为原料经研磨制得，必要时经表面处理的碳酸钙，主要用作涂料工业的填充剂

2.5塑料工业用重质碳酸钙

以大理石等为原料经研磨制得，必要时经表面处理的碳酸钙，主要用作塑料工业的填充剂

2.6橡胶工业用重质碳酸钙

以大理石等为原料经研磨制得，必要时经表面处理的碳酸钙，主要用作橡胶工业的填充剂

3 企业规模划分

根据该行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2 碳酸钙生产企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

HG/T 2226  普通工业沉淀碳酸钙

HG/T 2567  工业活性沉淀碳酸钙

HG/T 3249.1 造纸工业用重质碳酸钙

HG/T 3249.2 涂料工业用重质碳酸钙

HG/T 3249.3 塑料工业用重质碳酸钙

HG/T 3249.4 橡胶工业用重质碳酸钙

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为生产企业用相同原料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的碳酸钙产品为一批。

5.2 抽样方法、基数及数量

抽样方法：在企业的成品仓内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月内生产的产品。

抽样数量：以每一班次或日产量为一批。按GB/T 6678的规定确定采样单元数。采样时将采样器自包装袋的上方垂直插入至料层深度的3/4处采样。每袋所取试样不少于50g，将所采的样品混匀，用四分法缩至约500g。分装入两个干燥、清洁的广口瓶或塑料袋中，分别密封并加贴识别标识。一瓶作为检验样品，一瓶作为备用样品。

5.3 样品处置

抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。备用样品封存在承检单位。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。对于执行企业产品标准的产品，受检单位应在配合抽样的同时提供有效的企业产品标准。

6 检验项目

6.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3～表8。

表3 HG/T 2226  普通工业沉淀碳酸钙

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 |  | ● |
| 2 | 碳酸钙 | HG/T 2226 | 推荐性 | GB/T 19281 | ● |  |
| 3 | pH值 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 |  | ● |
| 4 | 105℃挥发物 | HG/T 2226 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 5 | 盐酸不溶物 | HG/T 2226 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 6 | 沉降体积 | HG/T 2226 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 7 | 锰 | HG/T 2226 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 8 | 铁 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 |  | ● |
| 9 | 细度 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 |  | ● |
| 10 | 白度 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 |  | ● |
| 11 | 吸油值 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 |  | ● |
| 12 | 黑点 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 |  | ● |
| 13 | 铅 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 | ● |  |
| 14 | 铬 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 | ● |  |
| 15 | 汞 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 | ● |  |
| 16 | 镉 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 | ● |  |
| 17 | 砷 | HG/T 2226 | 推荐性 | HG/T 2226 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 使用在食品包装纸、儿童玩具和电子产品填料生产需做13-17项。 |  |  |  |  |  |  |

表4 HG/T 2567 工业活性沉淀碳酸钙

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | HG/T 2567 | 推荐性 | HG/T 2567 |  | ● |
| 2 | 碳酸钙质量分数 | HG/T 2567 | 推荐性 | GB/T 19281 | ● |  |
| 3 | pH值 | HG/T 2567 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 4 | 105℃下挥发物质量分数 | HG/T 2567 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 5 | 盐酸不溶物质量分数 | HG/T 2567 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 6 | 筛余物质量分数 | HG/T 2567 | 推荐性 | HG/T 2567 |  | ● |
| 7 | 锰质量分数 | HG/T 2567 | 推荐性 | HG/T 2567 |  | ● |
| 8 | 铁质量分数 | HG/T 2567 | 推荐性 | HG/T 2567 |  | ● |
| 9 | 白度 | HG/T 2567 | 推荐性 | HG/T 2567 |  | ● |
| 10 | 吸油值 | HG/T 2567 | 推荐性 | HG/T 2567 |  | ● |
| 11 | 活化度质量分数 | HG/T 2567 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表5 HG/T 3249.1 造纸工业用重质碳酸钙

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | HG/T 3249.1 |  | ● |
| 2 | 碳酸钙 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | GB/T 19281 | ● |  |
| 3 | 白度 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | HG/T 3249.1 |  | ● |
| 4 | 盐酸不溶物 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 5 | 吸油值 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 6 | 深色异物 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | HG/T 3249.1 |  | ● |
| 7 | 铅 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | HG/T 3249.1 | ● |  |
| 8 | 六价铬 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | HG/T 3249.1 | ● |  |
| 9 | 汞 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | HG/T 3249.1 | ● |  |
| 10 | 砷 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | HG/T 3249.1 | ● |  |
| 11 | 镉 | HG/T 3249.1 | 推荐性 | HG/T 3249.1 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 食品包装纸生产需做7-11 |  |  |  |  |  |  |

表6 HG/T 3249.2 涂料工业用重质碳酸钙

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | HG/T 3249.2 |  | ● |
| 2 | 碳酸钙 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | GB/T 19281 | ● |  |
| 3 | 白度 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | HG/T 3249.2 |  | ● |
| 4 | 活化度 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 5 | 吸油值 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | HG/T 3249.2 |  | ● |
| 6 | 铅 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | HG/T 3249.2 | ● |  |
| 7 | 六价铬 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | HG/T 3249.2 | ● |  |
| 8 | 汞 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | HG/T 3249.2 | ● |  |
| 9 | 砷 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | HG/T 3249.2 | ● |  |
| 10 | 镉 | HG/T 3249.2 | 推荐性 | HG/T 3249.2 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 I类产品不做第4项。 |  |  |  |  |  |  |

表7 HG/T 3249.3 塑料工业用重质碳酸钙

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | HG/T 3249.3 |  | ● |
| 2 | 碳酸钙 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | GB/T 19281 | ● |  |
| 3 | 白度 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | HG/T 3249.3 |  | ● |
| 4 | 活化度 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 5 | 吸油值 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | HG/T 3249.3 |  | ● |
| 6 | 105℃挥发物 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 7 | 铅 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | HG/T 3249.3 | ● |  |
| 8 | 六价铬 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | HG/T 3249.3 | ● |  |
| 9 | 汞 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | HG/T 3249.3 | ● |  |
| 10 | 砷 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | HG/T 3249.3 | ● |  |
| 11 | 镉 | HG/T 3249.3 | 推荐性 | HG/T 3249.3 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 I类产品不做第4项。 |  |  |  |  |  |  |

表8 HG/T 3249.4 橡胶工业用重质碳酸钙

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | HG/T 3249.4 |  | ● |
| 2 | 碳酸钙 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | GB/T 19281 | ● |  |
| 3 | 白度 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | HG/T 3249.4 |  | ● |
| 4 | 活化度 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 5 | 吸油值 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | HG/T 3249.4 |  | ● |
| 6 | 105℃挥发物 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 7 | 盐酸不溶物 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | GB/T 19281 |  | ● |
| 8 | 铅 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | HG/T 3249.4 | ● |  |
| 9 | 六价铬 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | HG/T 3249.4 | ● |  |
| 10 | 汞 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | HG/T 3249.4 | ● |  |
| 11 | 砷 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | HG/T 3249.4 | ● |  |
| 12 | 镉 | HG/T 3249.4 | 推荐性 | HG/T 3249.4 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 制造高压锅或电气密封圈需做第8-12项。 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.2 检验结论表述

7.2.1 经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据《2019年清远市碳酸钙产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为合格。

7.2.2 经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据《2019年清远市碳酸钙产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为不合格（属于严重不合格）。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。