附件2

抽样检测不合格建筑材料情况表

| 序号 | 供应单位名称 | 产品名称 | 规格 | 批号/ 生产日期 | 检验依据 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津宇屹新材料科技发展有限公司 | 聚合聚苯板 | 600×600×120(mm) | 2019.5.25 | Q/YYKJ007-2018 GB 8624-2012 | 燃烧性能、垂直于板面方向的抗拉强度、导热系数 |
| 2 | 北京北泡君诚泡沫塑料有限公司 | 聚合聚苯板 | 600×600×120(mm) | 2019.5.11 | Q/BPJCP0005-2017 GB 8624-2012 | 燃烧性能、表观密度、导热系数 |
| 3 | 北京雅达润邦建筑材料有限公司 | 聚合聚苯板 | 600×600×115(mm) | 2019.7.1 | Q/TYDRB0006-2016 GB 8624-2012 | 燃烧性能、表观密度 |
| 4 | 北京雅达润邦建筑材料有限公司 | 聚合聚苯板 | 600×600×120(mm) | 2019.8.1 | Q/TYDRB0006-2016 GB 8624-2012 | 燃烧性能、表观密度 |
| 5 | 北京晟达伟业保温建材有限公司 | 挤塑板 | 1200×600×80(mm) | 2019.5 | GB 8624-2012 | 燃烧性能 |
| 6 | 河北鑫科林保温材料有限公司 | XKL岩棉复合板 | 1200×600×90(mm) | 2019.6.7 | Q/130984XKL001-2019 | 垂直于表面的抗拉强度 |
| 7 | 廊坊富达新型建材有限公司 | 岩棉板 | 1200×600×50(mm) 120kg/m3 | 2019.6.24 | DB11/T 1081-2014 | 酸度系数 |
| 8 | 滨州市滨北百奥再生资源有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200(mm) A5.0 B07 | 2019.5.31 | GB/T 11968-2006 | 立方体抗压强度 |
| 9 | 天津悦众新型建材制品有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200(mm) A5.0 B06 | 2019.5.3 | GB/T 11968-2006 | 立方体抗压强度 |
| 10 | 天津市世纪兴发再生资源利用有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200(mm) A5.0 B07 | 2019.6.2 | GB/T 11968-2006 | 立方体抗压强度 |
| 11 | 上海沂恒建筑防水装饰工程有限公司 | NRF-S611自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅱ PE 4.0 7.5 | 2019.8.10 | GB 23441-2009 | 拉伸性能（拉力）、低温柔性、热老化 |
| 12 | 中航沈飞（北京）装饰工程有限公司 | 断桥铝合金节能中空玻璃窗 | LC-1515 | 2019.8.6 | DB11/1028-2013 | 保温性能 |
| 13 | 廊坊茂源幕墙装饰工程有限公司 | 断桥铝合金窗 | 1130×1530×65(mm) | 2019.9.10 | DB11/1028-2013 | 水密性能、保温性能 |
| 14 | 唐山中盛铝业有限公司 | 外窗（铝合金窗） | 1500×1400(mm) | 2019.1.3 | DB11/1028-2013 | 气密性能、水密性能、保温性能 |
| 15 | 河北朗新月逸建筑工程有限公司 | 粉刷石膏（底层） | 50kg/袋 | 2019.8.5 | GB/T 28627-2012 | 凝结时间、抗折强度、抗压强度 |
| 16 | 涿州万中建筑工程有限公司 | 粉刷石膏(底层) | 50kg/袋 | 2019.4 | GB/T 28627-2012 | 终凝时间（终凝）、 抗折强度、抗压强度 |
| 17 | 北京鲁奥达建筑材料有限公司 | 粉刷石膏（底层） | 50kg/袋 | 2019.8.6 | GB/T 28627-2012 | 凝结时间、抗折强度、拉伸粘结强度、抗压强度 |