**不合格复合地板名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 浸渍纸层压木质地板（SK01） | 申王 | 1221mm×169mm×12mm | 2016年 | 邵阳市北塔区申王地板（李立华） | 上海申王木业有限公司 | 厚度偏差 |
| 2 | 旭日森浸渍纸层压木质地板 | 旭日森 | 1210mm×169mm×12mm | 2013-12-07 | 邵阳市北塔区旭日升地板经营部（肖星星） | 馨家乐装饰材料有限公司 | 甲醛释放量 |
| 3 | 浸渍纸层压木质地板（F602） | 零距离 | 810mm×148mm×12mm | 2015-10-16 | 邵阳市品居全屋装饰（李笑梅） | 江苏恒益木业有限公司 | 静曲强度，甲醛释放量 |
| 4 | 富圆安居系列强化地板（FY7001） | 富圆 | 810mm×150mm×12mm | 2016-04-28 | 邵阳市建材城富圆地板经营部（夏珍艳） | 苏州合力木业有限公司 | 静曲强度，甲醛释放量 |
| 5 | 浸渍纸层压木质地板 | 迪蒙得 | 1215mm×168mm×12mm | 151130 | 张家界桑植县豪熙建材经营部（向慧红） | 滁州市泰丰木业有限公司 | 厚度偏差，甲醛释放量 |
| 6 | 浸渍纸层压木质地板 | 半岛 | 1220mm×170mm×12mm（BD1802） | / | 张家界桑植何家坪建材市场（钟岳生） | 山东金帝木业有限公司 | 厚度偏差，甲醛释放量 |
| 7 | 浸渍纸层压木质地板 | 德邦·阳光 | 811mm×133mm×12mm | 2016/06/25 | 张家界桑植县成高实木地板经营部（谷高成） | 上海格高木业有限公司 | 甲醛释放量 |
| 8 | 浸渍纸层压木质地板 | 莱茵阳光 | 1215mm×168mm×12mm（RSU3603） | 20160605 | 张家界桑植县军成建材批发部（林军） | 科诺（江苏）地板有限公司 | 厚度偏差 |
| 9 | 浸渍纸层压木质地板 | 高牌 | 1221mm×198mm×12mm（V982） | 2015.05.30 | 益阳市朝阳高牌地板店（沈维腾） | 湖北高牌木业有限公司 | 甲醛释放量 |
| 10 | 浸渍纸层压木质地板 | 凯牌 | 809mm×150mm×12mm（K4311） | 2015.5.19 | 益阳市朝阳非凡建材经营部（邹建中） | 苏州凯牌木业有限公司 | 静曲强度 |
| 11 | 浸渍纸层压木质地板 | 香港森森 | 811mm×133mm×12mm（新207） | 2016.5.24 | 益阳市朝阳广森地板店（刘燕军） | 香港森森木业进出口有限公司 | 静曲强度 |
| 12 | 浸渍纸层压木质地板 | 宏耐 | V5113B | 2015/08/26 | 岳阳市开发区宏耐地板经营部（黄东） | 江苏南京大亚木业有限公司 | 静曲强度 |
| 13 | 浸渍纸层压木质地板 | 永吉 | YJD585（1215mm×166 mm×12mm） | 16060502 | 岳阳市开发区太阳桥群和家园B栋13-14号（吕沉） | 浙江永吉木业有限公司 | 甲醛释放量 |