附件1-5

棕纤维弹性床垫产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、河北、江苏、浙江、福建、江西、山东、湖南、广东、海南、重庆、四川、贵州、新疆等14个省、自治区、直辖市61家企业生产的61批次棕纤维弹性床垫产品。

本次抽查依据GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》等标准的要求，对棕纤维弹性床垫产品的面料外观、缝纫、缝边、面料及复合面料物理性能/耐摩擦色牢度、芯料外观（质量）、芯料物理性能/含水率、芯料物理性能/压缩永久变形率、安全卫生要求、阻燃性要求、耐久性要求等10个项目进行了检验。

抽查发现有7批次产品不符合标准的规定，涉及到缝纫、面料及复合面料物理性能/耐摩擦色牢度、耐久性要求项目。具体抽查结果见附表1-5。