附件1-7

预应力混凝土用钢绞线产品质量

国家监督抽查结果

本次共抽查了天津、河北、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、贵州、甘肃、宁夏等17个省、自治区、直辖市47家企业生产的47批次预应力混凝土用钢绞线产品。

本次抽查依据GB/T 5224-2014《预应力混凝土用钢绞线》、GB/T 21839-2008《预应力混凝土用钢材试验方法》、GB/T 24238-2009《预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条》等标准的要求，对预应力混凝土用钢绞线产品的整根钢绞线最大力、0.2%屈服力、最大力总伸长率、应力松弛性能等4个项目进行了检验。

抽查发现有1批次产品应力松弛性能项目不符合标准的要求。具体抽查结果见附表1-7。