附件1-12

输水管产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等29个省、自治区、直辖市1054家企业生产的1224批次输水管产品。

本次抽查依据GB/T 5696-2006《预应力混凝土管》、GB/T 19685-2017《预应力钢筒混凝土管》、GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》等标准的要求，重点对输水管产品的抗渗性、抗裂内压、保护层厚度、裂缝、内压抗裂性能或外压抗裂性能、管体裂缝、外压荷载、外表面裂缝、露筋等9个项目进行了检验。

抽查发现有47批次产品不符合标准的规定，涉及到抗渗性、外压荷载、保护层厚度、外表面裂缝、露筋项目。

另外，吉林市松城水泥制管厂、日照市东港区宏发新型建材厂、澧县顺通涵管厂在本次国家监督抽查中拒检。

具体抽查结果见附表1-12。