附件1-33

输电线路铁塔产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃、新疆等25个省、自治区、直辖市153家企业生产的203批次输电线路铁塔产品。

本次抽查依据GB/T 2694-2010《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、GB/T 706-2016《热轧型钢》、GB/T 709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 1591-2008《低合金高强度结构钢》等标准的要求，对输电线路铁塔产品的钢材外形尺寸、钢材材质、零部件尺寸（主材、接头、板、腹材、焊接件）、锌层（厚度、均匀性、附着性）、焊缝质量（外形尺寸、内部质量）、试组装（就位率、同心孔率、试装控制尺寸）等15个项目进行了检验。

抽查发现有6批次产品不符合标准的规定，涉及到钢材外形尺寸、钢材材质、零部件尺寸（主材）、锌层（厚度）项目。具体抽查结果见附表1-33。