**安徽省市场监督管理局2018年流通领域 电线电缆 抽查检验不合格产品汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘橡套电缆 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | 邢台天宝电缆制造有限公司 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2017.12.20 | 不合格 | 导体电阻、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、绝缘热延伸试验 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘橡套电缆 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | 邢台天宝电缆制造有限公司 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2018.1.4 | 不合格 | 导体电阻、护套老化前抗张强度、绝缘热延伸试验 |
| 3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 怀远县涡北新城区北方五金商行 | 香港正泰电缆集团有限公司 | 宝田 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018年07月 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
| 4 | 通用橡套软电缆 | 怀远县涡北新城区北方五金商行 | 永昌线缆有限公司 | / | YC 450/750V 3×6 | 2018年7月 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 蚌埠市蚌山区众豫线缆经营部 | 上海振豫线缆有限公司 | 华昆 | YZ 450/750V 2×4 | 2018.6.12 | 不合格 | 绝缘处最薄厚度、导体电阻、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、绝缘热延伸试验 |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 蚌埠市蚌山区众豫线缆经营部 | 上海聚贺电线电缆有限公司 | / | ZR-RVS 300/300V 2×1 | / | 不合格 | 导体电阻 |
| 7 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 蚌埠市蚌山区众豫线缆经营部 | 上海云朴电线电缆有限公司 | 云龙 | 60227 IEC 01(ZR-BV) 450/750V 1.5 | 2017年7月1日 | 不合格 | 导体电阻 |
| 8 | 橡套电缆 | 蚌埠市蚌山区中威电器经营部 | 杭州永通电缆有限公司 | 日通 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2018年7月14日 | 不合格 | 导体电阻、护套老化前抗张强度 |
| 9 | 阳谷奇光牌电线 | 固镇县旭日电器设备有限公司 | 阳谷奇光线缆厂 | 奇光牌 | BVVB 450/750V 2×2.5 | 2017-12-21 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
| 10 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县旭日电器设备有限公司 | 香港远东电缆有限公司 | / | ZR-BV 450/750V 2.5 | 2017-08 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
| 11 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县太荣五金商店 | 深圳正泰世际电缆有限公司 | 畅泰 | ZR-BV 450/750V 1.5 | / | 不合格 | 导体电阻、绝缘失重试验 |
| 12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 南陵县玉山建材经营部 | 奥烽电线厂（安徽芜湖远航五金电器经营部总代理） | / | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2018.05.15 | 不合格 | 导体电阻 |
| 13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 南陵县玉山建材经营部 | 奥烽电线厂（安徽芜湖远航五金电器经营部总代理） | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2017.09.15 | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻 |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 南陵县许镇志明水暖建材经营部 | 铜陵市远维线缆有限公司 | / | BVVB 300/500V 2×2.5 | / | 不合格 | 导体电阻 |
| 15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯扁形 | 南陵县许镇志明水暖建材经营部 | 铜陵市远维线缆有限公司 | 铜都 | BVVB 300/500V 2×1.5 | / | 不合格 | 导体电阻 |
| 16 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南陵华强建材店 | 湖州安普电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018.6.29 | 不合格 | 导体电阻 |
| 17 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 繁昌县日升工矿电气配件门市部 | 安徽省合肥达阳电线电缆厂 | 达阳 | BV 450/750V 1.5 | / | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
| 18 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 芜湖县飞杭五金水暖电器商行 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 正鑫电缆 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2018-04-10 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
| 19 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 芜湖县飞杭五金水暖电器商行 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 正鑫电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018-04-10 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
| 20 | 聚氯乙烯电线电缆 | 潘爱锦（个体工商户） | 广州市安航电线电缆有限公司 | 安信航 | RVS 300/500V 2×1.5 | 2018.02 | 不合格 | 导体电阻、绝缘失重试验 |
| 21 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 潘爱锦（个体工商户） | 深圳市成信捷电线电缆有限公司 | 安集通 | ZR-RVS 450/750V 2×2.5 | / | 不合格 | 导体电阻 |
| 22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 望江县金伟豪五金商店 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 新华鑫 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2017年11月27日 | 不合格 | 绝缘失重试验、护套失重试验 |
| 23 | 聚氯乙烯电线 | 王育明(个体工商户） | 安庆市启明电线电缆有限责任公司 | 皇立牌 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2018年6月26日 | 不合格 | 护套失重试验 |
| 24 | 橡套电线电缆 | 潜山县梁有武灯饰窗帘城 | 上海燎原电缆有限公司台州分公司 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2018年03月05日 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 25 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 潜山县鑫正五交化店 | 安徽鸿星电线电缆有限公司 | 庆宜 | RVV 300/500V 2×0.75 | 2017年12月5日 | 不合格 | 绝缘失重试验、护套失重试验 |
| 26 | 通用橡套移动软电缆 | 潜山县鑫正五交化店 | 上海太行电线电缆有限公司 | 沪峰 | YC 450/750V 2×2.5 | 2018.6.6 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 27 | 聚氯乙烯绝缘绞织软线 | 合肥市蜀山区宏日五金经营部 | 安徽路阔线缆有限公司 | 路阔线缆 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | / | 不合格 | 导体电阻 |
| 28 | 通用橡套软电缆电线 | 合肥市包河区鼎旺五金经营部 | 永通中策电缆科技有限公司 | 图形商标 | YC 450/750V 2×6 | 2018年5月10日 | 不合格 | 护套平均厚度、导体电阻、护套老化前抗张强度 |
| 29 | 通用橡套软电缆电线 | 合肥市包河区捌捌叁陆电线电缆经营部 | 力源线缆有限公司 | 津泰 | YZ 300/500V 2×4 | 2018年6月20日 | 不合格 | 导体电阻、护套老化前抗张强度、绝缘热延伸试验 |
| 30 | 通用橡套软电缆 | 合肥市蜀山区旭峰五金经营部 | 安徽江缆电缆有限公司 | 江缆电缆 | YC 450/750V 2×2.5 | 2018-04-11 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻绝缘热延伸试验 |

**安徽省市场监督管理局2018年流通领域 电线电缆 抽查检验合格产品汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 | 综合判定 |
| 1 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018.02.28 | 合格 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘绞型电缆 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | 厦门视贝科技有限公司 | / | RVS 300/300V 2×0.75 | / | 合格 |
| 3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 怀远县涡北新城区北方五金商行 | 香港正泰电缆集团有限公司 | 宝田 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018.04 | 合格 |
| 4 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 怀远县老西门龙桥电料经营部 | 天津远东线缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018.03 | 合格 |
| 5 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 怀远县老西门龙桥电料经营部 | 天津远东线缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018.05 | 合格 |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 怀远县老西门龙桥电料经营部 | （厦门视贝科技有限公司）制造商.厦门贝的电缆有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | / | 合格 |
| 7 | 聚氯乙烯绝缘软电线 | 蚌埠市蚌山区新可信电线电缆经营部 | 扬州红通线缆有限公司 | / | RVV 3×6 | 2017.10.10 | 合格 |
| 8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 蚌埠市蚌山区新可信电线电缆经营部 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 三红 | BVVB 300/500V 2×4 | 2016.08.29 | 合格 |
| 9 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 蚌埠市蚌山区新可信电线电缆经营部 | 江苏众诚线缆有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2017年12月23日 | 合格 |
| 10 | 聚氯乙烯绝缘绞型软电缆 | 章宽 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | ZC-RVS 300/300V 2×1 | 2017.11.10 | 合格 |
| 11 | 通用橡套软电缆电线 | 章宽 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2018.5.20 | 合格 |
| 12 | 通用橡套软电缆电线 | 章宽 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2018.6.5 | 合格 |
| 13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县城关先锋机电经营部 | 浙江正泰电缆有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018-06-07 | 合格 |
| 14 | 电线 | 固镇县城关先锋机电经营部 | 洛阳市营光电线电缆有限公司 | 燕波 | BLVVB 300/500V 2×4 | 20180628 | 合格 |
| 15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县旭日电器设备有限公司 | 香港远东电缆有限公司 | / | ZR-BV 450/750V 1.5 | 2017-08 | 合格 |
| 16 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县华工水暖电料供应部 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018-4-22 | 合格 |
| 17 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县华工水暖电料供应部 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018-5-25 | 合格 |
| 18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 固镇县建中水暖门市部 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 穗星 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2018-3-2 | 合格 |
| 19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县太荣五金商店 | 深圳正泰世际电缆有限公司 | 畅泰 | ZR-BV 450/750V 2.5 | / | 合格 |
| 20 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南陵县许镇志明水暖建材经营部 | 安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018.2.28 | 合格 |
| 21 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南陵县许镇志明水暖建材经营部 | 安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018.2.25 | 合格 |
| 22 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南陵华强建材店 | 湖州安普电线电缆有限公司 | 九州安普 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018年5月6日 | 合格 |
| 23 | 阻燃电线 | 南陵县兴科电器商行 | 铜陵市远维线缆有限公司 | 铜都 | ZR-BV 450/750V 4 | 2017.9.15 | 合格 |
| 24 | 阻燃电线 | 南陵县兴科电器商行 | 铜陵市远维线缆有限公司 | 铜都 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2017.9.15 | 合格 |
| 25 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 繁昌县曙光五交化店 | 安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018-4-6 | 合格 |
| 26 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 繁昌县曙光五交化店 | 安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018.03.06 | 合格 |
| 27 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 繁昌县恒鑫电器五金经营部 | 安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 10 | 2017-10-26 | 合格 |
| 28 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 繁昌县德伟电器经营部 | 安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018-2-19 | 合格 |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 繁昌县德伟电器经营部 | 安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司 | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2017-09-29 | 合格 |
| 30 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 繁昌县德伟电器经营部 | 安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2018-4-4 | 合格 |
| 31 | 铜芯聚氯乙烯软电缆 | 繁昌县繁正工业电器销售部 | 浙江正泰电缆有限公司 | / | BVR 450/750V 0.75 | 2018-02-24 | 合格 |
| 32 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 繁昌县繁正工业电器销售部 | 安徽鑫科新材料股份有限公司电线电缆分公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-01-21 | 合格 |
| 33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 繁昌县繁正工业电器销售部 | 浙江正泰电缆有限公司 | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2018-01-13 | 合格 |
| 34 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 芜湖县叶春五金机电有限公司 | 江苏奇鹰电线电缆有限公司 | 奇鹰 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018-04-07 | 合格 |
| 35 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 芜湖县叶春五金机电有限公司 | 江苏奇鹰电线电缆有限公司 | 奇鹰 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2017-12-18 | 合格 |
| 36 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 芜湖县新莞五金机电经营部 | 中国铭品电缆集团有限公司 | 铭品电缆 | RVV 300/500V 2×1.5 | 2018-05-12 | 合格 |
| 37 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 芜湖县新莞五金机电经营部 | 浙江正泰电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2018-05-02 | 合格 |
| 38 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 芜湖县新莞五金机电经营部 | 浙江正泰电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018-03-11 | 合格 |
| 39 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 芜湖县新莞五金机电经营部 | 浙江正泰电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018-03-07 | 合格 |
| 40 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 芜湖县飞杭五金水暖电器商行 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 正鑫电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2018-04-10 | 合格 |
| 41 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 芜湖县飞杭五金水暖电器商行 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 正鑫电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018-04-10 | 合格 |
| 42 | 一般用途单芯硬导体无护套电线电缆 | 望江县鑫发五金交电经营部 | 上海德力西集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2017年12月28日 | 合格 |
| 43 | 阻燃电线 | 望江县鑫发五金交电经营部 | 安庆日月电缆有限公司 | 日月 | ZR-BV 450/750V 1.5 | 2017年11月1日 | 合格 |
| 44 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 望江县鑫发五金交电经营部 | 上海德力西集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017年12月23日 | 合格 |
| 45 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 林增金妹（个体工商户） | 郑州博友电线电缆有限公司 | / | BLV 450/750V 10 | 2018.05.02 | 合格 |
| 46 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 林增金妹（个体工商户） | 上海众豫电线电缆有限公司 | / | BLV 450/750V 6 | 2017年11月30日 | 合格 |
| 47 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 望江县韩运海五金商店 | 上饶市凯达电线电缆有限公司 | 洪兴电线 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2018年04月15日 | 合格 |
| 48 | 聚氯乙烯电缆 | 望江县金伟豪五金商店 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2018.4.15 | 合格 |
| 49 | 聚氯乙烯电线 | 杨军毛（个体工商户） | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2017年09月24日 | 合格 |
| 50 | 聚氯乙烯电线 | 杨军毛（个体工商户） | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018年06月15日 | 合格 |
| 51 | 铜芯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 杨军毛（个体工商户） | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 新华鑫 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2018年04月27日 | 合格 |
| 52 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 林增金妹（个体工商户） | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 新华鑫 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018年06月08日 | 合格 |
| 53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 潘爱锦（个体工商户） | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 新华鑫 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018年6月20日 | 合格 |
| 54 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 潜山县浙鹏电气销售有限公司 | 广东金牌电缆股份有限公司 | 金牌 | ZC-RVV 300/500V 3×2.5 | 2018.04 | 合格 |
| 55 | 聚氯乙烯电线 | 潜山县玉明灯饰 | 安庆市启明电线电缆有限责任公司 | 皇立牌 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018.05.02 | 合格 |
| 56 | 电线电缆 | 潜山县小刘电器灯饰批发部 | 浙江人民线缆制造有限公司 | 云友 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 2018年1月28日 | 合格 |
| 57 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 潜山县小刘电器灯饰批发部 | 深圳市安泰电线电缆有限公司 | 三达鹏 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2017年2月 | 合格 |
| 58 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 潜山县瑞丰电力器材销售部 | 中国•飞洲集团有限公司 | 飞洲 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018年1月4日 | 合格 |
| 59 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 潜山县小梁电工电料批发部 | 武汉安普虹桥电工责任有限公司 | / | ZR-RVS 300/500V 2×0.75 | 2018年5月8日 | 合格 |
| 60 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 潜山县人民电器销售处 | 中国•人民电缆集团有限公司 | RMJT | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×0.75 | 2017-12-13 | 合格 |
| 61 | 一般用途单芯无护套电线电缆 | 潜山县小梁电工电料批发部 | 铜陵市永好电线电缆有限责任公司 | 铜安线缆 | BV 450/750V 2.5 | / | 合格 |
| 62 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 潜山县梁有武灯饰窗帘城 | 上海德力西集团有限公司 | / | RVS 300/300V 2×0.75 | 2017-8-6 | 合格 |
| 63 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 潜山县上缆电气商店 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | ShSL | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018.05.23 | 合格 |
| 64 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 潜山县上缆电气商店 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | ShSL | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2018.05.22 | 合格 |
| 65 | 一般用途单芯电线电缆 | 安徽金之座标准件有限公司 | 合肥四宝电线电缆有限公司 | 四宝 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017年7月17日 | 合格 |
| 66 | 阻燃电线 | 安徽金之座标准件有限公司 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 江淮宏升 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 2018年6月3日 | 合格 |
| 67 | 阻燃电线 | 安徽金之座标准件有限公司 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 江淮宏升 | ZR-BV 450/750V 1.5 | 2018年6月9日 | 合格 |
| 68 | 阻燃电线 | 安徽金之座标准件有限公司 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 江淮宏升 | ZR-BV 450/750V 4 | 2018年6月9日 | 合格 |
| 69 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 合肥市包河区犇岑电线电缆商行 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2018年4月 | 合格 |
| 70 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 合肥市包河区犇岑电线电缆商行 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018年4月 | 合格 |
| 71 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | 合肥市包河区犇岑电线电缆商行 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2017-11-15 | 合格 |
| 72 | 硬护套线 | 合肥市包河区皖瑶电线电缆经营部 | 绿宝电缆（集团）有限公司 | 绿宝 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2017年09月21日 | 合格 |
| 73 | 一般用途单芯电线电缆 | 合肥市包河区皖瑶电线电缆经营部 | 绿宝电缆（集团）有限公司 | 绿宝 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018年05月16日 | 合格 |
| 74 | 一般用途单芯电线电缆 | 合肥市包河区皖瑶电线电缆经营部 | 绿宝电缆（集团）有限公司 | 绿宝 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2018年6月2日 | 合格 |
| 75 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 合肥市蜀山区宏日五金经营部 | 江苏江扬电缆有限公司 | / | ZC-YJV 0.6/1kV 3×6 | 2018.02.02 | 合格 |
| 76 | 聚氯乙烯电线 | 合肥市蜀山区宏日五金经营部 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2018年5月8日 | 合格 |
| 77 | 聚氯乙烯电线 | 合肥市包河区鼎旺五金经营部 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2018年6月20日 | 合格 |
| 78 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥市包河区鼎旺五金经营部 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 6 | 2018年6月1日 | 合格 |
| 79 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 合肥市包河区康芝电线电缆经营部 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 金联宇 | YJV 0.6/1kV 4×16+1×10 | 2018年5月21日 | 合格 |
| 80 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用安装软电线 | 合肥市包河区康芝电线电缆经营部 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 金联宇 | ZB-RVS 300/300V 2×0.75 | 2017.02.12 | 合格 |
| 81 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥市包河区康芝电线电缆经营部 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 金联宇 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2018.01.12 | 合格 |
| 82 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥市包河区康芝电线电缆经营部 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 金联宇 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018.04.16 | 合格 |
| 83 | 聚氯乙烯电线 | 合肥市包河区捌捌叁陆电线电缆经营部 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2017年1月10日 | 合格 |
| 84 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 合肥市包河区捌捌叁陆电线电缆经营部 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 元极 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2017年3月20日 | 合格 |
| 85 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 合肥新港电器有限公司 | 江西人民线缆科技集团有限公司 | 长缆 | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2018年7月2日 | 合格 |
| 86 | 普通聚氯乙烯软电缆 | 合肥新港电器有限公司 | 浙江人民线缆制造有限公司 | 云友 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2018年6月20日 | 合格 |
| 87 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 合肥新港电器有限公司 | 浙江人民线缆制造有限公司 | 云友 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 4 | 2018年1月14日 | 合格 |
| 88 | 聚氯乙烯电线 | 合肥市蜀山区宏日五金经营部 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018年7月2日 | 合格 |
| 89 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥市蜀山区旭峰五金经营部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017.11.15 | 合格 |
| 90 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥市蜀山区旭峰五金经营部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2018-05-09 | 合格 |