**安徽省市场监督管理局2018年流通领域建筑钢材抽查检验不合格产品汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **受检单位** | **标称生产单位** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期** | **综合判定** | **不合格项目** |
|  | 角钢 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京八钢金属材料有限公司 | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T 706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京上冶物资销售有限公司 | 正金元® | DN25×6000 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径不符合GB/T 13793-2008标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京上冶物资销售有限公司 | 唐山®华岐 | DN20×6000mm | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 3091-2015标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京钢首金属实业有限公司 | / | 25×25 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 滁州市南谯区友钢物资经营部 | 徐州顺旺国际贸易有限公司 | / | 40×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T 706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 滁州市南谯区友钢物资经营部 | 徐州顺旺国际贸易有限公司 | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T 706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市南谯区友钢物资经营部 | / | / | 40×60 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市南谯区友钢物资经营部 | / | / | 19×19 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市南谯区友钢物资经营部 | / | / | 20×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市南谯区友钢物资经营部 | / | / | 24×24 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市南谯区友钢物资经营部 | / | / | 40×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市南谯区友钢物资经营部 | 雎宁八里施恩钢管 | / | 3 /4×6M LB | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 3091-2008标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 滁州市琅琊区泓旭钢材经营部 | / | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T 706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 滁州市琅琊区泓旭钢材经营部 | 江苏雎宁八里方管经销处 | / | 30×50 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 热轧带肋钢筋 | 枞阳县腾飞拉丝厂 | 光明金属有限责任公司 | 光明 | Φ12 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中重量偏差不符合GB/T1499.2-2007标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 石台县小河镇小峰建材店 | 东昕钢构彩钢瓦卷闸门及钢材批发部 | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 金卫国 | 远康钢材 | 京华 | 60×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 金卫国 | 远康钢材 | / | 80×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 金卫国 | 远康钢材 | / | 25×25 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥鑫野物资有限公司 | 供货：安徽范氏钢铁贸易有限公司 | 正金元®ZJY® | DN15×6000 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥鑫野物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 40×80 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥鑫野物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 50×100 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥鑫野物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 80×80 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥鑫野物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 50×50 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥鑫野物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 40×60 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥鑫野物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 15×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥鑫野物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 10×20 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 周国生 | 马鞍山市兴峰钢材工贸有限公司 | / | 40×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 周国生 | 马鞍山市兴峰钢材工贸有限公司 | / | 40×60 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 周国生 | 马鞍山市兴峰钢材工贸有限公司 | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 周国生 | 马鞍山市兴峰钢材工贸有限公司 | / | 24×24 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 周国生 | 马鞍山市兴峰钢材工贸有限公司 | / | 40×80 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 马鞍山市博望区宏亮彩瓦经营部 | 芜湖锋正实业有限公司 | / | Φ20 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 马鞍山市博望区宏亮彩瓦经营部 | 芜湖锋正实业有限公司 | / | 40×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 马鞍山市博望区宏亮彩瓦经营部 | 芜湖锋正实业有限公司 | / | Φ25 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 马鞍山市博望区宏亮彩瓦经营部 | 芜湖锋正实业有限公司 | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 马鞍山市博望区宏亮彩瓦经营部 | 芜湖锋正实业有限公司 | / | 20×20 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 赵圣兵 | 中祥（原恒泰）金属制品有限公司 | / | 25×25 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 赵圣兵 | 中祥（原恒泰）金属制品有限公司 | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 赵圣兵 | 唐山鸿翔镀锌厂 | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 赵圣兵 | 唐山鸿翔镀锌厂 | / | 40×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 赵圣兵 | 霸州市上源金属制品有限公司 | / | Φ20 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 赵圣兵 | 霸州市上源金属制品有限公司 | / | Φ25 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 尹正仙 | 江苏睢宁县金浩钢材 | / | 38×78 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 尹正仙 | 江苏睢宁县金浩钢材 | / | 24×24 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 尹正仙 | 江苏睢宁县金浩钢材 | / | 18×18 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 和县历阳镇永华彩钢瓦经营部 | 雎宁八里阳光方管彩卷批发 | / | 30×50 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 和县历阳镇永华彩钢瓦经营部 | 凯润钢铁贸易有限公司 | / | 40×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 戴加兵 | 雎宁恒胜钢管厂 | / | 25×46 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 戴加兵 | 雎宁恒胜钢管厂 | / | 36×36 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 赵圣祥 | 八里市场扁钢、角钢销售总汇 | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中尺寸、重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 赵圣祥 | 八里市场扁钢、角钢销售总汇 | / | 40×40 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 安徽范氏钢铁贸易有限公司 | 正金元®ZJY® | DN15×6000 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 角钢 | 合肥昶德物资有限公司 | / | / | 30×30 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中重量偏差不符合GB/T706-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 30×30×0.9 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、壁厚、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 20×20×0.5 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中壁厚、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 20×40×1.4 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中外径、壁厚、镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 25×25×0.8 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |
|  | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 40×40×1.1 | / | 不合格 | 样本经检验，所检项目中镀锌层重量不符合GB/T 13793-2016标准要求，判该批商品不合格。 |

**安徽省市场监督管理局2018年流通领域建材抽查检验合格产品汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告编号** | **样品名称** | **受检单位** | **标称生产单位** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期** | **综合判定** |
|  | SY-J201825832 | 角钢 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京八钢金属材料有限公司 | / | 40×40 | / | 合格 |
|  | SY-J201825830 | 镀锌钢管 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京钢首金属实业有限公司 | / | 40×60 | / | 合格 |
|  | SY-J201825829 | 低压流体输送用焊接钢管 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京上冶物资销售有限公司 | / | DN15 | / | 合格 |
|  | SY-J201825828 | 镀锌钢管 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京钢首金属实业有限公司 | / | 40×40 | / | 合格 |
|  | SY-J201825825 | 镀锌钢管 | 滁州市振钢物资有限公司 | 南京钢首金属实业有限公司 | / | 30×30 | / | 合格 |
|  | SY-J201825824 | 镀锌管 | 滁州市园方物资供应有限公司 | 南京范氏 | 衡水•京华 | DN25×6m | / | 合格 |
|  | SY-J201825823 | 镀锌管 | 滁州市园方物资供应有限公司 | 南京范氏 | 迈克 | DN40×6000mm | / | 合格 |
|  | SY-J201825822 | 镀锌管 | 滁州市园方物资供应有限公司 | 南京范氏 | 衡水®华岐 | 2″×6M Q235B | / | 合格 |
|  | SY-J201825813 | 热轧光圆钢筋 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 江苏雨花集团公司 | 雨花 | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825812 | 热轧带肋钢筋 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 江苏雨花集团公司 | 雨花 | Φ12 | / | 合格 |
|  | SY-J201825811 | 热轧带肋钢筋 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 江苏雨花集团公司 | 雨花 | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825725 | 冷轧带肋钢筋 | 左中虎 | 枞阳县腾飞拉丝厂 | / | Φ5.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825724 | 冷轧带肋钢筋 | 左中虎 | 枞阳县腾飞拉丝厂 | / | Φ8.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825723 | 热轧带肋钢筋 | 枞阳县腾飞拉丝厂 | 安徽省富鑫钢铁有限公司 | 富鑫钢铁 | Φ18 | / | 合格 |
|  | SY-J201825722 | 热轧带肋钢筋 | 枞阳县腾飞拉丝厂 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 安徽富鑫 | Φ14 | / | 合格 |
|  | SY-J201825721 | 热轧带肋钢筋 | 枞阳县腾飞拉丝厂 | 光明金属有限责任公司 | 光明 | Φ10 | / | 合格 |
|  | SY-J201825719 | 热轧带肋钢筋 | 枞阳县腾飞拉丝厂 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 安徽富鑫 | Φ20 | / | 合格 |
|  | SY-J201825718 | 热轧带肋钢筋 | 枞阳县腾飞拉丝厂 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 桂鑫钢铁 | Φ16 | / | 合格 |
|  | SY-J201825717 | 热轧带肋钢筋 | 钱得友 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 亚新钢铁 | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825716 | 热轧带肋钢筋 | 钱得友 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 亚新钢铁 | Φ10 | / | 合格 |
|  | SY-J201825715 | 热轧光圆钢筋 | 钱得友 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 亚新钢铁 | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825714 | 热轧光圆钢筋 | 钱得友 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 亚新钢铁 | Φ6.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825713 | 热轧带肋钢筋 | 孙小虎 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ18 | / | 合格 |
|  | SY-J201825712 | 热轧带肋钢筋 | 孙小虎 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ16 | / | 合格 |
|  | SY-J201825711 | 热轧带肋钢筋 | 孙小虎 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ14 | / | 合格 |
|  | SY-J201825710 | 热轧带肋钢筋 | 孙小虎 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ12 | / | 合格 |
|  | SY-J201825709 | 热轧带肋钢筋 | 汪兵 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 桂鑫钢铁 | Φ14 | / | 合格 |
|  | SY-J201825708 | 冷轧带肋钢筋 | 汪兵 | 安阳市荣昌冷轧有限公司 | / | Φ8.0 | / | 合格 |
|  | SY-J201825707 | 冷轧带肋钢筋 | 汪兵 | 安阳市荣昌冷轧有限公司 | / | Φ8.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825706 | 冷轧带肋钢筋 | 汪兵 | 安阳市荣昌冷轧有限公司 | / | Φ7.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825599 | 热轧带肋钢筋 | 石台县仁里镇老胡建材经营部 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 亚新钢铁 | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825598 | 热轧光圆钢筋 | 石台县仁里镇老胡建材经营部 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 亚新钢铁 | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825597 | 热轧光圆钢筋 | 石台县仁里镇老胡建材经营部 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 亚新钢铁 | Φ6.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825596 | 热轧带肋钢筋 | 石台县丁香镇储氏五金建材行 | 马鞍山市利桥金属材料有限公司 | / | Φ10 | / | 合格 |
|  | SY-J201825595 | 热轧光圆钢筋 | 石台县丁香镇储氏五金建材行 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825594 | 热轧光圆钢筋 | 石台县丁香镇储氏五金建材行 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ6.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825593 | 热轧光圆钢筋 | 石台县小河镇狮山桥头建材店 | 华成钢材 | / | Φ6.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825592 | 热轧光圆钢筋 | 石台县小河镇狮山桥头建材店 | 华成钢材 | / | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825591 | 热轧带肋钢筋 | 石台县小河镇红石锦秀建材店 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ18 | 2018-06-03 | 合格 |
|  | SY-J201825590 | 热轧光圆钢筋 | 石台县小河镇红石锦秀建材店 | 江苏连云港亚新钢厂 | / | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825588 | 热轧带肋钢筋 | 石台县小河镇小峰建材店 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西萍钢 | Φ8mm | / | 合格 |
|  | SY-J201825584 | 冷轧带肋钢筋 | 曹传书 | 安庆市牌楼拉丝厂 | / | Φ6.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825583 | 热轧带肋钢筋 | 曹传书 | 贵航金属制品有限公司 | / | Φ10 | / | 合格 |
|  | SY-J201825582 | 冷轧带肋钢筋 | 贵池区阳光建材店 | 安阳市荣昌冷轧有限公司 | / | Φ8 | / | 合格 |
|  | SY-J201825581 | 冷轧带肋钢筋 | 贵池区阳光建材店 | 安阳市荣昌冷轧有限公司 | / | Φ8.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825580 | 热轧带肋钢筋 | 贵池区安居钢材经营部 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ14 | / | 合格 |
|  | SY-J201825579 | 热轧带肋钢筋 | 贵池区安居钢材经营部 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ20 | / | 合格 |
|  | SY-J201825578 | 冷轧带肋钢筋 | 贵池区墩上新发地钢材经营部 | 青阳县杨田镇建生水塔厂 | / | Φ4.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201825577 | 热轧带肋钢筋 | 贵池区墩上新发地钢材经营部 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ14 | 2018-5-24 | 合格 |
|  | SY-J201825576 | 热轧带肋钢筋 | 池州市墩上镇滋润建材门市部 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山 | Φ12 | 2018-7-1 | 合格 |
|  | SY-J201825575 | 高延性冷轧带肋钢筋 | 池州市墩上镇滋润建材门市部 | 安阳市莱昌冷轧有限公司 | / | Φ8.5 | / | 合格 |
|  | SY-J201821166 | 角钢 | 合肥昶德物资有限公司 | / | / | 40×40 | / | 合格 |
|  | SY-J201821161 | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 37×77×1.1 | / | 合格 |
|  | SY-J201821158 | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 安徽文轩钢铁有限公司 | / | 35×57×1.4 | / | 合格 |
|  | SY-J201821157 | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 供货：安徽范氏钢铁贸易有限公司 | / | DN25×6000 | / | 合格 |
|  | SY-J201821156 | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 供货：安徽范氏钢铁贸易有限公司 | 正金元®ZJY® | DN20×6000 | / | 合格 |
|  | SY-J201821154 | 热轧带肋钢筋 | 马鞍山钢铁股份有限公司（中铁四局物资仓库2284号） | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山钢铁 | Φ8 | 2018-06-23 | 合格 |
|  | SY-J201821153 | 热轧带肋钢筋 | 马鞍山钢铁股份有限公司（中铁四局物资仓库2284号） | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山钢铁 | Φ10 | 2018-06-09 | 合格 |
|  | SY-J201821152 | 钢筋混凝土用热轧带肋光圆钢筋 | 安徽省豫信钢铁销售有限公司 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 安钢 | Φ8 | 2018-06-24 | 合格 |
|  | SY-J201821151 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 安徽省豫信钢铁销售有限公司 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 安钢 | Φ8 | 2018-06-09 | 合格 |
|  |  | 镀锌钢管 | 合肥昶德物资有限公司 | 供货：安徽范氏钢铁贸易有限公司 | 友发®YOUFR® | DN32×6000 3.25 | / | 复检合格 |