附表：包书皮比较试验测评样品信息及综合评级表

| 序号 | 样品名称 | 店铺 名称 | 产品类别 | 单价（元） | 化学安全性指标 | 标签 标识 | 综合评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 塑化剂（6种） | 短链氯化石蜡 | 溶剂残留（15种） | 多环芳烃（18种） |  |  |
|  |  |  |  |  | 检出值 （%） | 限值 | 是否达标 | 检出值 (%) | 限值 | 是否达标 | 检出值 (mg/m2) | 限值 | 是否达标 | 检出值 (mg/kg) | 限值 | 是否达标 |  |  |
| 1 | 悟生自粘包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 10.9 | 未检出 | DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1% DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1% | √ | 未检出 | 短链氯化石蜡（C10-C13）≤0.15% | √ | 未检出 | 溶剂残留量总量≤5mg/m 2,苯、甲苯、二甲苯不得检出 | √ | 未检出 | 见附表二 见附表二 | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 2 | deli得力文具自粘包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 8 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 3 | 麦思考自粘式透明包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 39 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 4 | Sitoo斯图自粘包书膜套装NO：8023 | 电商平台 | 包书膜 | 29 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 5 | 迪斯熊自粘包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 22.9 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 6 | 晨光优品米菲自粘切角包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 32 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 7 | 我佳第五代环保包书皮 | 电商平台 | 包书膜 | 39 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 8 | 吉祥鸟合格自粘包书膜 | 线上实体店 | 包书膜 | 12 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 9 | 吉祥鸟合格自粘包书膜 | 家长送样 | 包书膜 | / | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 10 | 猫太子自粘包书膜 | 家长送样 | 包书膜 | / | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 11 | 小贝壳文具书套 | 家长送样 | 书套 | / | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 12 | 吉祥鸟环保书套 | 家长送样 | 书套 | / | 未检出 | DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1% DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1% | √ | 未检出 | 短链氯化石蜡（C10-C13）≤0.15% | √ | 未检出 | 溶剂残留量总量≤5mg/m 2,苯、甲苯、二甲苯不得检出 | √ | 未检出 | 见附表二 | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 13 | 昱多客绿色环保书套A4 | 电商平台 | 书套 | 19.8 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 14 | 迪斯熊环保书套 | 电商平台 | 书套 | 15.8 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 15 | 新时达新潮防滑书套 | 电商平台 | 书套 | 9.9 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 16 | 立阳书套H513 | 电商平台 | 书套 | 6 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 17 | deli得力文具活动防滑书套 | 电商平台 | 书套 | 12.9 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 18 | 金儿博士环保书套 | 电商平台 | 书套 | 13.16 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  |  | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 19 | 可得旺绿色环保书套 | 电商平台 | 书套 | 14.5 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  |  | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 20 | 大嘴猴环保防滑书套 | 线下实体店 | 书套 | 7.9 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★★ |
| 21 | 小卡尼PVC自粘书皮 | 线下实体店 | 包书膜 | 15 | 未检出 |  | √ | 0.14 |  | √ （有检出，但未超出欧盟标准要求） | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 |  |
| 22 | 珠玲鸟合格自粘包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 12.9 | 未检出 |  | √ | 0.18 |  | 短链氯化石蜡未达到欧盟标准 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★ |
| 23 | 小贝壳环保自粘包书膜 | 线下实体店 | 包书膜 | 12 | 未检出 |  | √ | 0.16 |  | 短链氯化石蜡未达到欧盟标准 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★ |
| 24 | (芭）三不书套 | 线下实体店 | 书套 | 9.5 | 未检出 |  | √ | 0.28 |  | 短链氯化石蜡未达到欧盟标准 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★★ |
| 25 | 创意线合格自粘包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 9.69 | DBP+BBP+DEHP =6 |  | 邻苯二甲酸酯类未达到国家行标和团标要求 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 |  |
| 26 | 小天使10M自粘包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 19.8 | DBP+BBP+DEHP =7.7 |  | 邻苯二甲酸酯类未达到国家行标和团标要求 | 0.32 |  | 短链氯化石蜡未达到欧盟标准 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 符合 | ★★★ |
| 27 | 无品牌10M自粘包书膜 | 电商平台 | 包书膜 | 15.49 | DBP+BBP+DEHP =11 |  | 邻苯二甲酸酯类未达到国家行标和团标要求 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 无产品基本信息标识 | 不推荐 |
| 28 | Xinghui self adhesive materials | 线下实体店 | 包书膜 | 8 | DBP+BBP+DEHP =7.5; DNOP+DINP+DIDP=1.5 |  | 邻苯二甲酸酯类未达到国家行标和团标要求 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 无产品基本信息标识 | 不推荐 |
| 29 | 3K即时贴 | 线下实体店 | 包书膜 | 35 | DBP+BBP+DEHP =0.011; DNOP+DINP+DIDP=6.9 |  | 邻苯二甲酸酯类未达到国家行标和团标要求 | 0.25 |  | 短链氯化石蜡未达到欧盟标准 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 无产品基本信息标识 | 不推荐 |
| 30 | 贝比兔书套 | 线下实体店 | 书套 | 5 | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 未检出 |  | √ | 无产品基本信息标识 | 不推荐 |

注：1.本次比较试验26款样品均由工作人员以普通消费者身份通过正规销售渠道购买，4款样品为家长送样。结果仅供消费者选购产品参考，不构成对任何相关产品的推荐与宣传。

2.化学安全性包括塑化剂6项、溶剂残留15项、多环芳烃18项、短链氯化石蜡；以及标签标识。

3.表格中显示：“√”表示通过该项测试。

4.综合评级用“★”表示，“★”越多结果越好，同星级样品排名不分先后。

5.本次比较试验结果仅对所购买的产品负责，不代表同品牌不同批次，不同规格产品的质量状况。

6.未经深圳市消委会书面允许，任何单位和个人不得擅自使用本次比较试验结果作为商业。

# Text boxes

DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1%
DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1%

短链氯化石蜡（C10-C13）≤0.15%

溶剂残留量总量≤5mg/m 2,苯、甲苯、二甲苯不得检出

DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1%
DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1%

短链氯化石蜡（C10-C13）≤0.15%

溶剂残留量总量≤5mg/m 2,苯、甲苯、二甲苯不得检出

见附表二

DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1%
DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1%

短链氯化石蜡（C10-C13）≤0.15%

溶剂残留量总量≤5mg/m 2,苯、甲苯、二甲苯不得检出

见附表二

见附表二

DBP、BBP、DEHP三种增塑剂总含量≤0.1%
DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量≤0.1%

短链氯化石蜡（C10-C13）≤0.15%

溶剂残留量总量≤5mg/m 2,苯、甲苯、二甲苯不得检出