| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低硼硅玻璃安瓿 | 海门市成骏玻璃有限公司 | 海门市成骏玻璃有限公司 | 10mL | 20181007 | 合格 | / |
| 2 | 低硼硅玻璃安瓿 | 江苏佰益特玻璃科技有限公司 | 江苏佰益特玻璃科技有限公司 | 20mL | 20181031 | 合格 | / |
| 3 | 低硼硅玻璃安瓿 | 常州兰陵制药有限公司 | 扬州大晟药用玻璃有限公司 | 5mL/支 | 20180705 | 合格 | / |
| 4 | 低硼硅玻璃安瓿 | 常州方圆制药有限公司 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 2mL | 1670208030 | 合格 | / |
| 5 | 低硼硅玻璃安瓿 | 泰兴市东方药用包装材料有限公司 | 泰兴市东方药用包装材料有限公司 | 10mL | 180824 | 合格 | / |
| 6 | 复方氨酚那敏颗粒复合膜 | 无锡华星医药包装有限公司 | 无锡华星医药包装有限公司 | 14cm×70μm | 180612 | 合格 | / |
| 7 | 聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜 | 无锡市华泰医药包装有限公司 | 无锡市华泰医药包装有限公司 | 110mm | 180627-1 | 合格 | / |
| 8 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 无锡市吴苑塑料彩印有限公司 | 无锡市吴苑塑料彩印有限公司 | 885mm | 180907-1 | 合格 | / |
| 9 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 无锡市羊尖华强塑料彩印有限公司 | 无锡市羊尖华强塑料彩印有限公司 | / | 1809037 | 合格 | / |
| 10 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 江苏云康药用包装有限公司 | 江苏云康药用包装有限公司 | 127mm | 180523 | 合格 | / |

江苏省药品包装材料2019年第一批监督抽验结果表（合格）

| 11 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 无锡市华泰医药包装有限公司 | 无锡市华泰医药包装有限公司 | 200mm | 180703-2 | 合格 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 江苏瀚林药用包装科技有限公司 | 江苏瀚林药用包装科技有限公司 | 0.075*150mm | 20180926 | 合格 | / |
| 13 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 | 江苏隆晟医药包装材料有限公司 | 江苏隆晟医药包装材料有限公司 | 0.07×150mm | 180525347 | 合格 | / |
| 14 | 抗生素瓶用铝塑组合盖 | 丹阳国达医药包装有限公司 | 丹阳国达医药包装有限公司 | ZB/13 | 180904 | 合格 | / |
| 15 | 抗生素瓶用铝塑组合盖 | 江苏永兴医药包装有限公司 | 江苏永兴医药包装有限公司 | 20 | 180917 | 合格 | / |
| 16 | 抗生素瓶用铝塑组合盖 | 泰州江华药用包装制造有限公司 | 泰州江华药用包装制造有限公司 | 20 | 20170628 | 合格 | / |
| 17 | 抗生素瓶用铝塑组合盖 | 海门市海洪瓶盖厂 | 海门市海洪瓶盖厂 | / | 20181005 | 合格 | / |
| 18 | 抗生素瓶用铝塑组合盖 | 江苏旭兰药用包装材料科技有限公司 | 江苏旭兰药用包装材料科技有限公司 | Φ20mm | 20180911 | 合格 | / |
| 19 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 常州市金坛宏康药用包装有限公司 | 常州市金坛宏康药用包装有限公司 | 70mL | 180703 | 合格 | / |
| 20 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 苏州锦新纳米科技有限公司 | 苏州锦新纳米科技有限公司 | 150.5mL | 1803030 | 合格 | / |

| 21 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 江阴市申奥医药科技有限公司 | 江阴市申奥医药科技有限公司 | 15mL | 180901 | 合格 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 泰州盛悦医药包装有限公司 | 泰州盛悦医药包装有限公司 | 大口30mLBⅡ型 | 181008 | 合格 | / |
| 23 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 江苏永兴医药包装有限公司 | 江苏永兴医药包装有限公司 | 30mL | 180813 | 合格 | / |
| 24 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 江苏景德药用包装有限公司 | 江苏景德药用包装有限公司 | / | 180901 | 合格 | / |
| 25 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 南通恒容医疗器械有限公司 | 南通恒容医疗器械有限公司 | 100mL | 180927 | 合格 | / |
| 26 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 常州市金坛宏康药用包装有限公司 | 常州市金坛宏康药用包装有限公司 | 100mL | 180520 | 合格 | / |
| 27 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 苏州锦新纳米科技有限公司 | 苏州锦新纳米科技有限公司 | 100mL | 1806085 | 合格 | / |
| 28 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 江苏永兴医药包装有限公司 | 江苏永兴医药包装有限公司 | 30mL | 180902 | 合格 | / |
| 29 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 南通恒容医疗器械有限公司 | 南通恒容医疗器械有限公司 | 300mL | 181018 | 合格 | / |
| 30 | 兰索拉唑肠溶胶囊复合膜 | 无锡华星医药包装有限公司 | 无锡华星医药包装有限公司 | 14.5cm×70μm | 180718 | 合格 | / |
| 31 | 铝塑组合盖 | 丹阳国达医药包装有限公司 | 丹阳国达医药包装有限公司 | ZB/20 | 180727 | 合格 | / |
| 32 | 肾万通颗粒复合膜 | 无锡华星医药包装有限公司 | 无锡华星医药包装有限公司 | 15cm×65μm | 180812 | 合格 | / |
| 33 | 输液瓶用铝塑组合盖 | 扬中市金中源盖业有限公司 | 扬中市金中源盖业有限公司 | φ32 | 180602 | 合格 | / |
| 34 | 输液瓶用铝塑组合盖 | 江苏永兴医药包装有限公司 | 江苏永兴医药包装有限公司 | 32 | 181004 | 合格 | / |
| 35 | 输液瓶用铝塑组合盖 | 海门市海洪瓶盖厂 | 海门市海洪瓶盖厂 | / | 20181120 | 合格 | / |
| 36 | 输液瓶用铝塑组合盖 | 江苏旭兰药用包装材料科技有限公司 | 江苏旭兰药用包装材料科技有限公司 | Φ28mm | 20180920 | 合格 | / |
| 37 | 五层共挤输液用袋 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 500mL | 180717001 | 合格 | / |
| 38 | 五层共挤输液用袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 | 250mL | 180605 | 合格 | / |
| 39 | 五层共挤输液用袋 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 100mm | 2018051602 | 合格 | / |
| 40 | 五层共挤输液用袋 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 500mL | 180904ES | 合格 | / |
| 41 | 五层共挤输液用袋 | 扬子江药业集团有限公司 | 扬子江药业集团有限公司 | 100mL | 18090711 | 合格 | / |

| 42 | 药用合成聚异戊二烯垫片 | 江苏润德医用材料有限公司 | 江苏润德医用材料有限公司 | 20-Bpp | 1808022 | 合格 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 中硼硅玻璃安瓿 | 兆丰(丹阳)新型药用包材有限公司 | 兆丰(丹阳)新型药用包材有限公司 | 2mL | 180120 | 合格 | / |
| 44 | 中硼硅玻璃安瓿 | 肖特玻璃科技（苏州）有限公司 | 肖特玻璃科技（苏州）有限公司 | 20mL | 6104985599 | 合格 | / |
| 45 | 中硼硅玻璃安瓿 | 海门市成骏玻璃有限公司 | 海门市成骏玻璃有限公司 | 5mL | 181119 | 合格 | / |
| 46 | 中硼硅玻璃安瓿 | 双峰格雷斯海姆医药包装（镇江）有限公司 | 双峰格雷斯海姆医药包装（镇江）有限公司 | 2mLΦ11.5*10mm | 18084663 | 合格 | / |
| 47 | 中硼硅玻璃安瓿 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 芜湖长江玻璃制品有限公司 | 20mL | NB009180301 | 合格 | / |
| 48 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 双峰格雷斯海姆医药包装（镇江）有限公司 | 双峰格雷斯海姆医药包装（镇江）有限公司 | 2mLΦ16*35mm | 18064054 | 合格 | / |
| 49 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 江苏佰益特玻璃科技有限公司 | 江苏佰益特玻璃科技有限公司 | 2mL | 20181119 | 合格 | / |
| 50 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 江苏法玛施药用玻璃有限公司 | 江苏法玛施药用玻璃有限公司 | / | A02S180903 | 合格 | / |
| 51 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 肖特玻璃科技（苏州）有限公司 | 1mL棕色 | 6104713644 | 合格 | / |
| 52 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 江苏法玛施药用玻璃有限公司 | 江苏法玛施药用玻璃有限公司 | / | Z07X181001 | 合格 | / |

| 53 | 注射液用卤化丁基橡胶塞 | 江阴特洁橡塑有限公司 | 江阴特洁橡塑有限公司 | 28-BX | 20180632 | 合格 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 注射液用卤化丁基橡胶塞 | 江阴市海华橡塑有限公司 | 江阴市海华橡塑有限公司 | 32-A | 180955 | 合格 | / |
| 55 | 注射液用卤化丁基橡胶塞 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | 32-A2 | 180803225-11 | 合格 | / |
| 56 | 注射液用卤化丁基橡胶塞（氯化） | 盛州橡塑胶（苏州）有限公司 | 盛州橡塑胶（苏州）有限公司 | 输液瓶用瓶塞φ32mm | 18050704 | 合格 | / |
| 57 | 注射液用卤化丁基橡胶塞（溴化） | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 32A（ISO） | 18077450 | 合格 | / |
| 58 | 注射液用卤化丁基橡胶塞（溴化） | 江阴市永红橡塑有限公司 | 江阴市永红橡塑有限公司 | 26-B | 180601101-44 | 合格 | / |
| 59 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞 | 江阴特洁橡塑有限公司 | 江阴特洁橡塑有限公司 | 20-B2 | 20180517 | 合格 | / |
| 60 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | 20-B2 | 180801181-09 | 合格 | / |

| 61 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞（氯化） | 盛州橡塑胶（苏州）有限公司 | 盛州橡塑胶（苏州）有限公司 | 抗生素用瓶塞φ20mm | 18032230 | 合格 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞（氯化） | 江阴市海华橡塑有限公司 | 江阴市海华橡塑有限公司 | 20-A-2 | 180606 | 合格 | / |
| 63 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞（氯化） | 南京先声东元制药有限公司 | 盛州医药包装材料科技（中国）有限公司 | 见样品 | 180713-02 | 合格 | / |
| 64 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞（溴化） | 江苏润德医用材料有限公司 | 江苏润德医用材料有限公司 | 20-B2 | 1804001 | 合格 | / |
| 65 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞（溴化） | 江阴市永红橡塑有限公司 | 江阴市永红橡塑有限公司 | 20-B2+ | 180501201-12 | 合格 | / |
| 66 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞（溴化） | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 20A | 18077614 | 合格 | / |

# Text boxes

附件3