长春市市场监督管理局

关于2019年成人服装（女装类）

产品质量监督抽查情况的通报

2019年四季度，长春市市场监督管理局组织对成人服装（女装类）产品质量实施了市监督抽查。

一、基本情况

(一）抽查概况。本次抽查了成人服装（女装类）包括上衣、裤子、内衣、裙子、文胸等12种女装共97批次产品。经检验，发现所抽产品9批次不合格，不合格发现率为9.28%。

(二）主要特点。一是突出与百姓日常生活、身体健康息息相关的产品。本次抽查的产品皆与日常生活、身体健康息息相关，如各式日常穿着与皮肤接触的内衣、文胸及上下装。二是突出产品安全项目及重点性能项目检测。检测内容主要突出了所抽产品的安全健康指标，如pH值、可分解芳香胺染料、甲醛、色牢度等，性能指标如起毛起球、纰裂、顶破强力、撕破强力、裤子后档接缝强力、透气率。

二、结果分析

此次抽查了14家销售者销售的97批次产品。重点对产品的纤维含量、甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐洗色牢度、起毛起球、纰裂、使用说明、顶破强力、撕破强力、裤子后档接缝强力、透气率等17个项目根据适用性进行了检测。发现不合格商品9批次，不合格项目主要集中在使用说明、透气率、纤维成分分析、耐汗渍色牢度。其中发现使用说明项目不合格2批次，透气率项目不合格1批次，纤维成分分析项目不合格7批次，耐汗渍色牢度项目不合格1批次。

附件:2019年成人服装（女装类）产品质量省监督抽查结果

长春市场监督管理局

2020年7月27日

附件:

2019年成人服装（女装类）产品质量市监督抽查结果

表1：不合格产品及单位名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹力修身顺腿裤 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 北京鑫睿华荣时装有限公司 | PAINTING | 5 165/76A | 使用说明 |
| 2 | 未标示（蚕丝女神裤） | 榆树市茜茜可里内衣店 | 浙江东阳市紫晶依服饰有限公司 | CHISE弛色 | 165/90(L) | 透气率 |
| 3 | 超弹里外棉西瓜裆瑜伽一体裤 | 榆树市茜茜可里内衣店 | 义乌市芙彩针织有限公司 | 芙彩 | S-XXXL | 纤维成分分析 |
| 4 | T恤 | 吉林省天悦城购物广场有限公司 | 杭州欧瑟服饰有限公司 | SOUL CELL | 155/80A(S) | 纤维成分分析 |
| 5 | 魔力瘦 | 榆树市亮子夏娃之秀内衣专卖店 | 汕头市夏娃之秀内衣有限公司 | 夏娃之秀 | 170/100(XL) | 纤维成分分析 |
| 6 | 女裤系列/女裤 | 榆树市恒基时代购物广场亿隆衣世界服装城 | / | 露漫丹琦 | 32 29 | 纤维成分分析 |
| 7 | 未标示（外套） | 榆树市恒基时代购物广场亿隆衣世界服装城 | 上海依洋纯服饰有限公司 | 欧派羊 | 125 | 纤维成分分析 |
| 8 | 羊毛衫/羊毛女衫 | 榆树市恒基时代购物广场亿隆衣世界服装城 | 桐乡市雪之魅针织制衣厂 | 雪之魅 | 125 | 纤维成分分析，耐汗渍色牢度 |
| 9 | 内衣/文胸/内裤 | 榆树市恒基时代购物广场亿隆衣世界服装城 | 汕头市堃源内衣实业有限公司 | 博尔爽 | 34/75 L; 36/80 L;38/85 L | 使用说明，纤维成分分析 |

表2：合格产品及单位名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文胸 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 宇旭时装（上海）有限公司 | EBLIN | B80 | 合格 |
| 2 | 针织内衣 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 大连爱比娜服饰有限公司 | 爱比娜 | 160/90 | 合格 |
| 3 | 时尚百褶九分裤 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 北京鑫睿华荣时装有限公司 | PAINTING | 8 175/85A | 合格 |
| 4 | 上衣 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 深圳市尼黛制衣有限公司 | KODICE | 165/88A | 合格 |
| 5 | F2467 中腰平角裤 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 佛山市南海区大沥盐步纤瀛内衣厂 | 莱特妮丝 | 155/80 165/90 170/95 | 合格 |
| 6 | 丝绸服装 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 江西曼妮芬服装有限公司 | 曼妮芬 | 165/92A | 合格 |
| 7 | 梭织外衣 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 江西曼妮芬服装有限公司 | 曼妮芬 | 160/88A | 合格 |
| 8 | 上衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 深圳市新视线服饰有限公司 | mikibana/color mikibana | 155/80A(S) | 合格 |
| 9 | 上衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 深圳市新视线服饰有限公司 | mikibana/color mikibana | 160/84A | 合格 |
| 10 | 上衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 深圳市新视线服饰有限公司 | mikibana/color mikibana | 165/88A(L) | 合格 |
| 11 | 长袖毛衫 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 深圳市君睿服饰有限公司 | EILLI | 165/88A(L) | 合格 |
| 12 | 女装休闲衬衫 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 广州中球(国际）服饰有限公司 | JAKET | M 160/84A | 合格 |
| 13 | 女装休闲T恤 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 广州中球(国际）服饰有限公司 | JAKET | S 155/80A | 合格 |
| 14 | 套头卫衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 广州赫斯汀服饰有限公司 | MISS SIXTY | 160/84A(S) | 合格 |
| 15 | 针织上衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 玛斯米亚国际贸易（上海）有限公司 | mia mia | 155/80A | 合格 |
| 16 | 针织上衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 玛斯米亚国际贸易（上海）有限公司 | mia mia | 165/88A | 合格 |
| 17 | 条绒裤 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 北京阳光旅人服装有限公司 | 斯琴 | 170/76A L | 合格 |
| 18 | 针织衫 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 雅莹集团股份有限公司 | EP | 160/84A | 合格 |
| 19 | 针织衫 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 雅莹集团股份有限公司 | EP | 160/84A | 合格 |
| 20 | 针织衫 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 雅莹集团股份有限公司 | EP | 160/80A | 合格 |
| 21 | 文胸 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 宇旭时装（上海）有限公司 | BODYPOPS | C80 | 合格 |
| 22 | 文胸 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 宇旭时装（上海）有限公司 | BODYPOPS | B75 | 合格 |
| 23 | 文胸 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 宇旭时装（上海）有限公司 | BODYPOPS | B75 | 合格 |
| 24 | 女装针织连体内衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 安莉芳（常州）服装有限公司 |  | L 165/90 | 合格 |
| 25 | 女装针织内衣（连体） | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 安莉芳（常州）服装有限公司 |  | L 165/90 | 合格 |
| 26 | 文胸 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 安莉芳（常州）服装有限公司 | 安莉芳 | C70、C80 | 合格 |
| 27 | 针织内衣裤子 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 天津欧迪芬服装销售有限公司 | 欧迪芬 | L(165/95) | 合格 |
| 28 | 针织内衣套装 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 天津欧迪芬服装销售有限公司 | 欧迪芬 | 上衣型号：M(160/85) 裤子型号：M（160/90） | 合格 |
| 29 | 内衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 厦门罗丝美服装有限公司 | 罗丝美 | 160/85 | 合格 |
| 30 | 文胸 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 厦门罗丝美服装有限公司 | 罗丝美 | C90、D90、D85 | 合格 |
| 31 | 女圆领秒热暖衣套装 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 婷美保健科技股份公司 | 婷美 | 170/95 | 合格 |
| 32 | 花边长袖上衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 婷美保健科技股份公司 | 婷美 | 170/95 | 合格 |
| 33 | 针织内衣 | 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 | 广东雪妮芳实业有限公司 | 曼诗婷 | 165/95（L） | 合格 |
| 34 | 连衣裙 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 杭州绮恩贸易有限公司 | 樱内 | 155/80A(S) | 合格 |
| 35 | 毛衣 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 杭州绮恩贸易有限公司 | 樱内 | 160/84A(M) | 合格 |
| 36 | 裙子 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 杭州绮恩贸易有限公司 | 樱内 | 155/60A（S） | 合格 |
| 37 | 针织衫 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 7MODIFIER | 160/84A 38（M） | 合格 |
| 38 | 水洗裙子 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 7MODIFIER | 155/64A 36（S） | 合格 |
| 39 | 裤子 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 7MODIFIER | 36(S) 155/64A | 合格 |
| 40 | 牛仔裤（水洗产品） | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | La Chapelle | 160/68A 38(M) | 合格 |
| 41 | 牛仔裤（水洗产品） | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | La Chapelle | 160/68A 38(M) | 合格 |
| 42 | 套头衫 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 东莞市必利服饰有限公司 | 幻走 | 165/84A M | 合格 |
| 43 | 短款卫衣 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 东莞市必利服饰有限公司 | 幻走 | 160/80A S | 合格 |
| 44 | Q4小黄人-假俩件长T | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 昆山热风服饰商贸有限公司 | hotwind | L 165/88A | 合格 |
| 45 | D1花边领打底针织衫 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 昆山热风服饰商贸有限公司 | hotwind | S 155/80A | 合格 |
| 46 | DS拼接卫裤 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 昆山热风服饰商贸有限公司 | hotwind | L 165/72A | 合格 |
| 47 | 毛织上衣 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 东莞市玫瑰之约有限公司 |  | 160/84A(M) | 合格 |
| 48 | 针织牛仔服装 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 广东雪妮芳实业有限公司 | 曼诗婷 | 165/95(L) | 合格 |
| 49 | 针织内衣 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 广东雪妮芳实业有限公司 | 曼诗婷 | 170/100(XL) | 合格 |
| 50 | 针织衫 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 上海西歌实业有限公司 | MOFAN | M 160/84A | 合格 |
| 51 | 女装针织衣 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 安莉芳（中国）服装有限公司 | 芬狄诗 | M 160/85 | 合格 |
| 52 | 女装针织衣 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 安莉芳（中国）服装有限公司 | 芬狄诗 | M 160/85 | 合格 |
| 53 | 文胸 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 佛山市紫兰蒂服饰有限公司 | 紫兰蒂 | D85 | 合格 |
| 54 | 文胸 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 佛山市紫兰蒂服饰有限公司 | 紫兰蒂 | D80 | 合格 |
| 55 | 高腰龙爪毛 | 榆树市茜茜可里内衣店 | 义乌市美媛针织厂 | 兰思怡 | / | 合格 |
| 56 | 面膜-弹弹弹 | 榆树市茜茜可里内衣店 | 义乌市水韵服饰有限公司 | LANCOACR | 160-175CM | 合格 |
| 57 | 腰裙 | 吉林省天悦城购物广场有限公司 | 杭州欧瑟服饰有限公司 | SOUL CELL | 160/64A（M） | 合格 |
| 58 | 衬衫 | 吉林省天悦城购物广场有限公司 | 杭州欧瑟服饰有限公司 | SOUL CELL | 165/88A（L) | 合格 |
| 59 | 腰裙 | 吉林省天悦城购物广场有限公司 | 杭州欧瑟服饰有限公司 | SOUL CELL | 165/68A(L) | 合格 |
| 60 | 针织连衣裙 | 绫致时装（天津）有限公司榆树华昌街销售部 | 绫致时装（天津）有限公司 | ONLY（奥莉） | 165/84A(M) | 合格 |
| 61 | 针织上衣 | 绫致时装（天津）有限公司榆树华昌街销售部 | 绫致时装（天津）有限公司 | ONLY（奥莉） | 165/84A（M) | 合格 |
| 62 | 牛仔裤（水洗产品） | 绫致时装（天津）有限公司榆树华昌街销售部 | 绫致时装（天津）有限公司 | ONLY（奥莉） | 29 170/72A(L) | 合格 |
| 63 | 图案上衣 | 榆树市匡威服饰店 | 宁波申洲针织有限公司 | CONVERSE（匡威） | 155/80A | 合格 |
| 64 | 薄针织衫 | 榆树市匡威服饰店 | 宁波申洲针织有限公司 | CONVERSE（匡威） | 165/88A | 合格 |
| 65 | 厚针织衫 | 榆树市匡威服饰店 | 宁波申洲针织有限公司 | CONVERSE（匡威） | 155/80A | 合格 |
| 66 | 女T恤 | 榆树市潮流前线服装店 | 搜于特集团股份有限公司 | HALE·LIFE | XL（170/92A） | 合格 |
| 67 | 女T恤 | 榆树市潮流前线服装店 | 搜于特集团股份有限公司 | peackly | L（165/88A） | 合格 |
| 68 | 女T恤 | 榆树市潮流前线服装店 | 搜于特集团股份有限公司 | HALE·LIFE | XL（170/92A） | 合格 |
| 69 | 女套头 | 榆树市潮流前线服装店 | 搜于特集团股份有限公司 | HALE·LIFE | XL（170/92A） | 合格 |
| 70 | 女套头 | 榆树市潮流前线服装店 | 搜于特集团股份有限公司 | HALE·LIFE | XL(170/92A) | 合格 |
| 71 | 女针织上衣 | 榆树市新美特斯邦威服装商店 | 上海美特斯邦威服饰有限公司 | Meters/bonwe | 160/84A M | 合格 |
| 72 | 女针织上衣 | 榆树市新美特斯邦威服装商店 | 上海美特斯邦威服饰有限公司 | Meters/bonwe | XL 170/92A | 合格 |
| 73 | 女针织上衣 | 榆树市新美特斯邦威服装商店 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | Meters/bonwe | XXL 175/96A | 合格 |
| 74 | 女针织裤 | 榆树市新美特斯邦威服装商店 | 上海美特斯邦威服饰有限公司 | Meters/bonwe | M 160/66A | 合格 |
| 75 | 针织长裤 | 榆树市忠令体育用品连锁店 | 三六一度（福建）体育用品有限公司 | 361° | 170/76A（L） | 合格 |
| 76 | 开襟卫衣 | 榆树市忠令体育用品连锁店 | 三六一度（福建）体育用品有限公司 | 361° | 170/92A（L） | 合格 |
| 77 | 针织长裤 | 榆树市忠令体育用品连锁店 | 三六一度（福建）体育用品有限公司 | 361° | 165/72A M | 合格 |
| 78 | 针织长裤 | 榆树市忠令体育用品连锁店 | 三六一度（中国）有限公司 | 361° | 180/84A（2XL） | 合格 |
| 79 | 针织上衣 | 榆树市乔丹体育用品连锁店 | 乔丹（厦门）实业有限公司 |  | 165/88A（M） | 合格 |
| 80 | 针织长裤 | 榆树市乔丹体育用品连锁店 | 乔丹（厦门）实业有限公司 |  | 165/72A M | 合格 |
| 81 | 针织长裤 | 榆树市乔丹体育用品连锁店 | 乔丹（厦门）实业有限公司 |  | 170/76A（L） | 合格 |
| 82 | 文胸 | 榆树市亮子夏娃之秀内衣专卖店 | 汕头市夏娃之秀内衣有限公司 | 夏娃之秀 | B80 | 合格 |
| 83 | 羊绒前卫暖护裤/针织内衣 | 榆树市亮子夏娃之秀内衣专卖店 | 浙江东阳市紫晶依服饰有限公司 | 紫晶衣 | 175/100（XL） | 合格 |
| 84 | 文胸 | 榆树市都市丽人内衣店 | 广东都市丽人实业有限公司 | 都市丽人 | B75(34) B80(36) | 合格 |
| 85 | 女士踩脚裤 | 榆树市都市丽人内衣店 | 广东都市丽人实业有限公司 | 都市丽人 | 165/95（F) | 合格 |
| 86 | 文胸 | 榆树市都市丽人内衣店 | 广东都市丽人实业有限公司 | 都市丽人 | B80(36) | 合格 |
| 87 | 内衣 | 榆树市恒基时代购物广场亿隆衣世界服装城 | 汕头市奥吉蘭莉内衣实业有限公司 | 莹之芳 | 38/85B 34/75B | 合格 |
| 88 | 时尚女裤 | 榆树市恒基时代购物广场亿隆衣世界服装城 | 广州市港风怡人服饰有限公司 | 怡雅琴港 | 165/70A 170/74A | 合格 |