附件1-1

2019年生产领域陶瓷砖产品质量广西监督抽查结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在辖区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 南宁五星瓷业有限公司 | 南宁市 | 精品内墙砖 | 雅居印象 | 8片/箱，300×600×9.3(mm) | 2019/3/20/6601 | 不合格 | 尺寸-厚度 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 2 | 桂平市新金盛陶瓷有限公司 | 贵港市 | 陶瓷砖 | / | 90×300×7mm | 2019/10/14 | 不合格 | 尺寸-宽度、尺寸-厚度、吸水率-平均值 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 3 | 桂平市新金盛陶瓷有限公司 | 贵港市 | 陶瓷砖 | / | 300×300×8mm | 2019/09 | 不合格 | 破坏强度 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 4 | 岑溪市新建球陶瓷有限公司 | 梧州市 | 地砖 | 建球 | (300×300×8)mm | 2019/8/30 | 不合格 | 破坏强度 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 5 | 广西佳和美陶瓷有限公司 | 梧州市 | 仿古砖(地砖) | 乔博 | 600mm×600mm×10mm | 2019/5/10 | 不合格 | 尺寸-厚度 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 6 | 南宁市武鸣瑞正陶瓷有限公司 | 南宁市 | 内墙砖 | 得利特 | 8片/箱，300×600(mm) | 2019/10/12/R6012 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 7 | 广西南宁武鸣启行陶瓷有限公司 | 南宁市 | 仿古砖 | 雨果 | 3片/箱，450×900×10.5(mm) | 2019/9/14 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 8 | 广西百隆陶业有限公司 | 南宁市 | 内墙砖 | 百隆 | 15片/箱，250×400(mm) | 2019/9/25 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 9 | 广西新奥美瓷业有限责任公司 | 南宁市 | 精品内墙砖 | / | 15片/箱，250×400(mm) | 2019/10/11 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 10 | 广西南宁鑫诺陶瓷有限公司 | 南宁市 | 内墙砖 | 前程瓷锦 | 10片/箱，300×600(mm) | 2019/10/11 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 11 | 广西亚欧瓷业有限公司 | 南宁市 | 金刚大理石(陶瓷砖) | 冠霸 | 4片/箱，600×600(mm) | 2019/4/15 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 12 | 广西新权业陶瓷有限公司 | 贵港市 | 陶瓷砖 | / | 300×600×9.6mm | 2019/9/10 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 13 | 广西新权业陶瓷有限公司 | 贵港市 | 陶瓷砖 | / | 300mm×300mm×9.2mm | 9D13 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 14 | 广西新舵陶瓷有限公司 | 梧州市 | 釉面内墙砖 | 新舵 | 300mm×600mm×10mm | 2019/10/12 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 15 | 广西禾康陶瓷有限公司 | 梧州市 | 釉面内墙砖 | 明镜 | 300mm×600mm×9.8mm | 2019/7/5 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 16 | 广西奥达佳陶瓷有限公司 | 梧州市 | 地砖 | 东方空间 | 800mm×800mm×10mm | 2019/10/16 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 17 | 北流市华昌陶瓷有限公司 | 玉林市 | 耐磨地砖 | 信翔 | (600×600×8.8)mm | 2019/9/26 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 18 | 广西恒希建材有限公司 | 贺州市 | 地砖 | 星晴陶瓷 | 300mm×300mm×9.8mm | 2019/7/25 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 19 | 广西金门建材有限公司 | 贺州市 | 地砖 | 金门 | 300mm×300mm×9.4mm | 2019/9/7 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 20 | 广西宏俊陶瓷有限公司 | 梧州市 | 仿古砖(地砖) | 爱意陶 | 600mm×600mm×9.5mm | 2019/8/29 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 21 | 藤县利德丰建材有限公司 | 梧州市 | 地砖 | 森域 | 600mm×600mm×8.5mm | 2018/7/30 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 22 | 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 梧州市 | 釉面内墙砖 | 欧神诺 | 300mm×600mm×9.6mm | 2019/8/1 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 23 | 广西宝富利陶瓷有限公司 | 梧州市 | 釉面内墙砖 | 宝富利 | 300mm×600mm×9.8mm | 2019/10/16 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 24 | 广西梧州市远方陶瓷有限公司 | 梧州市 | 外墙砖 | 吉家瓷砖 | (150×500×8.0)mm | 2019/9/12 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 25 | 来宾市盛汉皇朝陶瓷有限公司 | 来宾市 | 釉面砖 | 盛汉王朝 | 800mm×800mm | 2019/10/4 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 26 | 柳州市奋进建筑材料有限责任公司 | 柳州市 | 劈离砖 | 奋进 | 240×60×11(mm) | 2019/09 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 27 | 广西博白县嘉鸿陶瓷有限公司 | 玉林市 | 仿古砖(地砖) | 金盈利 | (600×600×9.0±0.3)mm | 2019/9/5 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 28 | 岑溪市联创陶瓷有限公司 | 梧州市 | 仿古砖(地砖) | 欧神诺 | (600×600×9.5±0.2)mm | 2019/8/1 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 29 | 广西藤县国星陶瓷有限责任公司 | 梧州市 | 仿古砖(地砖) | 佰佳龙 | 600mm×600mm×9.5mm | 2019/4/10 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 30 | 广西瑞远陶瓷有限公司 | 梧州市 | 釉面内墙砖 | 御龙 | 300mm×600mm×10mm | 2019/10/1 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |

附件1-2

2019年流通领域陶瓷砖产品质量广西监督抽查结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 标称生产企业 | 标称生产企业区域 | 抽查结构 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 岑溪市新汇美装饰材料商行 | 梧州市 | 内墙砖 | 强辉 | 300×300×10mm | 2012-04-01/- | 广东强辉陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 2 | 桂林市叠彩和兴陶瓷经营部 | 桂林市 | 内墙砖 | 奥米茄陶瓷 | 300mm×300mm×9.0±0.5mm | 2018-11-03/- | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 3 | 南宁市映阳建材经营部 | 南宁市 | 釉面内墙砖 | 冠珠 | 8片/箱，600×300×9.8(mm) | 2019-3-28/- | 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 4 | 田东县欧阳种伟建材批发部 | 百色市 | 内墙砖 | 御品皇冠 | 300×300(mm)，15片/箱 | 2019-5-26/- | 佛山市嘉喜铂陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 5 | 灵山县君牌陶瓷店 | 钦州市 | 内墙陶瓷砖 | 筑丰 | 8片/箱，300×600×9.6(mm) | -/- | 佛山市新权业陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 6 | 防城成华陶瓷商店 | 防城港市 | 微晶镜面喷墨内墙砖 | 建陶盛 | 8片/箱，300×600×9.8(mm) | 2017-12-19/- | 佛山市建陶盛陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 7 | 鹿寨县萨米特瓷砖经营部 | 柳州市 | 釉面内墙砖 | 萨米特 | 8片/箱，600×300×9.8(mm) | -/- | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 8 | 来宾市兴宾区合美建材经营部 | 来宾市 | 釉面内墙砖 | 神韵瓷砖 | 300×300×9.81mm | 2017-12-05/- | 肇庆市将军陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 9 | 桂平市梓恒建材店 | 贵港市 | 釉面内墙砖 | 珈纳陶瓷 | 300×300×9.0mm | -/50629C0 | 广东协进陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
| 10 | 玉林市中昊建材有限公司 | 玉林市 | 釉面内墙砖 | / | 300×300×9.5mm | 2016-05-03/- | 广东金意陶陶瓷有限公司 | 广东省 | 合格 | / | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |