附件1

软体家具等7种产品质量监督抽查结果

本次抽查了软体家具、沙发、自镇流LED灯、日用陶瓷、工艺陶瓷、铅酸蓄电池、铝合金建筑型材等7种产品。共抽样检验了320家（次）企业生产(销售)的398批次产品，发现28批次产品不符合标准要求。

1. 软体家具。本次共抽取了郑州、开封、洛阳、鹤壁、新乡、漯河、南阳、许昌、商丘、周口、驻马店、兰考等12个市（县）40家企业生产（销售）的40批软体家具产品。本次抽查依据QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》、GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》及《河南省2020年第2批软体家具产品质量监督抽查实施方案》，对软体家具产品的面料要求、铺面边面缝纫、缝边要求、面料物理性能、卫生要求、弹簧、阻燃性能、甲醛释放量、耐久性等项目进行了检验；对软体家具 棕纤维弹性床垫产品的面料要求、铺面边面缝纫、缝边要求、面料物理性能、芯料外观、安全卫生要求、阻燃性能、耐久性等项目进行了检验。经检验，39批次产品符合标准要求，1批次产品不符合标准要求，主要涉及铺面耐久性睡眠中心区域弹簧及铺面耐久性垫面高度变化项目。

2. 沙发。本次共抽取了郑州、开封、新乡、焦作、濮阳、三门峡、南阳、驻马店、洛阳、许昌等10个市(县)41家企业生产（销售）的50批次沙发产品。本次抽查依据QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》及《河南省2020年第2批沙发产品质量监督抽查实施方案》，对沙发产品的用料加工、泡沫密度、泡沫回弹性能、泡沫压缩永久变形、防锈处理、摩擦声、涂层理化性能、覆面材料理化性能、力学性能、安全性能等项目进行了检验。经检验， 50批次产品全部符合标准要求。

3. 自镇流LED灯。本次共抽取了郑州、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、商丘、周口、驻马店、南阳、信阳、固始等13个市（县）23家企业生产（销售）的40批次自镇流LED灯产品。本次抽查依据GB24906-2010 《普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求》、GB/T17743-2017 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、GB17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》及《河南省市场监督管理局2020年第2批自镇流LED灯产品质量监督抽查实施方案》，对自镇流LED灯产品的互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、灯头温升、耐热性、防火和防燃、辐射电磁骚扰、端子骚扰电压、谐波电流等项目进行了检验。经检验，40批次产品全部符合标准要求。

4. 日用陶瓷。本次共抽取了郑州、开封、平顶山、商丘、新乡、许昌、鹤壁、焦作、濮阳、漯河、周口、驻马店、信阳、济源等14个市（县）82家企业生产(销售)的100批次日用陶瓷产品。本次抽查依据GB/T 23403-2009《地理标志产品 钧瓷》、GB/T 23397-2009《地理标志产品 汝瓷》、GB/T 3532-2009《日用瓷器》和GB/T 10815-2002《日用精陶器》及《河南省市场监督管理局2020年第2批日用陶瓷产品质量监督抽查实施方案》，对日用陶瓷（钧瓷、汝瓷、日用瓷器、日用精陶器）产品的吸水率、抗热震性、热稳定性、铅溶出量、镉溶出量、外观缺陷与质量等级、分级、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性、冰箱到烤箱适应性、白瓷白度、釉面光泽度、微波炉安全使用要求、洗碗机安全使用要求等项目进行了检验。经检验，82批次产品符合标准要求，18批次产品不符合标准要求，主要涉及吸水率、热稳定性、外观缺陷与质量等级项目。

5. 工艺陶瓷。本次共抽取了许昌、平顶山、信阳、郑州、汝州等5个市 (县)91家企业生产(销售)的102批次工艺陶瓷产品。本次抽查依据GB/T 23403-2009《地理标志产品 钧瓷》、GB/T 23397-2009《地理标志产品 汝瓷》及《河南省市场监督管理局2020年第2批工艺陶瓷产品质量监督抽查实施方案》，对工艺陶瓷产品的吸水率、陈设品外观艺术效果、外观缺陷与质量等级、感官要求、外观（颜色、釉质、纹片、釉中景观）和分级等项目进行了检验。经检验，95批次产品符合标准要求，7批次产品不符合标准要求，主要涉及吸水率、分级和外观缺陷与质量等级项目。

6. 铅酸蓄电池。本次共抽取了安阳、焦作、新乡、 濮阳、济源等5个市（县）13家企业生产的14批次铅酸蓄电池产品。本次抽查依据GB/T5008.1-2013《起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法》、GB/T7403.1-2018《牵引用铅酸蓄电池》、GB/T22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池》、GB/T19638.1-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池第1部分：技术条件》、GB/T32620.1-2016《电动道路车辆用铅酸蓄电池第1部分：技术条件》及《河南省市场监督管理局2020年第2批铅酸蓄电池产品质量监督抽查实施方案》，对铅酸蓄电池产品的容量、低温容量充电接受能力、耐振动性能、快速充电能力、大电流放电特性、安全性、防爆型、峰值功率、镉含量等项目进行了检验。经检验， 14批次产品全部符合标准要求。

7. 铝合金建筑型材。本次共抽取了郑州、开封、安阳、焦作、许昌、三门峡、周口、信阳、济源、汝州、滑县等11个市（县）30家企业生产的52批次铝合金建筑型材产品。本次抽查依据GB/T5237-2017《铝合金建筑型材》及《河南省市场监督管理局2020年第2批铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施方案》，对铝合金建筑型材产品的化学成分、力学性能、壁厚尺寸、膜厚、附着性、硬度、耐碱性等项目进行了检验。经检验，有50批次产品符合标准要求，2批次产品不符合标准要求, 主要涉及化学成分Fe、膜厚（阳极氧化膜局部膜厚、膜厚复合膜局部膜厚、膜厚漆膜局部膜厚项目）。