**附件2**

**男士衬衫比较试验结果评价标准**

**（1）面料质感**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 天然纤维及其混纺纤维、天然纤维氨氨纶混纺纤维 | | | |
| 5分 | 4.5分 | 4分 | 3.5分 |
| 线密度 | 经向 | ≤9.8tex  （≥60S) | ≤14.7tex  （≥40S) | ≤29.5tex  （≥20S) | ＞29.5tex  (＜20S) |
| 纬向 | ≤9.8tex  （≥60S) | ≤14.7tex  （≥40S) | ≤29.5tex  （≥20S) | ＞29.5tex  (＜20S) |
|  | | 化纤及其混纺纤维 | | | |
| 5分 | 4.5分 | 4分 | 3.5分 |
| 线密度 | 经向 | ≤6.6tex  （≥90S) | ≤8.4tex  （≥70S) | ≤11.8tex  （≥50S) | ＞11.8tex  (＜50S) |
| 纬向 | ≤6.6tex  （≥90S) | ≤8.4tex  （≥70S) | ≤11.8tex  （≥50S) | ＞11.8tex  (＜50S) |
| 注：1.当纱线为股线时，星级评价在此基础上加增加一星 | | | | | |

**（2）透气性能**

5分：透气率≥500mm/s

4.5分：180mm/s≤透气率＜500mm/s

4分：75mm/s≤透气率＜180mm/s

3.5分：透气率＜75mm/s

**（3）起皱级差**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 5分 | 4.5分 | 4分 | 3.5分 | 3分 |
| 洗涤前起皱级差（级） | 领子 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ≤3.0 |
| 口袋 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ≤3.0 |
| 袖头 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ≤3.0 |
| 门襟 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ≤3.0 |
| 摆缝 | 4.5或5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ≤2.5 |
| 底边 | 4.5或5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ≤2.5 |
| 洗涤后起皱级差（级） | 领子 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ≤3.0 |
| 口袋 | 4.5或5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ≤2.5 |
| 袖头 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ≤3.0 |
| 门襟 | 4.5或5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ≤2.5 |
| 摆缝 | 4.5或5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ≤2.5 |
| 底边 | 4.5或5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ≤2.5 |

**（4）水洗尺寸变化率**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 5分 | 4.5分 | 4分 |
| 水洗尺寸变化率（%） | 领大 | ≥-1.0 | ≥-1.5 | ≥-2.0 |
| 胸围 | ≥-1.5 | ≥-2.0 | ≥-2.5 |
| 衣长 | ≥-2.0 | ≥-2.5 | ≥-3.0 |