附件1

机制砂等9种产品质量监督抽查结果

本次抽查了机制砂、建筑用钢筋、木质地板、新型墙体材料、建筑内外墙腻子、合成树脂乳液内墙涂料、建筑用外墙涂料、建筑防水涂料、油漆等9种产品。共抽样检验了357家（次）企业生产(销售)的363批次产品，发现28批次产品不符合标准要求。

1. 机制砂。本次共抽取了洛阳、安阳、焦作、驻马店等4个市（县）6家企业生产的6批次机制砂产品。本次抽查依据GB/T 14684-2011《建设用砂》及《河南省2020年第2批机制砂产品质量监督抽查实施方案》，对机制砂产品的颗粒级配、细度模数、泥块含量、石粉含量、松散堆积密度、表观密度、空隙率、放射性等项目进行了检验。经检验，4批次产品符合标准要求，2批次产品不符合标准要求，主要涉及颗粒级配、细度模数、泥块含量。

2. 建筑用钢筋。本次共抽取了郑州、洛阳、安阳、平顶山等11个市（县）21家企业生产的27批次建筑用钢筋产品。本次抽查依据GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》、GB/T 701-2008《低碳钢热轧圆盘条》、GB/T 1499.1-2018《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》及《河南省2020年第2批建筑用钢筋产品质量监督抽查实施方案》，对建筑用钢筋产品的力学性能、工艺性能、化学成分、重量偏差等项目进行了检验。经检验，26批次产品符合标准要求，1批次产品不符合标准要求，主要涉及强屈比、最大力总延伸率、重量偏差、横肋间距项目。

3. 木质地板。本次共抽取了郑州、开封、新乡、商丘、信阳、兰考、邓州等7个市（县）28家企业生产（销售）的28批次木质地板产品。本次抽查依据GB/T18102-2007《浸渍纸层压木质地板》、GB/T 15036.1-2018《实木地板》、GB/T18103-2013《实木复合地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及《河南省2020年第2批木质地板产品质量监督抽查实施方案》，对木质地板产品的含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量等项目进行了检验。经检验，26批次产品符合标准要求，2批次产品不符合标准要求，主要涉及内结合强度和甲醛释放量项目。

4. 新型墙体材料。本次共抽取了郑州、洛阳、新乡、驻马店等22个市（县）107家企业生产的107批次新型墙体材料产品。本次抽查依据GB/T11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》、JC/T239-2014《蒸压粉煤灰砖》、GB13544-2011 《烧结多孔砖和多孔砌块》及《河南省2020年第2批新型墙体材料产品质量监督抽查实施方案》，对新型墙体材料产品的强度级别、抗冻性、干密度、吸水率、放射性等项目进行了检验。经检验，87批次产品符合标准要求，20批次产品不符合标准要求，主要涉及强度级别、抗冻性、干密度等项目。

5. 建筑内外墙腻子。本次共抽取了郑州、漯河、开封、新乡、长垣、商丘、永城、安阳、兰考、平顶山、洛阳、驻马店、鹤壁、濮阳等13个市（县）35家企业生产的35批次建筑内外墙腻子产品。本次抽查依据JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》、GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》、JG/T298-2010《建筑室内用腻子》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》及《河南省2020年第2批建筑内外墙腻子产品质量监督抽查实施方案》，对建筑内外墙腻子产品的挥发性有机化合物、游离甲醛含量、重金属含量、粘结强度、腻子膜柔韧性等项目进行了检验。经检验，35批次产品全部符合标准要求。

6. 合成树脂乳液内墙涂料。本次共抽取了郑州、开封、南阳、永城、商丘、洛阳、济源、焦作、安阳、平顶山、许昌、周口、驻马店、漯河、濮阳、新乡、汝州、固始、长垣、等19个市（县）60家企业生产（销售）的60批次合成树脂乳液内墙涂料产品。本次抽查依据GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》及《河南省2020年第2批合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查实施方案》，对合成树脂乳液内墙涂料产品的低温稳定性、对比率、耐洗刷性、耐碱性、挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属等项目进行了检验。经检验，58批次产品符合标准要求，2批次产品不符合标准要求，主要涉及对比率（白色和浅色）项目。

7. 建筑用外墙涂料。本次共抽取了郑州、开封、洛阳、安阳、许昌、周口、驻马店、新乡、平顶山、鹤壁、濮阳、漯河、南阳、焦作、商丘、济源、长垣、永城、兰考、汝州、邓州、固始等23个市（县）50家企业生产的50批次建筑用外墙涂料产品。本次抽查依据GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》、JG/T210-2018《建筑内外墙用底漆》、JG/T172-2014《弹性建筑涂料》、GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》及《河南省2020年第2批建筑用外墙涂料产品质量监督抽查实施方案》，对建筑用外墙涂料产品的对比率（白色和浅色）、耐洗刷性、耐沾污性、低温稳定性、挥发性有机化合物、游离甲醛含量、乙二醇醚及醚酯含量总和、重金属含量等项目进行了检验。经检验，49批次产品符合标准要求，1批次产品不符合标准要求，主要涉及对比率（白色和浅色）项目。

8. 建筑防水涂料。本次共抽取了开封、商市、洛阳、许昌、周口、驻马店、新乡、濮阳、长垣等9个市（县）10家企业生产的10批次建筑防水涂料产品。本次抽查依据GB/T19250-2013《聚氨酯防水涂料》、GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》、JC/T864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》、JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》及《河南省2020年第2批建筑防水涂料产品质量监督抽查实施方案》，对建筑防水涂料产品的固体含量、断裂伸长率、粘接强度、低温弯折性、挥发性有机化合物、苯、苯酚、氨等项目进行了检验。经检验，10批次产品全部符合标准要求。

9. 油漆。本次共抽取了郑州、新乡、商丘、濮阳、洛阳、开封、南阳、滑县、长垣、邓州等10个市（县）40家企业生产的40批次油漆产品。本次抽查依据HG/T3668-2009《富锌底漆》、GB/T13492-1992《各色汽车用面漆》、GB/T25251-2010《醇酸树脂涂料》、HG/T2454-2014《溶剂型聚氨酯涂料（双组分）》、GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》、GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯涂料》、GB/T25264-2010《溶剂型丙烯酸树脂涂料》、HG/T4340-2012《环氧云铁中间漆》及《河南省2020年第2批油漆产品质量监督抽查实施方案》，对油漆产品的挥发性有机化合物、附着力、细度、硬度、耐水性、遮盖力、不挥发分中金属锌含量等项目进行了检验。经检验，40批次产品全部符合标准要求。