辽宁省石油焦产品质量监督抽查

实施细则

1 适用范围

本细则适用于辽宁省石油焦产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、辽宁省内县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。抽查范围为辽宁省内石油焦生产单位及销售单位。本实施细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理及附则。

2 产品分类、术语和定义

2.1产品分类见表1。

表1产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 6 | / | / |
| 分类名称 | 机械及安防 | / | / |

2.2产品种类

石油焦分为普通石油焦（生焦）和石油针状焦（生焦），普通石油焦按灰分和硫含量的不同分为1号、2A、2B、2C、3A、3B、3C七种，石油针状焦按热膨胀系数和硫含量的不同分为1号、2号和3号三种；经现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求中规定的特殊牌号。

2.3术语和定义

本细则中所使用的术语和定义同相关引用标准。

3 企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

NB/SH/T 0527  石油焦（生焦）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求相关的法律法规、部门规章和规范。

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取企业的主导产品。

5.2抽样基数及数量

在企业的成品区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其它形式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品。所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

在生产企业的成品区中取样时，同一批次产品的抽样基数不得少于10kg，取样方法执行SH/T 0313-1992方法A，取2kg为样本，其中检验样品1kg，备用样品1kg，盛装在合适的容器中。抽样所用的容器必须完整、清洁、不漏、经检查符合要求后方能使用。

流通领域抽样时，各环节与生产领域相同。

5.3样品处置

5.3.1对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，当场对盛放样品的容器进行密封，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。封条上至少要有产品名称和牌号、抽样日期、抽样人签字、被抽查企业代表签字及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品应按运输条件包装好，由抽样人员通过合适的途径运送至样品检验机构。采用邮寄方式运送的样品，抽样人员应对样品做好防破损包装，交由有资质的公司运送。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。

5.3.3备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，记录被抽查产品及企业相关信息，同时记录被抽查企业上一年度销售的石油焦产品的销售总额（以万元计）；若企业上一年度未销售，则记录本年度实际销售产品的销售总额，并加以注明。

5.5其他要求

可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业名称、营业执照名称、被抽样的产品、成品区、抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

5.6样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

6 检验要求

6.1检验项目

石油焦产品检验项目见表2。

表2石油焦产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量（质量分数） | NB/SH/T 0527-2019 | GB/T 387-1990(2004) |
| 2 | 灰分（质量分数） |  | SH/T 0029-1990 |
| 3 | 总水分（质量分数） |  | SH/T 0032-1990(2006） |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中的检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

原则：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语：

经抽样检验，所检项目符合NB/SH/T 0527-2019标准要求，依据《辽宁省石油焦产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，**项目不符合NB/SH/T 0527-2019标准要求，依据《辽宁省石油焦产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8 异议处理

对被判定为不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9 附则

本细则编写单位:辽宁省检验检测认证中心（辽宁省产品质量监督检验院）。

本细则由辽宁省市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。