产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区合成树脂乳液

内、外墙涂料产品质量监督抽查实施细则

2021-03-15 发布                                        2021-03-20 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区合成树脂乳液内、外墙涂料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、12个月以内生产的产品或保质期内的产品。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的面漆产品。

在生产领域抽样，独立包装产品质量≤5kg时，同一批次产品抽样基数不少于20个独立包装；或抽样基数不低于100kg。

在流通领域抽样，抽样基数满足抽取样品数量即可。

严格按照相关产品标准中有关抽样规则进行样品采取，检验样品及备用样品抽样量详见《2021年新疆维吾尔自治区合成树脂乳液内、外墙涂料产品质量监督抽查实施方案》。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2检验依据

本细则规定的涂料产品种类共计2个，具体产品种类、检验项目判定依据及检验方法见表1和表2。

表1 合成树脂乳液外墙涂料产品检测项目、判定依据及检验方法

| 序号 | 检 验 项 目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9268-2008中A法 |
| 2 | 耐碱性（48 h） |  | GB/T 9265-2009 |
| 3 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T23981.1-2019 |
| 4 | 耐水性（96h） |  | GB/T1733-1993中甲法 |
| 5 | 耐洗刷性（2000次） |  | GB/T 9755-2014附录C |
| 6 | 施工性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 7 | VOC含量a | GB 18582-2020 | GB/T23986-2009 |
| 8 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]b |  | GB/T23990-2009 |
| 9 | 甲醛含量c |  | GB/T23993-2009 |
| 10 | 可溶性重金属含量(镉、铬、汞)d |  | GB/T23991-2009 |
| 11 | 总铅含量e |  | GB/T30647-2014 |
| 注： 2020年12月1日之前生产的合成树脂乳液外墙涂料产品，不测a、b、c、d、e五项有害物质限量指标。 |  |  |  |
| 表2合成树脂乳液内墙涂料产品检测项目、判定依据及检验方法 |  |  |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9756-2018 | GB/T 9268-2008中A法 |
| 2 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 23981.1-2019 |
| 3 | 耐碱性（24 h） |  | GB/T 9265-2009 |
| 4 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9266-2009 |
| 5 | VOC含量a | GB 18582-2020 | GB/T23986-2009 |
| 6 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]b |  | GB/T23990-2009 |
| 7 | 甲醛含量c |  | GB/T23993-2009 |
| 8 | 可溶性重金属含量(镉、铬、汞)d |  | GB/T23991-2009 |
| 9 | 总铅含量e |  | GB/T30647-2014 |
| 10 | 挥发性有机化合物含量（VOC）f | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 11 | 游离甲醛g |  | GB 18582-2008 |
| 12 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和h |  | GB 18582-2008 |
| 13 | 可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞)i |  | GB 18582-2008 |
| 注：2020年12月1日之前生产的合成树脂乳液内墙涂料产品，有害物质限量指标测试a、b、c、d、e五项，按照GB 18582-2020判定。 2020年12月1日之前生产的合成树脂乳液内墙涂料产品，有害物质限量指标测试f、g、h、i四项，按照GB 18582-2008进行判定。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质

量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产

品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。