产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区预应力混凝土用钢绞线产品质量监督抽查实施细则

2021-03-xx发布                                        2021-03-xx实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区预应力混凝土用钢绞线产品质量

监督抽查实施细则

- 抽样方法

1.1在生产企业的成品库内或销售企业待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2 在生产企业成品库抽样时，抽取样品应为同一批次（同一牌号、同一规格）的产品，预应力混凝土用钢绞线同一批次产品抽样基数不得少于3盘。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样采用随机抽样方法进行，抽样方法如下：

对预应力混凝土用钢绞线抽样时，随机抽取同一批次（同一牌号、同一规格）产品的3盘产品，在每盘预应力混凝土用钢绞线上，随机抽取2支长度为1200mm的样品，再在其中任一盘上再截取2支长度为2300mm的样品（松弛试验样品），做出一一对应标识（如1-a，1-b），标记a的样品为检验样品，标记b的样品为备用样品。

  - 随机数使用科学计算器随机数法产生。

- 检验依据

检验项目见表1。

表1 预应力混凝土用钢绞线检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 | 整根钢绞线最大力 | GB/T 5224-2014 | GB/T 5224-2014、GB/T 21839-2019 |
|  |  | 0.2%屈服力 |  |  |
|  |  | 最大力总伸长率 |  |  |
| 2 | 应力松弛性能* |  | GB/T 5224-2014 | GB/T 5224-2014、GB/T 21839-2019 |
| 备注： | *使用推算法进行120h松弛试验确定1000h松弛率。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5224-2014 预应力混凝土用钢绞线

GB/T 21839-2019 钢筋混凝土用钢材试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。