2021年新疆维吾尔自治区纸巾纸产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取同一商标、同一型号产品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量要求见下表。

| 序号 | 产品类别 | 抽取样品数 | 检验用样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸巾纸 | 120张（不少于3个独立包装） | 70张（不少于3个独立包装） | 50张 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮度 |  | GB/T 20808-2011 | GB/T 7974-2013 |
| 2 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 20808-2011 | GB/T 20808-2011 |
| 3 | 灰分 |  | GB/T 20808-2011 | GB/T 742-2018 |
| 4 | 横向吸液高度 |  | GB/T 20808-2011 | GB/T 461.1-2002 |
| 5 | 横向抗张指数 |  | GB/T 20808-2011 | GB/T 12914-2008 |
| 6 | 纵向湿抗张强度 |  | GB/T 20808-2011 | GB/T 20808-2011 |
| 7 | 柔软度（纵横向平均） |  | GB/T 20808-2011 | GB/T 8942-2016 |
| 8 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 9 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 10 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 11 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 12 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 13 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 注： 1.彩色、印花、本色纸巾纸不考核亮度。 2.纸餐巾不考核柔软度。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》

GB/T 20808-2011《纸巾纸》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。