产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区修正液、中小学作业本

产品质量监督抽查实施细则

2021-ⅹⅹ-ⅹⅹ发布                              2021- ⅹⅹ-ⅹⅹ实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区修正液、中小学作业本

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽样型号或规格、地点

抽样地点为新疆维吾尔自治区境内流通领域，流通领域在从事修正液、中小学生作业本商品的销售单位，包括批发市场、专业市场、大型商场、超市、专卖店、小商铺等销售点随机抽取样品。

修正液包括：修正液。

中小学生作业本包括：田字簿、拼音簿、数学簿、英语本、错题本、语文本、作文本、作业登记本等学生用课业簿册

抽取样品须为同一品种、同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

抽样方法：在销售单位经营现场（包括货架和仓库）随机抽取同一规格型号同一批次的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明已检验合格的产品，包括检验样品和备用样品。检验样品原则上以向销售单位购买为主，需要带回检验机构进行检验；备用样品由销售者先行无偿提供，封存于被抽查销售单位。

抽样基数：满足抽样数量即可。

修正液抽样数量：检验样品6支，备用样品4支。

中小学生作业本抽样数量：检验样品2本，备用样品2本。

2 检验依据

本细则规定抽查的产品种类为修正液、中小学生作业本，检验项目及检验方法见表1、表2。

表1 修正液检验项目、检测依据及方法

| 修正液 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制/推荐性 | 检测方法 |
| 1 | 可迁移元素 | GB 21027-2007 3.1 | 强制性 | GB 21027-2007 4.1 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2007 3.2 | 强制性 | GB 21027-2007 4.2 |
| 3 | 氯代烃 | GB 21027-2007 3.2 | 强制性 | GB 21027-2007 4.2 |
| 4 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 3.7 | 强制性 | GB 21027-2007 4.6 |
| 备注： 修正液可迁移元素项目测试点：修正液体、表面涂层或表面印刷部分； 氯代烃是指二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1.1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、1.1.1-三氯乙烷和1.1.2-三氯乙烷等7种。 可迁移元素项目原则上使用原样复检，当原样样品量不足时，可使用备样复检。 笔的上帽安全项目仅适用于含有笔帽的修正笔产品。 |  |  |  |  |

表2 中小学生作业本检验项目、检测依据及方法

| 中小学生作业本 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制/推荐性 | 检测方法 |
| 1 | 可迁移元素 | GB 21027-2007 3.1 | 强制性 | GB 21027-2007 4.1 |
| 2 | 本册亮度（白度） | GB 21027-2007 3.6 | 强制性 | GB 21027-2007 4.5 |
| 备注： 1、作业本可迁移元素项目测试点：封面和内芯印刷部分。 2、可迁移元素项目原则上使用原样复检，当原样样品量不足时，可使用备样复检。 |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

修正液：GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》

中小学生作业本：GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》

有标示执行标准或商品明示指标高于相关强制性标准的，用标示的标准和明示的指标作为检验依据。商品未标示执行标准或商品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；生产企业自抽样之日起15日内未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

相关引用检测方法标准见表1表2。

3.2判定原则

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。