市市场监管局发布

汽车用制动器衬片产品质量监督抽查分析报告

2021年下半年，盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所，对盐城市实体店销售的汽车用制动器衬片产品进行了市级监督抽查。本次抽查20批次，不合格1批次，不合格项目为摩擦性能。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

汽车用制动器衬片是以非金属纤维为主要原料，树脂和橡胶为粘合剂，再加上其它非金属、金属填充剂，经混料、冷成型、热压、热处理、磨削加工、表面喷涂及印标喷码而成。它是汽车制动系统中最关键的零部件之一，其质量的优劣，直接关系到行车安全，是涉及人民群众生命财产及生产安全、公共安全的重要工业产品和日用消费品。

（二）产业概况

1.产业分布

（1）全国及江苏省范围内生产企业数量、分地区分布情况分析

随着汽车工业的发展，我国汽车用制动器衬片生产企业得到迅猛发展，从上世纪八十年代的三十多家发展到现在的四百多家。除西藏、宁夏、青海、海南外，全国其他省（市、区）都有刹车片生产企业，主要集中在山东、浙江、湖北、河北、广东、江苏、上海等省（市）。其中外商独资和中外合资企业有30多家，国有和集体所有制企业还有十多家，其余均为私营或股份合作的私人企业或有限责任公司。其中三百人以上的大型企业约占10%，100人以下的小企业占60%左右。目前该产品已取得CCC强制性认证企业有391家。

（2）自2020年6月1日起，汽车用制动器衬片纳入CCC认证管理范围，我省现有CCC强制性认证企业23家，具体情况如表1。

表1  各市获证企业统计表

| 地级市 | 获证数量 | 地级市 | 获证数量 | 地级市 | 获证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州 | 6家 | 常州 | 1家 | 宿迁 | 1家 |
| 无锡 | 3家 | 南通 | 3家 | —— | —— |
| 盐城 | 4家 | 淮安 | 2家 | —— | —— |
| 镇江 | 1家 | 南京 | 2家 | —— | —— |
| 合计：23家 |  |  |  |  |  |

2.销售渠道

主要销售渠道有各大汽配门店、汽车4S店、汽车维修点、淘宝天猫、京东商城、苏宁易购等各大门户网站。

实体店主流品牌有布雷博、博世、菲罗多、耐磨士、ATE、JURID（优锐）、TEXTAR、TRW、阿基波罗、相信（SB）、信义、ADVICS（爱德克斯）、AC德科等。

淘宝天猫主要品牌有长安铃木、久梦、Powerlotos普华力拓、赛夫威、ATE、澳捷罗、博云、TYPER、菲盾、信义制动、FBKFERODO/菲罗多、cac、Valeo/法雷奥、博世等。

京东主要品牌有博世（BOSCH）、菲罗多（ferodo）、天合（TRW）、佐佐木、宝马（BMW）、丰田（TOYOTA）、金麒、TEXTAR、雷贝斯托（Raybestos）、奥迪（AUDI）、布雷博（Brembo）、奔驰（benz）、卡卡铂、本田（HONDA）、日产（Nissan）、马自达（MAZDA）、ATE、沃尔沃。

苏宁易购主要品牌有博世（BOSCH）、雷贝斯托（Raybestos）、丰田、闪电客、TRW等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共20批次，实际抽到样20批次，均在实体店中抽取，具体情况见表2。

表2  汽车用制动器衬片样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车用制动器衬片 | 实体店 | 购样 | 20 |

（二）检验检测项目概况

表3  检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车用制动器衬片 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 《汽车用制动器衬片》 | GB/T 17469-2012《汽车制动器衬片摩擦性能评价 小样台架试验方法》 |  |
|  |  |  | GB/T 34007-2017《道路车辆制动衬片摩擦材料 摩擦性能拖曳试验方法》 |  |
|  | 石棉含量 |  | GB/T 23263-2009《制品中石棉含量测定方法》 |  |
|  | 镉 |  | JC/T 2268-2014《制动摩擦材料中铜及其它元素的测定方法》 |  |
|  | 六价铬 |  |  |  |
|  | 铅 |  |  |  |
|  | 汞 |  |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表4  不同样品来源抽查结果

| 产品类别 | 样品来源 |  | 采样批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车用制动器衬片 | 亭湖区 | 汽配门市 | 4 | 4 | 100% |
|  | 盐都区 | 汽车4S店 | 2 | 2 | 100% |
|  | 经济开发区 | 汽车4S店 | 2 | 2 | 100% |
|  | 大丰区 | 汽车4S店 | 4 | 4 | 100% |
|  | 响水县 | 汽配门市 | 2 | 2 | 100% |
|  | 阜宁县 | 汽车4S店 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 汽配门市 | 1 | 1 | 100% |
|  | 东台市 | 汽配门市 | 4 | 3 | 75% |

2.按价格区间

表5  购样产品价格区间抽查结果

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤50 | 14 | 13 | 92.8% |
| 50～100 | 4 | 4 | 100% |
| ≥100 | 2 | 2 | 100% |

3.按生产地区分布

表6  生产地区分布抽查结果

| 生产厂所在地 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省 | 3 | 3 | 100% |
| 重庆市 | 1 | 1 | 100% |
| 上海市 | 1 | 1 | 100% |
| 湖北省 | 1 | 1 | 100% |
| 浙江省 | 1 | 1 | 100% |
| 广东省 | 1 | 1 | 100% |
| 山东省 | 9 | 8 | 88.9% |
| 河北省 | 2 | 2 | 100% |
| 北京市 | 1 | 1 | 100% |

（二）检验检测项目分析

本次抽查20批次，不合格1批次，不合格项目为摩擦性能。

1.摩擦性能：汽车用制动器衬片产品摩擦性能是该产品标准中最重要的指标，能直接反映出产品性能的优劣。产品的摩擦系数过高或过低都会直接影响到汽车制动效果，摩擦系数低会产生制动不灵敏甚至制动失效的严重后果，摩擦系数高会导致汽车制动后打滑甚至翻转的严重后果。本次市级监督抽查该项目有1批次不合格。

2.有害元素限量：石棉本身并无毒害，它的最大危害来自于它的粉尘，当这些细小的粉尘被吸入人体内，就会附着并沉积在肺部，造成肺部疾病，石棉已被国际癌症研究中心肯定为致癌物。本次市级监督抽查该项目全部合格。

四、消费提示

（一）购买时的常识

1.要选择有CCC标志的产品。首先看产品包装是否完好，正规厂家生产的刹车片，包装印刷比较清晰，有CCC许可证、设定摩擦系数、执行标准等，包装盒内则有合格证、生产批号或日期等信息。

2.可根据自己的车型，选用与之相匹配的摩擦片，尽量从厂家直销的商店购买纯正的配套产品，或到指定的汽车维修点更换刹车片。千万不要贪图便宜，购买劣质、低价的刹车片，从制造成本来讲，这样的刹车片很可能使用的是低劣原料，其制动性能无法保证。

3.优质的刹车片，表面均匀，整体工艺精细，刹车片非摩擦面的标识字体刻印清晰。

4.同一车轴上制动蹄（块）必须同时更换，而且必须是同一种制动蹄（块），材质尽量一致，以保持左右制动力的一致。

5.在选购制动蹄（块）时，要检查产品表面，对有油污、裂纹、起泡、沟槽等缺陷的产品，不要选购。

（二）使用时的常识

1.刹车片出现以下情况，建议更换：

（1）刹车片的厚度小于车辆制造商允许的最小维修标准(一般为厚度还剩原来的1/3时)时，如图所示。

（2）刹车片上的磨损报警开关已经报警时。

（3）刹车片被油或油脂污染时。

（4）刹车片在刹车时有异常响声时。

2.刹车片使用注意事项：

（1）一般情况下，如果固定式制动钳上的刹车片两边厚度差达到1.5mm时，浮动式制动钳上的刹车片两边厚度差达到3.0mm时就需要进行更换了。但是，只通过简单的外表观察无法准确判定刹车片是否过度磨损，最好用尺子来测量刹车片的最薄处，看其是否在允许的范围之内，（依据具体车型的维修手册）。

（2）如果新换刹车片在刹车时有尖叫声，一般是不会影响刹车性能，经过磨合后就会正常。

（3）每个驾驶人员应平时多了解一些刹车片的基本知识，注重刹车片的选择和使用规范。要特别注意车辆长时间在下坡路行驶，且载重量过大时，由于刹车制动使用频繁极易造成刹车片工作温度过高，导致刹车失灵。