市市场监管局发布

涂料产品质量监督抽查分析报告

2021年下半年，盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所，对盐城市涂料产品进行了市级监督抽查。本次计划共抽查22批次，实际抽到22批次，其中生产企业抽到4批次，市场实体店抽到18批次。经检验，合格22批次，合格率100%。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

涂料是指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。我们平常所说的油漆只是其中的一种，因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故称作油漆。现在合成树脂已取代了植物油，故称为涂料。

涂料属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。涂料一般由四种基本成分组成：成膜物质（树脂、乳液）、颜料（包括体质颜料）、溶剂和添加剂（助剂）。按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一个重要行业。伴随着国民经济各行业的发展，作为其配套的涂料工业从一个极不引人注目的小行业逐步发展成为国民经济各领域必不可少的重要行业。

（二） 产业概况

1.产业分布

纵观我国的涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。中国涂料市场正在走入正轨，冲刺另一个产量高峰。近几年，国内建筑市场稳步向好进一步带动建筑涂料市场进一步发展提升。根据中国涂界网资料，2020年全国建筑涂料产量达到1640万吨(含420万吨防水涂料)，同比增长5.8%。从建筑涂料产量占整体涂料市场的比重来看，2018-2020年占比逐年增长，2020年达到46.7%。在国内房地产市场和工业发展水平快速增长的推动下，建筑涂料已成为我国产量最大的涂料类型。江苏是涂料生产大省，涂料产量、质量均处于全国领先水平。盐城本地涂料企业约22家左右，大部分处于停业状态。

在整个涂料的宏观环境和产业环境的影响下，由于涂料行业面临各种矛盾依旧没有解决，再加上宏观经济调整转型及房地产调控紧缩所带来的压力，以及面临原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高等市场压力的同时，还一直面临着产业升级、调整转型的挑战。涂料企业只有迅速提高自身的技术水平、管理水平、产品质量和营销能力，才能在竞争中谋求自己的位置,与此同时，建筑装饰涂料市场才能健康有序发展，使消费者得到真正的利益。

2.销售渠道

涂料产品的销售渠道主要为市场实体店。电商平台销售日益盛行。涂料的市场品牌主要有立邦、多乐士、华润、三棵树、紫荆花、大澳漆、卡丹漆、长颈鹿等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次计划抽查涂料22个批次，实际抽到22批次，其中生产企业4批次，市场实体店18批次。具体样品来源情况见表1。

表1 样品来源表

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂料 | 实体店 | 购样 | 18 |
|  | 生产企业 | 抽样 | 4 |

(二)检验检测项目概况

本次抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据详见表2。

表2  涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T9755-2014 | GB/9755-2014目测 |
| 2 | 施工性 | GB/T9755-2014 | GB/9755-2014目测 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T9268-2008 | GB/T9268-2008 A法 |
| 4 | 干燥时间（表干） | GB/T1728-1979 | GB/T1728-1979表干乙法 |
| 5 | 耐洗刷性 | GB/T9755-2014 | GB/T9755-2014附录C |
| 6 | 涂膜外观 | GB/T9755-2014 | GB/T9755-2014 5.7 |
| 7 | 挥发性有机化合物含量(VOCs) | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查，共抽取22批次产品，经检验，合格22批次，合格率100%。不同样品来源抽检结果见表3。

表3  不同样品来源抽检结果

| 产品类别 | 样品来源 | 抽样批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂料 | 实体店 | 18 | 18 | 100 |
|  | 生产企业 | 4 | 4 | 100 |
| 合 计 |  | 22 | 22 | 100 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查涂料产品22批次，合格22批次。具体检验检测项目分析见表4。

表4  检验项目产品情况表

| 序号 | 检验项目名称 | 检验批次数 | 合格批次数 | 项目合格率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | 22 | 22 | 100 |
| 2 | 施工性 | 22 | 22 | 100 |
| 3 | 低温稳定性 | 22 | 22 | 100 |
| 4 | 干燥时间（表干） | 22 | 22 | 100 |
| 5 | 耐洗刷性 | 22 | 22 | 100 |
| 6 | 涂膜外观 | 22 | 22 | 100 |
| 7 | 挥发性有机化合物含量(VOCs) | 22 | 22 | 100 |

2.易不合格项目分析

总挥发性有机物（VOCs）指可参加气相光化学反应的有机化合物。VOCs在太阳光照下可与氧化氮反应并形成臭氧，从而导致空气变差，而且VOCs会对人体大脑、神经系统、肝脏和肾脏造成损伤且有一定基因毒性和致癌性。若生产企业为了节约生产成本，把关不严，容易造成总挥发性有机物（VOCs）指标不合格。

四、消费建议

（一）购买须知

1.消费者在购买涂料产品时要需认清包装上的标识，特别是厂名、厂址、执行标准、产品类型或质量等级、生产日期、有效期和认证标志等。

2.尽量到具有一定规模的建材市场选购，并选用知名企业的名牌产品。

3.消费者在购买涂料产品时，应理性消费，切勿迷恋高价位产品，但也切记不能一味追求“便宜货”。
    4.请留意权威部门发布的产品质量抽检信息，不要购买抽检不合格产品。

（二）使用须知

1.涂装前的准备：一是检查所有涂料的品种、型号、规格是否符合施工技术条件的规定；二是对涂料的基本组成和性能以及施工方法进行了解，根据涂料的施工要求选择和确定涂装工具；三是在涂装前必须将涂料搅拌到完全均匀，如发现漆皮或颗粒，则应使用80-120目的筛网过滤。

2.一道漆涂装完毕后，在进行下道漆涂装之前，一定要确认是否到了规定的涂装间隔时间，否则就不能进行涂装。

3.稀释剂的使用应根据不同的涂装方式有所不同，具体的涂装方式可参考说明书，在喷涂的情况下，稀释剂可适作调整，但要注意黏度，不能过稀。

4.在涂膜表干和实干之后，须在常温下再放置7天，待涂膜完全固化后，才能正式投入使用。