市市场监管局发布

食品接触用包装材料产品质量监督抽查

分析报告

2021年下半年，盐城市市场监督管理局委托南京市产品质量监督检验院，对盐城市生产企业生产的食品接触用包装材料产品进行了市级监督抽查。共抽查15批次，1批次不合格，不合格项目为抗压强度。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

随着经济的迅速发展和生活质量的不断提高，人们的生活理念和消费模式正在发生重大变化，对视频包装也提出了新的要求，本世纪食品市场的竞争在很大程度上取决于包装质量的竞争。食品包装要以多样化满足现代人不同层次的消费需求；无菌、方便、智能、个性化是食品包装发展的新时尚；拓展食品包装的功能、保证食品安全、减轻包装废弃物对环境污染的绿色包装已成为新世纪食品包装的发展趋势。

食品用塑料包装、容器及工具等产品（以下总称食品塑包）已经成为食品产业不可分割的重要组成部分，它起着保障食品质量和卫生，不损失原始成分和营养，方便贮运，促进销售，延长货架期和提高商品价值的重要作用。自从50年代聚偏二氯乙烯用于食品包装以来，塑料包装材料用于食品包装日益增多，由于塑料材料具有重量轻，化学稳定性好，易于加工和装饰，且具有良好的食品保护作用等优异特性，因此在食品包装领域应用十分广阔。一般来说，食品用塑料包装包括非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋等；容器类括桶、瓶、罐、杯、瓶坯等；工具类包括筷、刀、叉、匙、夹、料擦（厨房用）、盒、碗、碟、盘、杯等餐具。

食品接触用塑料包装、容器、工具等制品产品是食品产业不可分割的重要组成部分，它起着保障食品质量和卫生，不损失原始成分和营养，方便贮运，促进销售，延长货架期和提高商品价值的重要作用。由于塑料材料具有重量轻，化学稳定性好，易于加工和装饰，且具有良好的食品保护作用等优异特性，因此在食品包装领域应用十分广阔。

食品用纸包装、容器等制品是指用于包装、盛放食品或食品添加剂的纸制品和复合纸制品以及食品或者食品添加剂生产经营过程中直接接触食品或者食品添加剂的纸容器、用具、餐具等制品。分为食品包装纸和纸板、纸袋、纸罐、纸杯、纸餐具、纸盒六大类。

食品包装纸和纸板包括非热封型茶叶滤纸、热封型茶叶滤纸、鸡皮纸、食品包装用羊皮纸、半透明纸、纸杯原纸、餐盒原纸、真空镀铝纸、铝箔衬纸、咖啡袋滤纸、食品包装纸、食品包装用淋膜纸和纸板、精细过滤纸板、支撑过滤纸板、固体食品包装用纸板、液体食品包装用纸板等。纸袋包括纸质袋、淋膜纸袋、涂蜡纸袋等。纸罐包括纸板类罐和圆柱形复合罐。纸杯包括淋膜纸杯和涂蜡纸杯。纸餐具包括纸板餐具、淋膜纸餐具（如淋膜纸餐盒、淋膜纸碗）和纸浆模塑餐具等。纸盒包括纸板盒和淋膜纸盒。

由于食品用纸包装、容器等制品自身某些成分的活性以及其生产、储存等过程中可能受到物理性、化学性及生物性的污染，因此食品用纸包装、容器等制品会给食品带来潜在的危害。一些劣质食品包装不仅没有起到保护食品的作用，反而引起食品污染，影响人民群众生活质量。

食品用纸包装、容器等制品是纳入《全国重点工业产品质量监督目录（2017年版）》的产品之一。属于产品质量安全问题突出的、与消费者利益密切相关的高风险产品，风险等级为1级。为消除质量隐患，强化监督生产企业生产行为，进一步了解掌握食品用纸包装、容器等制品的质量水平和行业状况，对食品用纸包装、容器等制品实施监督抽查是十分必要的。

（二）产业概况

1.产业分布。

据统计，我国生产食品用纸包装、容器等制品的企业约2000多家，其中私营及个体企业约占80%以上，国有企业、集体企业不足20%。按员工人数划分，50人以下的生产企业占90%左右。这些企业主要集中在环渤海地区、珠江三角洲和长江流域三大纸包装产品生产区域。其中规模较大的企业主要分布在长江三角和珠江三角地区。2007年国家质检总局将部分食品用纸包装、容器等制品纳入生产许可发证管理范畴，食品用纸包装、容器等制品成为重要的生产许可监管工业产品。

全国共有食品塑包获证企业约11804家，规模和产品质量良莠不齐，产地主要分布于江苏、浙江、广州等地。截止到2019年年底，江苏省食品塑包产品获证生产企业共1300多家，其主要分布在南京、苏州、无锡、常州、南通、泰州等地。江苏省目前获证食品用纸包装、容器等制品企业150多家，在全国排名较前。规模较大的有苏州金华盛纸业、镇江金东纸业和大东纸业等，大型纸容器生产企业例如昆山乐美（利乐包）、徐州海惠沃特、无锡利特尔等。

2.销售渠道。

食品接触用塑料包装产品中非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋、塑料瓶和瓶坯等绝大部分产品消费者不会直接购买，主要是食品生产企业直接向食品塑料包装产品生产企业购买，只有极少数产品如保鲜膜、保鲜袋、塑料饮水杯、塑料保鲜盒、婴幼儿用塑料奶瓶、饮用吸管等通过实体店、电商等消费渠道销售。

食品接触用纸包装产品中包装原纸、纸和纸板材料、其他类食品包装纸和纸板等产品消费者不会直接购买，主要是食品生产企业直接向生产企业购买，纸杯、纸餐具等产品通过实体店、电商等消费渠道销售。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共15批次，实际抽到样15批次，均在生产企业中抽取，具体情况见表1。

表1  食品接触用包装材料样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品接触用包装材料制品 | 生产企业 | 抽样 | 15 |

（二）检验检测项目概况

监督抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据等。

（1）食品用塑料包装、容器、工具等制品检测项目见表。

表2 非复合膜袋产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 | —— |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 | —— |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 | —— |
| 4 | 重金属（以Pb 计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 | —— |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | —— |
| 6 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | —— |
| 7 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 | —— |
| 8 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 | —— |
| 9 | 阻隔性能（氧气） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 | —— |
| 10 | 阻隔性能（水蒸气） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB 1037-1988 GB/T 21529-2008 GB/T 26253-2010 | —— |
| 11 | 热封强度 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | QB/T 2358-198.68 | —— |
| 12 | 拉断力（拉伸强度） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 | —— |
| 13 | 断裂伸长率（断裂标称应变） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 | —— |
| 14 | 落镖冲击 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 9639.1-2008 | —— |

表3 复合膜袋产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | —— |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 | —— |
| 3 | 蒸发残渣（针对复合膜、袋） | GB 9683-1988 | GB 31604.8-2016 | —— |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.2-2016 | —— |
| 5 | 重金属（以Pb 计） | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.9-2016 | —— |
| 6 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 9683-1988 | GB 31604.23-2016 | —— |
| 7 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》要求产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 10004-2008 | —— |
| 8 | 苯类溶剂 | 《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》要求产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 10004-2008 | —— |
| 9 | 微生物总数 | GB/T 19741-2005 | GB/T 19741-2005 | —— |
| 10 | 菌落总数 | GB/T 18706-2008 | GB/T 18706-2008 | —— |
| 11 | 大肠菌群 | GB/T 18706-2008 | GB/T 18706-2008 | —— |
| 12 | 致病菌 | GB/T 19741-2005 GB/T 18706-2008 | GB/T 19741-2005 GB/T 18706-2008 | —— |
| 13 | 霉菌 | GB/T 18706-2008 | GB/T 18706-2008 | —— |
| 14 | 阻隔性能（氧气） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 | —— |
| 15 | 阻隔性能（水蒸气） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB 1037-1988 GB/T 21529-2008 GB/T 26253-2010 | —— |
| 16 | 热封强度 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | QB/T 2358-198.68 | —— |
| 17 | 拉断力（拉伸强度） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 | —— |
| 18 | 断裂伸长率（断裂标称应变） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 | —— |
| 19 | 剥离力 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 8808-1988 | —— |
| 20 | 落镖冲击 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 9639.1-2008 | —— |

表4 片材产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 | —— |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 | —— |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 | —— |
| 4 | 重金属（以Pb 计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 | —— |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | —— |
| 6 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | —— |
| 7 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 | —— |
| 8 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 | —— |
| 9 | 丁二烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 | —— |
| 10 | 乙苯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 | —— |
| 11 | 苯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 | —— |
| 12 | 拉断力（拉伸强度） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 | —— |

表5 容器产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 | —— |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 | —— |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 | —— |
| 4 | 重金属（以Pb 计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 | —— |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | —— |
| 6 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | —— |
| 7 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 | —— |
| 8 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 | —— |
| 9 | 丁二烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 | —— |
| 10 | 乙苯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 | —— |
| 11 | 苯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 | —— |
| 12 | 乙醛 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | —— |

表6 工具产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 | —— |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 | —— |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 | —— |
| 4 | 重金属（以Pb 计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 | —— |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | —— |
| 6 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 | —— |
| 7 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 | —— |
| 8 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 | —— |
| 9 | 丁二烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 | —— |
| 10 | 乙苯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 | —— |
| 11 | 苯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 | —— |

（2）食品用纸包装、容器等制品检测项目见表。

表7 食品用纸包装、容器等制品检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8\ GB 4806.7 | GB 4806.7 GB 4806.8 | —— |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 GB 31604.49 | —— |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 GB 31604.49 | —— |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 | —— |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 | —— |
| 6 | 总迁移量（多种） |  | GB 31604.8 | —— |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 | —— |
| 8 | 重金属（Pb） |  | GB 31604.9 | —— |
| 9 | 大肠菌群 |  | GB 14934 | —— |
| 10 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 | —— |
| 11 | 霉菌 |  | GB 4789.15 | —— |

表8 食品包装纸产品物理检测项目

| 序号 | 产品 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖果包装原纸 | 定量 | QB/T 1014或其它明示标准 | GB/T 451.2 | —— |
| 2 |  | 抗张指数(纵横向) |  | GB/T 12914 | —— |
| 3 |  | 撕裂指数(纵向) |  | GB/T 455 | —— |
| 4 |  | 尘埃度 |  | GB/T 1541 | —— |
| 5 | 普通包装原纸 | 定量 | QB/T 1014或其它明示标准 | GB/T 451.2 | —— |
| 6 |  | 耐破指数 |  | GB/T 454 | —— |
| 7 |  | 抗张指数(纵横向) |  | GB/T 12914 | —— |
| 8 |  | 吸水性(cobb 60) |  | GB/T 1540 | —— |
| 9 |  | 尘埃度 |  | GB/T 1541 | —— |

表9圆柱型复合罐产品物理检测项目

| 序号 | 产品 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆柱形复合罐 | 端盖脱离力 | GB/T 10440 | GB/T 10440 | —— |
| 2 |  | 轴向压溃力 |  | GB/T 10440 | —— |
| 3 |  | 快速泄漏试验 |  | GB/T 10440 | —— |
| 4 |  | 跌落试验 |  | GB/T 10440 | —— |

表10 淋膜纸杯产品物理检测项目

| 序号 | 产品 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋膜纸杯 | 渗漏试验 | GB/T 27590或其它明示标准 | 明示标准 | —— |
| 2 |  | 杯身挺度 |  | 明示标准 | —— |
| 3 |  | 感官指标 |  | 明示标准 | —— |

表11 淋膜纸餐具产品检测项目

| 序号 | 产品 | 检测项目 | 依据法律法规标准 检测方法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋膜纸餐具 | 耐温试验 | GB/T 27589、GB/T 27591、 QB/T 2898或其它明示标准 | 明示标准 | —— |
| 2 |  | 负重性能 |  | 明示标准 | —— |
| 3 |  | 渗漏性能 |  | 明示标准 | —— |
| 4 |  | 抗压强度 |  | 明示标准 | —— |

表12纸浆模塑餐具产品检测项目

| 序号 | 产品 | 检测项目 | 依据法律法规标准 检测方法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸浆模塑餐具 | 负重性能 | QB/T 4763、GB/T 36787或其它明示标准 | 明示标准 | —— |
| 2 |  | 耐温性能 |  | 明示标准 | —— |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查产品全部来自盐城市生产企业，共抽查15批次产品。经检验，合格14批次，不合格1批次，合格率93.3% 。

1.按样品来源

本次监督抽查全部来自生产企业，合格14批次，不合格1批次，合格率93.3%。

表13 按样品来源产品合格率统计

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 15 | 14 | 93.3 |

2.按产品生产企业所在地

本次监督抽查共采样15批次，生产企业涉及盐城市东台市、建湖区、射阳县、亭湖区、盐都区。合格14批次，不合格1批次，合格率93.3%。

表14 生产领域按生产企业地区分布产品合格率统计

| 生产企业地区 | 抽样批次 | 合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 东台市 | 2 | 2 | 100 |
| 建湖区 | 5 | 5 | 100 |
| 射阳县 | 1 | 0 | 0 |
| 亭湖区 | 4 | 4 | 100 |
| 盐都区 | 3 | 3 | 100 |
| 总计 | 15 | 14 | 93.3 |

3.按产品分类（不同发证单元）

本次监督抽查样品15批次，涉及编织袋、复合膜、袋、工具、淋膜纸餐具、容器、纸和纸板材料6个发证单元。其中14批次产品合格，合格率为93.3%。

表15 不同发证单元产品合格率统计

| 发证单元 | 抽查领域 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编织袋 | 生产企业 | 2 | 2 | 100 |
| 复合膜、袋 |  | 2 | 2 | 100 |
| 工具 |  | 6 | 6 | 100 |
| 容器 |  | 3 | 3 | 100 |
| 淋膜纸餐具 |  | 1 | 0 | 0 |
| 纸和纸板材料 |  | 1 | 1 | 100 |

4.按检测项目分析

本次监督抽查产品检测项目及每个项目的合格率情况具体见下表。1批次不合格，不合格项目为抗压强度。

表16 不同检测项目产品合格率统计

| 检测项目 | 批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯类溶剂残留量 | 2 | 2 | 100 |
| 剥离力 | 1 | 1 | 100 |
| 袋装浸泡液 | 1 | 1 | 100 |
| 断裂伸长率 | 4 | 4 | 100 |
| 感官要求 | 14 | 14 | 100 |
| 高锰酸钾消耗量 | 15 | 15 | 100 |
| 甲苯二胺 | 2 | 2 | 100 |
| 甲醛 | 2 | 2 | 100 |
| 抗压强度 | 1 | 0 | 0 |
| 拉断力 | 1 | 1 | 100 |
| 拉伸负荷 | 2 | 2 | 100 |
| 拉伸强度 | 1 | 1 | 100 |
| 大肠杆菌 | 2 | 2 | 100 |
| 霉菌 | 2 | 2 | 100 |
| 沙门氏菌 | 2 | 2 | 100 |
| 铅 | 2 | 2 | 100 |
| 热合强度 | 2 | 2 | 100 |
| 溶剂残留总量 | 2 | 2 | 100 |
| 砷 | 2 | 2 | 100 |
| 渗漏性能 | 1 | 1 | 100 |
| 双酚A迁移量 | 1 | 1 | 100 |
| 水蒸气透过量 | 1 | 1 | 100 |
| 涂膜袋和复膜袋的剥离力 | 2 | 2 | 100 |
| 脱色试验 | 2 | 2 | 100 |
| 外观 | 1 | 1 | 100 |
| 氧气透过量 | 1 | 1 | 100 |
| 荧光性物质 | 2 | 2 | 100 |
| 游离酚 | 1 | 1 | 100 |
| 蒸发残渣 | 1 | 1 | 100 |
| 重金属（以Pb计） | 15 | 15 | 100 |
| 总迁移量 | 9 | 9 | 100 |

（二）检验检测项目分析

抗压强度主要是反映淋膜纸碗、纸盘等产品承重的性能，该项目不合格容易出现纸碗变形，导致内装物外溢，发生烫伤事故。

该项目不合格的原因主要是原纸定量和挺度低、产品的设计存在缺陷等。企业生产过程中可以通过提高原纸的定量以及挺度，优化产品设计，来提升产品的承重性能。

消费者在使用纸碗类产品时可以提前通过用手指按压来感受产品的挺度，如果质地较软，建议不要盛装热汤类食品，谨防烫伤。

四、消费提示

1.消费者在购买塑料制品的时候，最好到正规商场或超市，购买时要认清商品是否有“QS”标志、编号和生产厂家、生产日期等信息。看是不是“三无”产品，这是最直接区分正品与伪劣产品的方法。

2.选择包装完好的产品，产品的外包装袋不能有破损，以防有细菌、霉菌滋生。观察塑料制品表面是否光滑平整，厚薄是否均匀，有无杂质，不要选购毛糙、色泽不一的产品。

3.闻气味，选择没有气味的塑料或纸制品。

4.日常使用时应看清材质和标示，一般产品包装上都注明了材质、使用温度范围和使用注意事项、保存期限等，使用时应遵照包装上的使用说明和警示语，不能滥用。注意产品上的标志，没有能在微波炉里加热的标注，不要使用微波炉加热。不要重复使用一次性塑料餐饮具，也不要将食物长期置于其中。