南昌市市场监督管理局

流通领域商品质量抽查检验分析报告

山东腾翔产品质量检测有限公司

ShanDong TengXiang Product Quality Testing Co., LTD.

南昌市市场监督管理局委托山东腾翔产品质量有限公司于2022年第3季度对全市流通领域的钢筋产品进行了抽查检验，现将抽查检验结果质量分析报告如下：

一、抽检样品的基本情况

此次商品查区域为南昌市。抽查方式为随机抽样。抽查商品为钢筋。共抽检15批次产品，其中合格15批次，总体合格率100%。

（1）抽查情况

此次共抽检钢筋15批次，合格15批次，合格率100%。抽查结果见表1和图1、图2。

表1抽查结果

| 抽查类别 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 | 15 | 15 | 100 |
| 总计 | 15 | 15 | 100 |

二、常见不合格项目危害

1、下屈服强度、抗拉强度：

钢筋在钢筋混凝土结构中起抗拉作用，下屈服强度和抗拉强度是钢筋产品的重要性能指标。如果钢筋的下屈服强度和抗拉强度不合格，钢筋混凝土结构的力学性能也可能因此而达不到设计要求，影响楼房的结构安全和使用性能。

2、重量允许偏差：

- 钢筋重量偏差是是指钢筋实际重量与理论重量之差占理论重量的比例，是钢筋的重要质量指标。若重量偏差为负偏差，说明钢筋的实际横截面积小。如果重量负偏差超过标准规定值，则钢筋横截面积较小，可承受的负荷变小，会影响钢筋的使用性能。

- 重量偏差不合格的主要原因一是部分企业出于控制成本的考虑，会选择钢筋重量的下偏差作为设计重量，即采用负公差轧制，但在实际生产过程中，这样会直接导致重量负偏差超差；二是技术水平不稳定、工艺控制不严、轧制精度差等因素，也是导致产品重量偏差超差的重要原因；三是一些生产企业为迎合市场上“超细钢筋好卖”的黑色需求，按照超出标准规定的负偏差组织生产，使得生产出来的产品难以保证总量偏差项目的合格。此项目不合格也是瘦身钢筋的一种主要表现形式。

三、建议和措施：

1、督促生产企业和经营企业提高质量意识和质量管理水平，从而有效提高企业产品质量水平，为广大消费者提供放心满意的产品。进一步规范企业的经营行为，确保其商业活动符合法律、法规和规章的要求。

2、加强对企业的政策引导。一方面加强对行业大中型企业引导、不断加强大中型企业的研发能力和引进消化吸收能力，不断通过自主创新、技术引进、技术改造提升企业的技术与装备水平。

3、政府监管部门应对企业落实产品质量主体责任的情况采取有效措施，加强监管，消费者对价格低，缺乏质量保障的产品要谨慎购买，避免不必要的损失。

山东腾翔产品质量检测有限公司

2022年10月12日

| 南昌市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 标称商标 | 受检单位 | 检验结果 |
| 1 | 20220810047 | 热轧带肋钢筋 | 安徽富鑫 | 江西茂起实业有限公司 | 合格 |
| 2 | 20220810048 | 热轧带肋钢筋 | 方大 | 江西茂起实业有限公司 | 合格 |
| 3 | 20220810065 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 贵航钢铁 | 进贤县大强建材经营部 | 合格 |
| 4 | 20220828036 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 贵航钢铁 | 江西宠福贸易有限公司 | 合格 |
| 5 | 20220829108 | 热轧带肋钢筋 | 博升 | 江西南翔金属材料有限公司 | 合格 |
| 6 | 20220829109 | 热轧带肋钢筋 | 桂鑫钢铁 | 江西省联创富邦实业有限公司 | 合格 |
| 7 | 20220829110 | 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋 | 荣恒 | 江西巨华物流有限公司 | 合格 |
| 8 | 20220829111 | 热轧带肋钢筋 | 广钢 五羊 | 江西巨华物流有限公司 | 合格 |
| 9 | 20220829112 | 热轧带肋钢筋 | 中新 | 江西巨华物流有限公司 | 合格 |
| 10 | 20220829113 | 热轧带肋钢筋 | 广欣 | 南昌市恒通金属材料有限公司 | 合格 |
| 11 | 20220829116 | 热轧带肋钢筋 | 博升 | 江西演新实业有限公司 | 合格 |
| 12 | 20220829119 | 热轧带肋钢筋 | 方大 | 方大特钢科技股份有限公司 | 合格 |
| 13 | 20220829120 | 热轧带肋钢筋 | 方大 | 方大特钢科技股份有限公司 | 合格 |
| 14 | 20220829124 | 热轧带肋钢筋 | 博升 | 青山湖区付有元钢材经营部 | 合格 |
| 15 | 20220829126 | 热轧带肋钢筋 | 方大 | 青山湖区付有元钢材经营部 | 合格 |