市市场监管局发布

农用薄膜产品质量监督抽查分析报告

2023年度盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所组织实施农用薄膜产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验合格10批次。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

农用薄膜主要有地面覆盖薄膜和棚膜，我国农用薄膜使用仍以地面覆盖薄膜为主。

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜，简称薄膜，主要成分是聚乙烯，用于覆盖农田，以起到提高地温，保护土壤湿度，促进种子发芽和幼苗快速增长的作用；还有抑制杂草生长的作用。

农业用聚乙烯吹塑棚膜，是以挤出吹塑法生产的作为农业用塑料大、中、小棚和温室透光覆盖材料使用的各种聚乙烯薄膜。

（二）产业概况

1.产业分布

我国农用薄膜产区主要为山东、云南、甘肃等地，需求地区主要为山东、新疆、甘肃、河南等地。

2.销售渠道

农用薄膜主要销售渠道有：批发市场、农资门市及农贸市场。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用薄膜 | 实体店 | 购样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

表2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 | — |
| 2 | 厚度 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 | — |
| 3 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 | — |
| 4 | 拉伸负荷 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 | — |
| 5 | 断裂标称应变 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 | — |
| 6 | 直角撕裂负荷 | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 | — |
| 注：外观仅检测是否有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。 |  |  |  |  |

表3 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455-2019 | — |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 4455-2019 | GB/T 6672-2001 | — |
| 3 | 拉伸强度 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006 | — |
| 4 | 断裂标称应变 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006 | — |
| 5 | 直角撕裂强度 | GB/T 4455-2019 | QB/T 1130-1991 | — |
| 注：外观仅检测是否有影响使用的气泡、条纹、穿孔、破裂、暴筋和褶皱。 |  |  |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查样品均从实体店抽取，共抽查10批次，合格10批次，具体抽检情况见表4。

表4 按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 10 | 10 |
| 合计 | 10 | 10 |

2.按抽样地区

表5 按抽样地区分析抽检结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 1 | 1 |
| 开发区 | 1 | 1 |
| 建湖县 | 2 | 2 |
| 射阳县 | 2 | 2 |
| 盐都区 | 4 | 4 |
| 总计 | 10 | 10 |

3.按产品类别

表6 按产品类别分析抽查结果

| 产品类别 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 2 | 2 |
| 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 8 | 8 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查农用薄膜产品10批次，合格10批次。主要对外观、厚度、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷等项目进行检验检测，检验检测结果均能满足相关标准要求。

2.重点项目分析

拉伸负荷（强度）、直角撕裂负荷（强度）是农用薄膜的重要指标。此类项目不合格会导致产品在使用时易损坏、破碎，影响消费者正常使用。

四、消费提示

1.检查产品标识标签是否完整，尤其关注是否标注产品名称、类别、标称厚度、宽度、参考长度、净质量、生产日期、生产企业名称、生产企业地址、执行标准、检验员印章等重要信息。    2.检查农用薄膜的颜色是否透明。

3.选择正规厂家生产的产品，以免贪图便宜，买到假冒伪劣产品，造成更大的经济损失。