2023年漯河市水泥产品质量监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业销售的水泥产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品8批次，经检验7批次合格。

本次监督抽查依据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》及《水泥产品质量漯河市监督抽查实施细则》对以下项目进行了检验：安定性、凝结时间、强度、三氧化硫、烧失量、氧化镁、氯离子等。

具体抽查结果如下：

2023年漯河市水泥产品监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 企业名称 | 生产企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | / | P· F 32.5 | 2023-07-20/ | 郾城区李集镇俊兴建材门市部 | 禹州市亿承水泥有限公司（标称） |
| 2 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 柏祥大地（标称） | P·F 32.5 | / | 召陵区老窝镇永华建材厂 | 西平县柏国水泥粉磨有限公司（标称） |
| 3 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 强盛大地（标称） | P·F 32.5 | 2023-7-22/ | 召陵区老窝镇建伟建材店 | 襄城县源茂新型建材有限公司（标称） |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | 锦信水泥（图形）（标称） | P· O 42.5 | / | 漯河市颂平建材有限公司 | 漯河永信建材有限公司（标称） |
| 5 | 普通硅酸盐水泥 | 豫宝（图形）（标称） | P· O 42.5 | / | 漯河市颂平建材有限公司 | 河南省大地水泥有限公司（标称） |
| 6 | 矿渣硅酸盐水泥 | 鹰城大地（标称） | P· S· A 32.5 | / | 漯河市颂平建材有限公司 | 平顶山市强达水泥有限公司（标称） |
| 7 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 钧都大地（标称） | P·F 32.5 | 2023-07-25/ | 临颍县丽真五金销售店 | 禹州市钧都水泥有限公司（标称） |

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 生产企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿渣硅酸盐水泥 | 平安大地（标称） | P·S·A 32.5 | / | 漯河前王建材有限责任公司 | 河南森佳建材有限公司许昌分公司（标称） |

2023年漯河市水泥产品监督抽查所检项目 不符合 相关标准的产品