附件

2023年日用杂品、安全防护用品及燃气具配件产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

| 序号 | 经销单位名称 | 生产单位名称（标称） | 生产（销售）单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 安庆市三环宏翔包装有限公司 | 青海省海西州格尔木市八一中路41号 | 塑料购物袋 | 490mm×（300+60）mm×0.025mm 6kg | 2023-07-24 | 不合格 | 厚度及偏差、落镖冲击 |
| 2 | 海西丝路电子商务有限公司德令哈分公司 | 安徽新西湾包装有限公司 | 德令哈市河东街道柴达木东路24号 | 生物降解塑料购物袋 | 540mm（330+65）mm×0.025mm 4kg | 2023-07-19 | 不合格 | 标识 |
| 3 | 青海格瑞丽家母婴用品有限责任公司第五分公司 | 安徽省桐城市观胜塑业有限公司 | 青海省西宁市城北区北川万达广场 | 塑料购物袋 | 550×（350+70+70）mm×0.025mm | 2023-08-03 | 不合格 | 标识 |
| 4 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司平安分公司 | 桐城市德力塑业有限公司 | 青海省海东市平安区平安镇杨家路99号平安三千坊小区 | 塑料购物袋 | 600mm×（400＋160）mm×0.025mm | 2023-07-26 | 不合格 | 标识 |
| 5 | 乐都区宁食新心乐小香超市 | 安徽新西湾包装有限公司 | 青海省海东市乐都区新乐大街50号 | 塑料购物袋 | 4kg 540mm×（330±65）mm×0.025mm | 2023-07-21 | 不合格 | 标识 |
| 6 | 青海乐生活商贸有限公司 | 安庆市三环宏翔包装有限公司 | 青海省海东市乐都区碾伯镇滨河南路99号 | 塑料购物袋 | 600mm×（400＋75）mm×0.025mm | 2023-07-23 | 不合格 | 标识 |
| 7 | 青海格瑞丽家母婴用品有限责任公司第六分公司 | 安徽省桐城市观胜塑业有限公司 | 青海省西宁市城东区南山东路84号中惠万达广场3F-次主1号 | 塑料购物袋 | 550mm×(350+70+70)mm×0.025mm | 2023-08-12 | 不合格 | 标识 |
| 8 | 青海格瑞丽家母婴用品有限责任公司第六分公司 | 安徽省桐城市观胜塑业有限公司 | 青海省西宁市城东区南山东路84号中惠万达广场3F-次主1号 | 塑料购物袋 | 480mm×(300+70+70) mm×0.025mm | 2023-08-12 | 不合格 | 标识 |
| 9 | 青海格瑞丽家母婴用品有限责任公司第四分公司 | 安徽省桐城市观胜塑业有限公司 | 青海省东川工业园区八一东路177号吾悦广场三楼 | 塑料购物袋 | 600mm×(450+100+100)mm×0.025mm | 2023-08-11 | 不合格 | 标识 |
| 10 | 青海格瑞丽家母婴用品有限责任公司第四分公司 | 安徽省桐城市观胜塑业有限公司 | 青海省东川工业园区八一东路177号吾悦广场三楼 | 塑料购物袋 | 480mm×(300+70+70)mm×0.025mm | 2023-08-11 | 不合格 | 标识 |
| 11 | 青海宁食新心乐商贸股份有限公司湟光店 | 安徽新西湾包装有限公司 | 青海省西宁市城东区东关大街100号1号楼 | 塑料购物袋 | 600mm×（400+80）mm×0.025mm5kg | 2023-08-12 | 不合格 | 标识 |
| 12 | 青海格瑞丽家母婴用品有限责任公司第三分公司 | 安徽省桐城市观胜塑业有限公司 | 青海省西宁市城中区南大街56号 | 塑料购物袋 | 600mm×（450+100+100）mm*0.025mm | 2023-08-13 | 不合格 | 标识 |
| 13 | 宁食集团湟中店 | 安徽新西湾包装有限公司 | 青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇 | 塑料购物袋 | 600mm×（400+80）mm×0.025mm | 2023-08-11 | 不合格 | 标识 |
| 14 | 西宁市湟中区多巴宁食连锁超市康川店 | 安徽新西湾包装有限公司 | 青海省西宁市湟中区多巴镇康川新区康宁东路1-13-7 | 塑料购物袋 | 420mm×(250+55mm)×0.025mm | 2023-08-10 | 不合格 | 标识 |
| 15 | 西宁市湟中区多巴宁食连锁超市康川店 | 安徽新西湾包装有限公司 | 青海省西宁市湟中区多巴镇康川新区康宁东路1-13-7 | 塑料购物袋 | 600mm×(400+80mm )×0.025mm | 2023-08-10 | 不合格 | 标识 |
| 16 | 西宁市湟中区多巴宁食新心乐夏都家园店 | 安徽新西湾包装有限公司 | 青海省西宁市湟中区多巴镇南街夏都家园 | 塑料购物袋 | 600mm×(400+80mm)×0.025mm | 2023-08-10 | 不合格 | 标识 |
| 17 | 西宁宁食集团湟源超市 | 安徽新西湾包装有限公司 | 湟源县城关镇西大街 | 塑料购物袋 | 600mm×（400+80）mm×0.025mm | 2023-08-16 | 不合格 | 标识 |
| 18 | 大通县通达生活超市 | 安微省怀宁县三友塑料制品商行 | 大通县桥头镇园林北路 | 塑料购物袋 | 500mm×(300+60)mm×0.025mm | 2023-08-11 | 不合格 | 标识 |
| 19 | 湟源城关阳光劳保用品店 | 临沂市金达劳保用品有限公司 | 湟源县城关镇腾龙市场 | 普通安全帽 | 180C | 2023-08-16 | 不合格 | 耐穿刺性能、高温 |
| 20 | 玉树市荣和五金土产杂货店 | 揭阳市鸿诚五金电子有限公司 | 青海省玉树州玉树市西杭街道玉树市结古大道 | 安全帽 | 玻璃钢 | 2023-08-08 | 不合格 | 冲击吸收性能、高温、低温、浸水 、耐穿刺性能 |
| 21 | 西宁市城北区润圣眼镜经销部 | 西宁市城北区润圣眼镜经销部 | 青海省西宁市城北区祁连路914号1号楼914-8室 | 定配眼镜 | R:-5.00DS,-1.00Dc×170°；L:-4.50DS,-1.50Dc×176°；瞳距：62mm | 2023-04-19 | 不合格 | 光学中心水平偏差、光学中心水平互差 |
| 22 | 民和县达明眼镜店 | 民和县达明眼镜店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣南路丽都庭院15号 | 定配眼镜 | R:-4.50DS,-1.50Dc×178°；L:-5.25DS,-1.00Dc×174°；瞳距：63mm | 2023-05-04 | 不合格 | 柱镜轴位偏差、光学中心水平偏差、光学中心水平互差、光学中心垂直互差 |