同市监质监〔2024〕1号

大同市市场监督管理局

关于2023年儿童学生用品、日用及纺织品、

汽车相关产品质量监督抽查结果的通报

各县（区）市场监管局、开发区分局：

按照市场监管总局关于印发《全国重点工业产品质量安全监管目录（2023年版）》的通知（国市监质监发〔2023〕5号）、山西省市场监督管理局《关于开展2023年儿童和学生用品安全守护行动的通知》（晋市监发〔2023〕177号）、大同市市场监督管理局关于印发《2023年全市产品质量安全监管工作要点》的通知（同市监质监函〔2023〕130号）等文件精神相关要求，切实做好我市相关产品监督抽查，根据计划安排，市局决定对儿童及婴幼儿服装、毛巾、衬衫、针织T恤、针织休闲服装、休闲鞋、旅游鞋、口罩、儿童旅游鞋、学生书包、电动玩具、儿童玩具、童车、油画棒、水彩画颜料、蜡笔、记号笔、白板笔、铅笔等、橡皮擦、学生用品的印刷部分、液体胶、固体胶、浆糊、修正产品、课业簿册、本册、纸尿裤、婴幼儿安抚奶嘴、墨粉、刹车片、轮胎、制动液、制动用软管、输水橡胶软管、雨刮器、车轮平衡块、蓄电池等36种产品开展2023年儿童学生用品、日用及纺织品、汽车相关产品等产品质量监督抽查工作，现将监督抽查情况通报如下。

1. 基本情况

本次抽查任务由山东精准产品质量检测有限公司承担。共抽查了83家经销企业的140批次产品（详见附件）。发现不合格产品12批次，不合格发现率为8.6%。

二、抽查结果分析

1. 儿童及婴幼儿服装。本次共抽查10家经销企业的12批次产品。本次抽查重点对可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、面料耐光色牢度、面料耐皂洗色牢度、面料耐酸汗渍色牢度、面料耐碱汗渍色牢度、面料耐干摩擦色牢度、面料耐湿摩擦色牢度、面料耐水色牢度、耐唾液色牢度、里料耐皂洗色牢度、里料耐干摩擦色牢度、里料耐酸汗渍色牢度、里料耐碱汗渍色牢度、里料耐水色牢度、铅、镉、燃烧性能、附件抗拉强力、附件锐利性、绳带要求、使用说明等25个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
2. 内衣。本次共抽查2家经销企业的2批次产品。本次抽查重点对纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度等9个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
3. 毛巾。本次共抽查8家经销企业的8批次产品。本次抽查重点对可分解致癌芳香胺染料、纤维含量偏差、甲醛含量、pH值、异味、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度、吸水性、脱毛率、断裂强力等13个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
4. 衬衫。本次共抽查6家经销企业的6批次产品。本次抽查重点对可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、耐干洗色牢度、缝子纰裂程度、撕破强力、使用说明等16个项目进行了检验。经检验，2批次产品发现不合格，抽查不合格发现率为33.3%，不合格项目为纤维含量。经技术机构分析，不合格的主要原因为：一是企业质量意识淡薄，未对采购的原料进行严格把关；二是企业存在侥幸心理，对于不同批次的同款面料只检验其中部分批次，以偏概全，造成标称值与实际检测值不相符；三是部分企业用价格低廉的纤维代替价格昂贵的纤维，以求得更高的利润。
5. 针织T恤。本次共抽查6家经销企业的7批次产品。本次抽查重点对可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、耐光、汗复合色牢度、拼接互染程度、起球、顶破强力、产品使用说明等16个项目进行了检验。经检验，2批次产品发现不合格，抽查不合格发现率为28.6%，不合格项目为纤维含量。经技术机构分析，不合格的主要原因为：一是企业质量意识淡薄，未对采购的原料进行严格把关；二是企业存在侥幸心理，对于不同批次的同款面料只检验其中部分批次，以偏概全，造成标称值与实际检测值不相符；三是部分企业用价格低廉的纤维代替价格昂贵的纤维，以求得更高的利润。
6. 针织休闲服装。本次共抽查8家经销企业的10批次产品。本次抽查重点对可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、面料耐皂洗色牢度、面料耐酸汗渍色牢度、面料耐碱汗渍色牢度、面料耐水色牢度、面料耐摩擦色牢度、面料耐光色牢度、面料耐干洗色牢度、面料拼接互染色牢度、面料耐光、汗复合色牢度（碱性）、起球、顶破强力、产品使用说明等18个项目进行了检验。经检验，2批次产品发现不合格，抽查不合格发现率为20%，不合格项目为纤维含量、产品使用说明。经技术机构分析，不合格的主要原因为：一是企业质量意识淡薄，未对采购的原料进行严格把关；二是企业存在侥幸心理，对于不同批次的同款面料只检验其中部分批次，以偏概全，造成标称值与实际检测值不相符；三是部分企业用价格低廉的纤维代替价格昂贵的纤维，以求得更高的利润。
7. 休闲鞋（老年鞋）、旅游鞋。本次共抽查3家经销企业的5批次产品。本次抽查重点对标识、感官质量、帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、游离或可部分水解的甲醛含量、可分解有害芳香胺染料的含量等9个项目进行了检验。经检验5批次产品发现不合格，抽查不合格发现率为100%，不合格项目为标识。经技术机构分析，主要问题表现在以下几个方面：一是鞋上或内包装上未标注鞋型、鞋号;二是帮面材质未标注或标注不正确;三是三包规定未标注;四是未明确标注所采用的产品标准;五是未标注生产日期;六是鞋上未标注货号;七是产品等级标注不正确。不合格的原因，主要是部分生产者对标注要求认识模糊不清、领会不深、理解不透，以致造成有意或无意漏标、错标。
8. 儿童旅游鞋。本次共抽查5家经销企业的5批次产品。本次抽查重点对帮底剥离强度、耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度、外底硬度、甲醛等6个项目进行了检验。经检验1批次产品发现不合格，抽查不合格发现率为20%，不合格项目为外底耐磨性能。经技术机构分析，不合格的主要原因为：一是工艺配方不合理,含胶量过低;二是生产厂家为节省成本,在外底成型过程中鞋底花纹过深而鞋底厚度太薄;三是使用了再生橡胶,导致其耐磨性能不好。
9. 学生书包。本次共抽查5家经销企业的5批次产品。本次抽查重点对外观、负重、缝合强度、拉链耐用度、摩擦色牢度、配件、甲醛含量等7个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
10. 电玩具。本次共抽查3家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对产品标识和使用说明、卫生要求、材料质量、小零件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、标识和说明、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、螺钉和连接、工作温度下的电气强度、输入功率等13个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
11. 儿童玩具。本次共抽查2家经销企业的4批次产品。本次抽查重点对玩具标识、可预见的合理滥用、卫生要求、材料质量、小零件、某些特定玩具的形状、尺寸及强度、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构等19个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
12. 童车。本次共抽查2家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对玩具标识、可预见的合理滥用、卫生要求、材料质量、小零件、某些特定玩具的形状、尺寸及强度、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构等19个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
13. 学生用品。本次共抽查20家经销企业的32批次产品。本次抽查重点对可迁移元素的含量、亮度（白度）、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物等6个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
14. 纸尿裤。本次共抽查3家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对渗漏量、pH值、细菌菌落总数等3个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
15. 婴幼儿奶嘴。本次共抽查3家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对总迁移量、重金属（以铅计）、锌（Zn）迁移量等3个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
16. 口罩。本次共抽查5家经销企业的8批次产品。本次抽查重点对甲醛含量、pH值、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、口罩下方视野、耐干摩擦色牢度、吸气阻力、呼气阻力、过滤效率、外观要求、呼气阀保护装置等10个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
17. 油漆涂料。本次共抽查1家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对在容器中状态、细度、不挥发物含量、施工性、漆膜外观、结皮性、VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量等9个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
18. 刹车片。本次共抽查3家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对有害成分限量（六价铬、铅）等1个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
19. 轮胎。本次共抽查1家经销企业的2批次产品。本次抽查重点对胎面磨耗标志、外观质量、内胎和垫带等3个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
20. 制动液。本次共抽查3家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对外观、运动黏度、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、pH值、低温流动性和外观等6个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
21. 雨刮器。本次共抽查10家经销企业的10批次产品。本次抽查重点对一般要求、标志等2个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。
22. 汽车风窗玻璃清洗液。本次共抽查2家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对外观、冰点、pH值、相容性、热稳定性、低温稳定性等6个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。

三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各县（区）局要做好如下工作：

（一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《山西省市场监督管理局产品质量监督抽查不合格产品后处理暂行规定》等规定，做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品，依法采取查封、扣押等措施，严禁企业出厂销售。对不合格企业，进一步明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。

（二)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门。要采取有力措施，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，引导企业严格按照标准组织生产，保障产品质量安全。

（三）加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构，帮助企业深入查找原因，提出改进措施和解决方案，促进行业质量水平提高。

(四）要明确专人负责。完善监督抽查不合格产品相关企业后处理反馈机制，将后处理情况按规定时限报市局产品质量监管处。

附件：1.大同市产品质量监督抽查合格产品及企业名单

2.大同市产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

大同市市场监督管理局

2024年1月3日

（此件公开发布）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同市产品质量监督抽查合格企业名单 | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检单位 |
| 1 | 纱布格浴巾 | 图形 | 100%棉（缎档及装饰部分除外） 70×140cm 货号：Y7075 一等品 （B类） | / | 保定图强纺织股份有限公司 | 大同大润发商业有限公司 |
| 2 | 优颂云柔亲肤浴巾-原木色 | 优颂 | 100%棉（装饰部分除外） 70cm×135cm YB01-1 一等品 （A类） | / | 南通大东有限公司 | 山西永辉超市有限公司大同分公司 |
| 3 | 面巾 | 图形 洁丽雅 | 货号：8992 76×35cm 100%棉（缎档及装饰部分除外） 一等品 （A类） | / | 洁丽雅新越丝路有限公司 | 左云县客都商贸有限公司 |
| 4 | 面巾 | 图形 稻草人 | 100%棉（缎档及装饰部分除外） DM290 70×33cm 合格品 （B类） | / | 河北怡卡纺织品制造有限公司 | 大同市云冈区佳顺旺超市 |
| 5 | 毛巾 | 图形 | m9423 75×35（±2）cm 100%棉（缎档及装饰部分除外） 合格品 （B类） | / | 汕头市潮南区陇田泽霞针织厂 | 大同快乐购商贸有限公司 |
| 6 | 彩格笑脸浴巾 | 三利 | 100%棉（缎档及装饰部分除外） 3539 140×73cm 一等品 （B类） | / | 三利集团服饰有限公司 | 大同市云冈区新平旺啥都有百货超市 |
| 7 | 婴儿服饰 爱嘟亲子熊背心 | 爱嘟嘟 | 货号：IDD12311946 灰色 100%棉 一等品 （A类） | / | 广东安宝儿婴童服饰有限公司 | 左云县贝贝奶粉经销部 |
| 8 | 立领开裆哈衣 | 图形 童泰 | 100%棉 黄 T13J4015 一等品 （A类） | / | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 大同市云冈区育婴房母婴用品店 |
| 9 | 梭织连帽外套 | peppa | 面：100%聚酯纤维 里：100%棉 2301230-2 合格品 （C类） | / | 淳安县千岛湖亿都服装厂 | 大同市云冈区志远小飞象孕婴童用品店 |
| 10 | 单层包边连体衣 | 千子贺 | 货号：11007 面、里100%棉 中间层 100%聚酯纤维 一等品 （A类） | / | 仙桃市千子贺制衣厂 | 大同市云冈区府西商店二部 |
| 11 | 棉毛开裆单裤 | 咕噜鸭 | M-W34-5 100%棉 一等品 （A类） | / | 安阳市馨露兰服饰责任有限公司 | 大同市云冈区府西商店二部 |
| 12 | 恐龙派对出生爬服 | 图形 | LK11068 松饼绿 100%棉（辅料部分除外） 合格品 （A类） | / | 青岛合旺服饰有限公司 | 大同市新荣区亲亲乐园母婴生活馆批零店 |
| 13 | 双层对开哈衣 | 英格贝贝 | A163225a 兰、黄 里料：100%棉 面料：100%棉 一等品 （A类） | / | 湖北英格贝贝工贸有限公司 | 阳高县孕美汇产后保健服务中心 |
| 14 | 可爱小熊舒绒闭裆哈衣 | 图形 晨晓 | 7608 酱橙色 95%棉 5%氨纶 一等品 （A类） | / | 淄博一品红服饰有限公司 | 阳高县华林大厦 |
| 15 | T恤圆领 | 爱出色 | DT9031 白色 合格品 （100%AOTTON B类） | / | 杭州爱出色服饰有限公司 | 左云县凯撒商贸有限公司 |
| 16 | 情侣款圆领短袖T恤 | 图形 | 72%锦纶 28%氨纶 款号：B-6652A 颜色：胭脂粉 合格品 （B类） | / | 福建波克服饰有限公司（中国） | 大同大润发商业有限公司 |
| 17 | BC-男时尚短袖印花T恤 | 贝兹卡洛 | 款号：mB222T609 颜色：蓝 成分：100%棉（罗纹除外） 合格品 （B类） | / | 宁波统富纺织服装科技有限公司 | 大同大润发商业有限公司 |
| 18 | T恤 | W·ZBAOLUO | 84.2%锦纶 15.8%氨纶 33339IFH 合格品 （B类） | / | 上海顿伦服饰有限公司 | 大同市云冈区府西商店二部 |
| 19 | 男士短袖T恤 | 布原 | 96.4%棉 3.6%氨纶 BY23615 白色 合格品 （B类） | / | 广州布原服饰有限公司 | 大同市平城区五爱大世界巨坤休闲运动服饰 |
| 20 | 男士短袖T恤 | 布原 | 73.8%棉 26.2%聚酯纤维 BY23235 粉色 合格品 （B类） | / | 广州布原服饰有限公司 | 大同市平城区五爱大世界巨坤休闲运动服饰 |
| 21 | 休闲裤 | / | 57.8%棉 42.2%聚酯纤维 88-1226 黑色 合格品 （B类） | / | 湖北长富商贸有限公司 | 大同市平城区五爱大世界巨坤休闲运动服饰 |
| 22 | 面巾 | 金号 | G1416W 78cm×34cm 红色 一等品 （100%棉（装饰部分除外） A类） | / | 山东金号家纺集团有限公司 | 大同市华林永泰商贸有限公司前进街分公司 |
| 23 | 浴巾 | 金号 | G3794 140cm×73cm 棕色 一等品（100%棉（装饰部分除外） A类） | / | 山东金号家纺集团有限公司 | 大同市平城区群浩润商贸中心 |
| 24 | 无领对门包屁哈衣 | 泡泡雨 | 95%棉 5%氨纶（辅料及拼接部位除外） 04-085696款 合格品 （A类） | 进货日期：2023-07-10 | 汤阴春阳制衣有限公司 | 大同市平城区五爱大世界七彩阳光孕婴童用品店 |
| 25 | 小鸭子舒绒闭裆哈衣 | 晨晓 | 95%棉 5%氨纶（不含罗纹，麻灰除外） 合格品 （A类） | 进货日期：2023-08-23 | 淄博一品红服饰有限公司 | 大同市平城区五爱大世界七彩阳光孕婴童用品店 |
| 26 | 福气满满闭裆空调爬服 | LK | 100%棉（辅料部分除外）大红 LK26068D 合格品 （A类） | / | 青岛百旺服饰有限公司 | 大同市平城区五爱大世界军剑婴幼精品店 |
| 27 | 寻来女士内裤 | 寻来 | 面料成分：76%再生纤维素纤维 17%锦纶 7%氨纶 117 165/90 合格品 （B类） | / | 义乌市寻一服饰有限公司 | 大同市平城区顶美服装店 |
| 28 | 文胸 | 奴芝 | 罩杯里料1：莫代尔94% 氨纶6% 罩杯里料2：锦纶62% 氨纶38% 侧翼里料：锦纶62% 氨纶38% 9311 合格品 （B类） | / | 深圳市奴芝内衣有限公司 | 大同市平城区阿林内衣店 |
| 29 | 卫衣（天丝棉） | 九尾羊 | 面料：聚酯纤维57.6% 粘纤42.4% 里料：聚酯纤维95% 氨纶5% 9033 合格品 （B类） | / | 上海九豹服饰有限公司 | 广灵县泰昇商厦 |
| 30 | 卫衣 | 九尾羊 | 面料：聚酯纤维56.2% 粘纤43.8% 6826 合格品 （B类） | / | 上海九豹服饰有限公司 | 广灵县泰昇商厦 |
| 31 | 卫衣 | FK | 100%聚酯纤维 2502 SW71WY003 合格品 （B类） | 进货日期：2023.4.20 | 东莞市亿客服饰有限公司 | 大同市平城区朱小华男装店 |
| 32 | 男士卫衣 | 埃古尚格 | 75%棉 20%聚酯纤维 5%氨纶 23306025 杏色 一等品 （B类） | / | 中山埃古尚格服饰有限公司 | 大同市平城区埃古尚格服装店 |
| 33 | 卫衣 | PLOYROD | 81.0%聚酯纤维 17.9%粘纤 1.1%氨纶 22306102 合格品 （B类） | / | 上海顿伦服饰有限公司 | 大同市平城区薛爱芬服装店 |
| 34 | 卫衣 | E|Y | 79%棉 21%聚酯纤维 E233416301-01 合格品 （B类） | / | 杭州异外服饰有限公司 | 大同市南郊区文梅服装店 |
| 35 | T恤 | FK | 100%棉 DT2331 ST73DT089 合格品 （B类） | 进货日期：2023.4.20 | 东莞市亿客服饰有限公司 | 大同市平城区朱小华男装店 |
| 36 | 衬衫 | 庄牌 | 62.6%聚酯纤维 35.5%莫代尔 1.9%氨纶 23802 合格品 （B类） | / | 浙江义乌市庄臣服饰有限公司 | 大同市平城区云中大世界宏星商贸中心 |
| 37 | 衬衫 | PLOYROD | 64.8%聚酯纤维 35.2%粘纤 213131H2 合格品 （B类） | / | 上海顿伦服饰有限公司 | 大同市平城区薛爱芬服装店 |
| 38 | 长袖衬衫 | 海澜之家HLA | 50%聚酯纤维 25%再生纤维素纤维 25%棉 HNCAD3Y057A/57C 一等品 （B类） | / | 海澜之家品牌管理有限公司 | 大同市平城区岚羽服装店 |
| 39 | 衬衫 | W.Z.BAOLUO | 65.9%聚酯纤维 31.2%粘纤 2.9%氨纶 213211H2 合格品 （B类） | 进货日期：2023.10.17 | 上海顿伦服饰有限公司 | 大同市南郊张迪鞋店 |
| 40 | 休闲运动鞋 | 爱迪王子 | 鞋型：1.5 W23029 绿色 | / | 万事隆鞋业有限公司 | 左云县万悦城服装经销部 |
| 41 | 婴童鞋 | 图形酷眯 | 1.5型 QA95039 米/驼色 | 2023/5/28 | 义乌市摩踏儿童用品有限公司 | 大同市云冈区育婴房母婴用品店 |
| 42 | 时尚运动鞋 | 万事龙 | WSL2105-2 白色 超纤 | / | 浙江万事龙体育用品有限公司 | 大同市云冈区张日晶童鞋店 |
| 43 | 童鞋 | daba 达巴 | 白紫色 织物 EVA发泡 一型半 | / | 温州市合欢鞋业有限公司 | 广灵县丽舒雅服装店 |
| 44 | 16K英语本 | 晨光 | 5本/包 183×258mm 52张 合格品 | / | 上海晨光文具股份有限公司 | 大同市平城区学生部落超市 |
| 45 | 拼音本 | 图形 亨飞纸品 | 5本/包 HF-1636N 183mm×258mm 合格品 | / | 新绛亨飞纸制品印业有限公司 | 大同快乐购商贸有限公司 |
| 46 | 1-2年级拼音本 | 图形 | 175mm×125mm 18张 JS-WD-G-36-03 合格品 | / | 江苏淮安市清河区旺达印刷厂 | 阳高县志根百货店 |
| 47 | 奥特英雄A5线圈本 | 一正 | 42张 YZ7097 138×208mm 合格品 | / | 浙江一正文化用品有限公司 | 阳高县悦德福超市 |
| 48 | 田字格 | 图形 | SJZ105 185×260mm 合格品 | / | 河北厚德印刷有限公司 | 阳高县育才文具店 |
| 49 | 分区草稿本 | 图形 金权文化 | 190×260mm 1140 32页（含封面） 合格品 | / | 金权纸品有限公司 | 浑源县小不点文化用品商店 |
| 50 | B5数学错题本 | 图形 | C1002 183×256mm 30张 合格品 | / | 杭州雨辰文化用品有限公司 | 浑源县玉香东关文体店 |
| 51 | A5无印PP线圈本 | / | A5-8002 145×205mm 合格品 | / | 河北省石家庄市靓小白商贸有限公司 | 浑源县源东文具食品店 |
| 52 | 芬柔牌得康腰贴型成人纸尿裤 | 芬柔 | 净含量10片 L号 货号：L035 合格品 | 限用日期JYCJ03ZZ02/2026/02/02 | 天津市洁雅妇女卫生保健制品有限公司 | 左云县客都商贸有限公司 |
| 53 | 包大人成人纸尿裤 | 图形 包大人 | L号 净含量10片 合格品 | 限用日期20260128Z05 | 维达纸业（浙江）有限公司 | 大同市云冈区佳顺旺超市 |
| 54 | 婴儿纸尿裤 | 图形 美尼 | 4-8kg S 5片 5片/包 合格品 | 限用日期2023/08/04/2026/08/03R | 江西省安秀实业发展有限公司 | 大同市云冈区志远小飞象孕婴童用品店 |
| 55 | 儿童自行车 | 优贝 | CM16-1 | 2022-04-15 | 优贝（天津）自行车有限公司 | 大同市平城区光民玩具经营部 |
| 56 | 儿童自行车 | 贝伊纳 | BYN-12 14 | 2023-07-17 | 河北贝伊纳自行车科技有限公司 | 大同市平城区东信广场宝宝童车行 |
| 57 | 儿童推车 | / | S600 | / | 河北好伙伴童车有限公司 | 大同市平城区东信广场宝宝童车行 |
| 58 | 2B考试橡皮 | 得力 | N0.7552 | / | 得力集团有限公司 | 大同市平城区江鑫文具经销部 |
| 59 | 擦字成线橡皮擦 | 擦字成线 | YZ2206 | / | 浙江一正文化用品有限公司 | 浑源县小不点文化用品商店 |
| 60 | 学生包、运动包、拉杆包、休闲包（高级学生背包） | 金博士佳 | 0666# | / | 金博士箱包制造有限公司 | 大同市南郊好亿家服饰批发城 |
| 61 | 双肩背包 | 鸿星尔克 | 正黑 货号：10322201049-003 46×30×16cm | / | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 大同市云冈区丹鸿服装店 |
| 62 | 双背（书包） | 酷仔王子 | E-191# 52cm×35cm×18cm | KZ-22062701 | 保定振方皮具制造有限公司 | 大同快乐购商贸有限公司 |
| 63 | 积木玩具 | / | 产品型号：3515 | / | 汕头市花仙子玩具有限公司 | 大同市平城区熙美诚品百货店 |
| 64 | 橡胶弹力球 | / | KQ-5267 | / | 浦江县汇多宝玩具厂 | 大同市平城区熙美诚品百货店 |
| 65 | 23cm站姿奶龙公仔-傲慢表情（毛绒玩具） | 奶龙 | 货号：DA111O 型号：D·A1180 | / | 义乌市多爱玩具厂 | 大同市平城区我饰女生饰品经销部 |
| 66 | 玩具枪系列 | / | JY648-77 | / | 汕头市佳益宏奇玩具有限公司 | 大同市平城区我饰女生饰品经销部 |
| 67 | 过家家玩具 | 小乖熊 | 型号：204 | / | 汕头市澄海区小乖熊玩具厂 | 大同市平城区熙美诚品百货店 |
| 68 | 电动泡泡玩具 | 图形 | 570-1B | / | 汕头市健辉玩具实业有限公司 | 大同市南郊好亿家服饰批发城 |
| 69 | 益智拼装玩具 | / | SL2-2 | / | 汕头市澄海区实乐玩国玩具厂 | 左云县客都商贸有限公司 |
| 70 | 宽口径一口吸实感奶嘴 | 哆拉哆布 | DL-6324 | 2023/03/18 | 苏州明镜婴幼儿用品有限公司 | 左云县妈咪乐购母婴生活馆 |
| 71 | 贝亲宽口径奶嘴 | 图形 | 1只装 LL Y字孔 货号：BA117 | 20210812 EH06J | 贝亲母婴用品（上海）有限公司 | 左云县爱婴坊奶粉经销店 |
| 72 | 母乳实感宽口径奶嘴 | 好孩子 | 货号：B80150S 单只装 6个月以上适用 | 2023/05/08 | 中山市卫宝婴儿用品有限公司 | 左云县贝贝奶粉经销部 |
| 73 | PET超薄膜修正带 | 乐普升 | 5mm×30m×1PCS 3DM T-9228 | 2023.01.02 | 广东乐普升文具有限公司 | 大同市平城区习文书城 |
| 74 | 修正带 | 百通 | BT-7269 5mm×8m×3PCS | 保质期限：2027.01.10 | 汕头市百通文具有限公司 | 大同市平城区学生部落超市 |
| 75 | 修正带 | 晨光 | ACT56105 30m×5mm | 2023/02/15 | 上海晨光文具股份有限公司 | 大同市平城区江鑫文具经销部 |
| 76 | 修正带 | 得力 | NO.71510 5mm×8m×4个/盒 | 2023/05/08 | 得力集团有限公司 | 左云县秦历强文体用品经销部 |
| 77 | 修正带 | 百通 | 5mm×15m BT-7528 | 保质期限2026.12.05 | 汕头市百通文具有限公司 | 大同市云冈区精彩文体用品店 |
| 78 | 修正带套装 | 得力 | VR114-50 30m×5mm+20m×5mm | 2023/07/24 | 得力集团有限公司 | 大同市云冈区精彩文体用品店 |
| 79 | 修正带 | 创思 | CS-41299 25m×5mm | 保质期限2026年6月2日 | 汕头市创思文具有限公司 | 大同市云冈区新平旺啥都有百货超市 |
| 80 | 修正带 | 图形 | DP-9282 5mm×5M | 2023.06.01 | 广东名涛文具科技有限公司 | 阳高县悦德福超市 |
| 81 | 记号笔 | 宝克 | 宝克记号笔 5mp291 5支/盒 | 2023/04/01 | 广东宝克文具有限公司 | 大同大润发商业有限公司 |
| 82 | 中性笔 | 晨光 | 黑 0.5mm 12支/盒 | 2022/11/17 | 上海晨光文具股份有限公司 | 大同市平城区经纬文体店 |
| 83 | 记号笔 | 得力 | NO.6824 黑 12支/盒 | 2023/05/26 | 得力集团有限公司 | 大同市平城区经纬文体店 |
| 84 | 可洗水彩笔 | 掌握 | ZW-204 12支/盒 | 2023/06/06 A | 温州金马文具用品制造有限公司 | 大同市平城区习文书城 |
| 85 | 12色彩色铅笔 | 爱好 | 90153-12 12支/筒 | / | 温州市爱好笔业有限公司 | 阳高县新时代文具店 |
| 86 | 油画棒 | 晨光 | FGM90058 24支/盒 | 2023/02/25 | 上海晨光文具股份有限公司 | 浑源县小不点文化用品商店 |
| 87 | 液体胶 | 得力 | NO.7302 净含量：50mL | 23/05/25C1 | 得力集团有限公司 | 山西永辉超市有限公司大同分公司 |
| 88 | 固体胶 | 得力 | NO.7093 净含量：36g | 23/04/14F1 | 得力集团有限公司 | 左云县秦历强文体用品经销部 |
| 89 | 顺滑固体胶 | 晨光 | 净含量：36g ASGN7105 | 2022.12.10 | 上海晨光文具股份有限公司 | 大同市云冈区佳顺旺超市 |
| 90 | 高透液体胶水 | 晨光 | AWG97048 净含量50mL | 20221015 | 上海晨光文具股份有限公司 | 大同市云冈区新平旺啥都有百货超市 |
| 91 | 固体胶 | 晨光 | 净含量：25g MG-7104 | 20230110 | 上海晨光文具股份有限公司 | 浑源县玉香东关文体店 |
| 92 | 刷片液体胶 | 图形 | 净含量：50mL BBL14292 | 20230206 | 江苏狐宝文教科技有限公司 | 浑源县源东文具食品店 |
| 93 | 固体胶 | 博宝 | BY-526 PVP 9g/支 24支/盒 | 2022年8月20日 | 广东博宝文具有限公司 | 广灵县紫光文具店 |
| 94 | 固体胶 | deli | 8g/支 NO.7091 | 23/03/17 | 得力集团有限公司 | 广灵县银河文化发展有限公司 |
| 95 | 提花布拉链手提包 | 晨光 | ABB93097 A4 | / | 上海晨光文具股份有限公司 | 广灵县银河文化发展有限公司 |
| 96 | 背提包（挂包） | 图形 | 大 6996# 面料：涤纶、尼龙 里料：210D | 进货日期：2023年6月2日 | 保定兵迅箱包制造有限公司 | 大同市南郊区达派箱包店 |
| 97 | Sanrio Characters 一次性平面口罩（10片装） | 图形 | 10只/包 17.5cm×9.5cm 合格品 | 20230417 | 山东省聚成医疗器械有限公司 | 大同市平城区叶晓百货店 |
| 98 | C10片装一次性撞色耳带防护口罩（白色） | / | 17.5×9.5cm CJ002 10只/包 合格品 | 20230610 | 长沙昌久医疗科技有限公司 | 大同市平城区叶晓百货店 |
| 99 | 小号立体一次性口罩（非医用） | / | 小号/10枚入 190mm×120mm 合格品 （KN95） | 2022.12.15/20221210 | 义乌市致轩口罩厂 | 大同市云冈区金鼎百货店 |
| 100 | 斗罗大陆动画系列一次性学生口罩（小舞） | / | 14cm×9.5cm（10片装） 合格品 | 2021年11月17日/1971132001 | 万信达（广州）科技制品有限公司 | 大同市云冈区松松百货店 |
| 101 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 图形 | 随弃式 23cm×12cm 10片/盒 KF-AF04(SC） 合格品 （KN95) | 2022-12/25016983 | 广东金发科技有限公司 | 大同市云冈区松松百货店 |
| 102 | 一次性使用口罩（非医用） | 贝斯晨 | 10只/包 平面耳挂式 17.5cm×9.5cm 合格品 | 2023年02月01日 | 河南雅丹防护用品有限公司 | 阳高县志根百货店 |
| 103 | 一次性3D立体口罩（非医用） | / | 10只/包 320mm×138mm 合格品 | 2022年4月3日 | 辛集市蔓草芳菲户外用品有限公司 | 阳高县名恋优品日用百货经营部 |
| 104 | KN95立体防护口罩（非医用） | 奥卫盾 | 10只/包 40%聚丙烯无纺布+30%熔喷雾丙烯+30%聚酯纤维 合格品 | 2023年02月08日 | 安庆奥卫盾医疗科技有限公司 | 阳高县名恋优品日用百货经营部 |
| 105 | 白醇酸调合漆 | 乐化牌 | 2.5kg/桶 | 20230922 | 山东乐化漆业股份有限公司 | 大同市现代家居大世界孟喜连油漆经销部 |
| 106 | 汽车漆 | 宝塔山漆 | 2.5kg/桶 纯白 | 2023年06月01日 | 西安经建油漆有限责任公司 | 大同市现代家居大世界孟喜连油漆经销部 |
| 107 | 醇酸清漆 | 乐化牌 | 600g/桶 | 20230528 | 山东乐化漆业股份有限公司 | 大同市现代家居大世界孟喜连油漆经销部 |
| 108 | 制霸全合成制动液 | 迪克化学 | 净含量1kg DOT4 HZY4 | T2023072104 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 大同市恒珏兴商贸有限公司 |
| 109 | 全合成车辆制动液 | 图形 | HZY4 DOT4 净含量：1kg | A-2208-18-30/2022.10.07 | 统一石油化工有限公司 | 大同市南郊区春达汽配服务中心 |
| 110 | 汽车玻璃清洗剂 | 星美堂 蓝星 | 2L/瓶 -30℃ | 2021/12/09 | 北京蓝星清洗有限公司 | 大同市金弟星华夏汽车维修有限责任公司 |
| 111 | 汽车玻璃清洗剂 | 喜乐爽 | 0℃ 2L/瓶 9瓶/箱 | 20230915 | 天津津龙汽车用品有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山西大同西水磨加油站 |
| 112 | 汽车玻璃清洗剂 | 喜乐爽 | -30℃ 2L/瓶 9瓶/箱 | 20231011 | 天津津龙汽车用品有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山西大同西水磨加油站 |
| 113 | 合成制动液 | JODON 乔顿 | DOT4 500g/桶 | 20220810 | 乔顿（北京）科技发展有限公司 | 广灵县兄弟修理部 |
| 114 | 高端陶瓷刹车片 | 图形 | 4片/盒 YK-08003 FMSI：D815（A） | Q0808TY | 郑州亿科汽车配件有限公司 | 大同市云冈区杨海顺汽配部 |
| 115 | ﹝多功能﹞无骨雨刷 | / | 16″/400mm DUC16 | / | 法雷奥汽车零部件贸易（上海）有限公司 | 大同市恒珏兴商贸有限公司 |
| 116 | 轮胎 | 图形 福麦斯轮胎 | 175/70R 14 84T | 3623 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 大同市云冈区卓越轮胎销售中心 |
| 117 | 轮胎 | 图形 | 195/65R 15 91H | 3023 | 山东长路虹轮胎有限公司 | 大同市云冈区卓越轮胎销售中心 |
| 118 | 盘式刹车片 | 非凡紫鼎 | 4片/套 FF-291 D1712 | 23.02.16 | 衡水非凡摩擦材料有限公司 | 广灵世纪金鑫汽车配件批发经营部 |
| 119 | 碳纤陶瓷刹车片 | 英含 | 4片/套 YHP0158 | 20230301 | 衡水顺驰汽车配件有限公司 | 广灵县志芸汽配店 |
| 120 | 镀膜雨刮 | 美莱尔 | 17″ 425mm | / | 天津威龙汽车零部件销售有限公司 | 广灵县兄弟修理部 |
| 121 | 多功能雨刷片 | 壹刮净 | 22 | / | 厦门壹刮净雨刷生产厂 | 广灵世纪金鑫汽车配件批发经营部 |
| 122 | 雨刮器 | 图形 | 17″ 425mm | / | 佛山市豹王汽配贸易有限公司 | 大同市南郊区鑫恒星汽配商行 |
| 123 | 通用无骨雨刷 | ZD质顶 | X5 T0014 350mm 14″ | 进货日期：2023年05月04日 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 山西三头六臂汽配有限公司 |
| 124 | 多功能雨刷 | 勤世 | 14″ 350mm | / | 浙江图腾汽车用品制造有限公司 | 大同市新馨元汽车维修有限责任公司 |
| 125 | 高级雨刷片 | 水豚 | 16″ 400mm | / | 厦门富卡汽车配件有限公司 | 大同市平城区众信汽车养护中心 |
| 126 | 静音新型雨刷 | 三晋傲视 | 21″ 540mm | / | 厦门富卡汽车配件有限公司 | 大同市平城区金牛鑫汽修厂 |
| 127 | 多功能雨刷 | 德尔炫 | 18″ 450mm D99 | / | 厦门德尔炫汽车配件有限公司 | 大同市云冈区华大汽车服务中心 |
| 128 | 雨刷片 | / | 17″ 425mm S989A | / | 厦门富卡汽车配件有限公司 | 大同市天和汽车维修有限责任公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | | |
| 大同市产品质量监督抽查不合格企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **标明的生产企业名称** | **受检单位名称** | **不合格项目** |
| 1 | | 卫衣 | 盛而司图 | 6602 65%棉 35%氨纶 合格品 （B类） | / | 广州盛而司图制衣厂 | 大同市新荣区唯美服饰有限公司 | 纤维含量 |
| 2 | | 休闲衫 | 图形 | 815 灰绿 55.6%棉 41.6%聚酯纤维 2.8%羊毛 合格品 （B类） | / | 桐乡市豪特拉森针织服饰有限公司 | 阳高县华林大厦 | 纤维含量 |
| 3 | | 休闲服饰 | / | 合格品 （B类） | / | 揭阳市凯胜服装厂 | 广灵县惠众商贸有限公司 | 产品使用说明 |
| 4 | | 男士T恤 | 埃古尚格 | 67.6%莫代尔 32.4%聚酯纤维 23304007 白色一等品 （B类） | / | 中山埃古尚格服饰有限公司 | 大同市平城区埃古尚格服装店 | 纤维含量 |
| 5 | | 衬衫 | 图形 | 65%棉 35%聚酯纤维 23611 合格品 （B类） | / | 义乌市兰星服饰有限公司 | 大同市平城区五爱大世界坚超服装店 | 纤维含量 |
| 6 | | 男士衬衫 | 图形 | 25%竹纤维 70%聚酯纤维 5%氨纶 合格品 （B类） | / | 上海富彦服饰有限公司 | 大同市平城区五爱大世界蒋守朝服装店 | 纤维含量 |
| 7 | | 运动休闲鞋 | 登羿 | D3093 黑草绿 | / | 保定登羿鞋服制造有限公司 | 大同市南郊好亿家服饰批发城 | 标识 |
| 8 | | 休闲鞋 | 图形 金眉猴 | 超纤 J3580-2 黑色 | / | 温州市宝嘉鞋业有限公司 | 左云县万悦城服装经销部 | 标识 |
| 9 | | 女鞋 | 美达斯亚亨 | 皮/透网 88081 白绿一型半（1.5） | / | 温州市亚亨鞋业有限公司 | 左云县万悦城服装经销部 | 标识 |
| 10 | | 沙酷（休闲鞋） | 沙酷 | 7295-10 全皮 黑 | / | 广州法尚鞋业有限公司 | 大同市新荣区娟子潮鞋店 | 标识 |
| 11 | | 运动休闲鞋 | 赛马士 | 超纤+橡塑底 83165 白黑 | / | 应城市赛马士商贸有限公司 | 大同市新荣区娟子潮鞋店 | 标识 |
| 12 | | 儿童旅游鞋 | 图形 | 皮836-3 白PU | / | 泉州市巴布豆儿童用品有限公司 | 大同市新荣区晓艳鞋店 | 外底耐磨性能 |