珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

钢筋产品质量监督抽查结果的通告

　　根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了钢筋产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

　　一、基本情况

本次抽查仅涉及我市生产企业，共抽查了1家企业生产的8批次钢筋产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市钢筋产品质量监督抽查实施细则》和相关产品执行标准，对钢筋产品的化学成分、力学性能、工艺性能3个强制性项目，以及重量偏差、尺寸偏差、金相组织等多个重要项目进行了检测。8批次钢筋产品均未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | YYF | φ12mm HRB400E | 2023年06月05日 | 未发现不合格 | —— |
| 2 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | YYF | φ14mm HRB400E | 2023年06月03日 | 未发现不合格 | —— |
| 3 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | YYF | φ16mm HRB400E | 2023年06月09日 | 未发现不合格 | —— |
| 4 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | YYF | φ18mm HRB400E | 2023年06月01日 | 未发现不合格 | —— |
| 5 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | YYF | φ20mm HRB400E | 2023年05月29日 | 未发现不合格 | ——　 |
| 6 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 热轧光圆钢筋 | YYF | φ6mm HPB300 | 2022年09月22日 | 未发现不合格 | ——　 |
| 7 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 热轧光圆钢筋 | YYF | φ8mm HPB300 | 2022年12月1日 | 未发现不合格 | ——　 |
| 8 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 热轧光圆钢筋 | YYF | φ10mm HPB300 | 2023年06月18日 | 未发现不合格 | ——　 |

珠海市市场监督管理局

 2024年3月18日