**2024年漯河市塑料购物袋产品质量市级监督抽查结果通报**

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产、销售的塑料购物袋产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品4批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据食品相关产品国家标准及明示的企业标准要求，对以下项目进行了检验：厚度极限偏差，厚度平均偏差。

具体抽查结果如下：

2024年漯河市塑料购物袋产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 企业名称 | 所在地 |
| 1 | 塑料购物袋 | / | 长450mm，宽300mm，厚0.03mm | 2024-10-15 | 漯河市顺美顺塑胶有限公司 | 源汇区 |
| 2 | 塑料购物袋 | / | 260mm×380mm×30μm | 2024-10-12 | 漯河市顺美顺塑胶有限公司 | 源汇区 |
| 3 | 塑料购物袋 | / | 45cm×30cm×0.03mm | 2024-09-16 | 漯河市福顺强包装制品有限公司 | 源汇区 |
| 4 | 塑料购物袋 | / | 长570mm，宽360mm，厚0.03mm | 2024-09-08 | 漯河市福顺强包装制品有限公司 | 源汇区 |

重点提示：

塑料购物袋产品主要有厚度、拉断力等指标，其中厚度是关系到质量的直接因素，还与塑料污染息息相关，严把厚度质量关，是本次抽检的重点项目。