市市场监管局发布

橡塑热水袋产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施橡塑热水袋产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

普通热水袋主要包括橡胶热水袋和聚氯乙烯(PVC)热水袋。

橡胶热水袋（rubber hotwater bag）是橡胶薄片状制品的一种，它通常使用NR（天然胶）或SBR（丁苯橡胶）这类耐热、耐老化胶料，用压延胶片粘贴成型、模压硫化的方法生产成薄型胶袋，用于贮放热水供病人或老年人保持保暖保温。橡胶热水袋由中空橡胶袋身、金属螺旋口、金属和非金属旋盖和胶垫组成，是一种简易实用，价格低廉的冬季取暖日用消费品。近年，市场上出现了用硅胶制作的橡胶热水袋，优点是可以微波加热，缺点是价格昂贵,是传统热水袋3倍以上价格。

PVC热水袋是以聚氯乙烯树脂为主要原料，添加增塑剂、稳定剂生产的热水袋。

（二）产业概况

1.产业分布

国内现有正常在营的橡塑热水袋产品生产企业近百家，主要分布在江苏、浙江、河北以及山东等省。我省目前热水袋生产企业近30家，主要集中在扬州地区，均为中小微型企业，其中出口企业占绝大多数。

2.销售渠道

橡塑热水袋产品销售渠道主要为批发市场、超市等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡塑热水袋 | 实体店 | 购样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查检验检测依据如下：

HG/T 2011-2009《橡胶热水袋》

QB/T 5577-2021《聚氯乙烯(PVC)热水袋》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

本次监督抽查涉及的具体检验检测项目、方法和判定依据见下表：

表2  橡胶热水袋产品检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | HG/T 2011-2009 | HG/T 2011-2009 |
| 2 | 袋身最小厚度 | HG/T 2011-2009 | HG/T 2011-2009 |
| 3 | 拉伸强度 | HG/T 2011-2009 | GB/T 528-2009 |
| 4 | 拉断伸长率 | HG/T 2011-2009 | GB/T 528-2009 |
| 5 | 热空气老化 | HG/T 2011-2009 | GB/T 3512-2014 |
| 6 | 热水老化 | HG/T 2011-2009 | GB/T 3512-2014 |

表3  聚氯乙烯（PVC）热水袋产品检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量偏差 | QB/T 5577-2021 | QB/T 5577-2021 |
| 2 | 袋体最小壁厚 | QB/T 5577-2021 | QB/T 5577-2021 |
| 3 | 拉伸负荷 | QB/T 5577-2021 | GB/T 1040.3-2006 |
| 4 | 拉伸应变 | QB/T 5577-2021 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 热空气老化性能 | QB/T 5577-2021 | GB/T 7141-2008 |
| 6 | 热水老化性能 | QB/T 5577-2021 | QB/T 5577-2021 GB/T 1040.3-2006 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表4 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 4 | 0 |
| 盐都区 | 2 | 0 |
| 盐南高新区 | 1 | 0 |
| 阜宁县 | 2 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查橡塑热水袋产品10批次，经检验未发现不合格。

2.容易不合格项目分析

（1）拉伸强度、拉断伸长率不达标。拉伸强度是指在恒速移动的拉力试验机上，将试样进行拉伸至断裂过程中的最大拉力，然后将最大拉力与试样受力面积进行计算，得出拉伸强度。拉伸强度值过低，会影响产品的使用性能，在热水袋注水过多时，袋体受热膨胀容易变形发生炸裂，危害使用者人身安全。根据行业经验，在加工工艺成熟的情况下，热水袋产品原材料天然胶含胶量至少达到45%，成品的拉伸强度才能达标。拉断伸长率是指由于拉伸应力而引起的试样形变，其值称为伸长率，用伸长增量与原长之比的百分数表示。

（2）热水老化不合格。热水老化项目是将试样放在100℃水中，模拟橡胶热水袋的使用环境，以期在短时间内获得橡胶热水袋耐水老化的效果。热水老化项目不达标，将大大降低橡胶热水袋的使用寿命，极易在使用过程中发生变形，甚至是炸裂，危及人身安全。

四、消费提示

1.品牌的挑选。日常生活中消费者对于橡胶热水袋产品的质量并不能很好的判别，所以尽量挑选一些知名品牌的橡胶热水袋是一个相对比较保险的做法。

2.购买渠道的选择。消费者在选购橡胶热水袋时，最好挑选连锁超市或者正规商场，这类商家一般都有严格的供应商审核体系，在产品质量及售后服务方面都有比较全面完善的保证。

3.关注生产日期。橡胶热水袋的主要材料是橡胶，橡胶长时间放置或者使用会老化，这会对橡胶热水袋的性能产生一定影响。通常橡胶热水袋在常温、避光、包装未破损的保存条件下，保质期是3年。同时自消费者购买后正常使用之日起，在质保期内正常使用年限为1年。