市市场监管局发布

羽绒服产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市纤维检验所组织实施羽绒服产品市级监督抽查。本次抽查计划15批次，抽到15批次，经检验不合格2批次，不合格项目为绒子含量、纤维含量。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

羽绒服装是以纺织机织物或针织物为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种服装。目前针织羽绒服装在羽绒服装领域所占的比例相对较小。羽绒服装的主要填充物为羽绒，而羽绒按种类分为鹅绒和鸭绒；按颜色，又可分为白鸭绒、白鹅绒、灰鸭绒、灰鹅绒。羽绒服装具有防寒性好、轻柔蓬松且绿色天然等优点，多为寒冷地区或寒冷气候时人们所穿着，也为极地考察人员所常用。随着生活水平的提高，御寒已不再是人们穿着羽绒服装的唯一目的，时装化、休闲化、运动化将成为羽绒服的主要发展趋势。

（二）产业概况

1.产业分布

目前我国以生产羽绒及制品为主的企业已达到数千家，其产业分布基本和我国服装产业分布类似，主要集中在东南部沿海的广东、福建、浙江、江苏等地。其中，江苏省羽绒服生产企业约200家，主要分布在苏州、南京、无锡、常州、扬州、南通等地。

2.销售渠道

羽绒服产品销售渠道包括商场、专卖店、电商和电视购物等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共15批次，实际抽到样15批次。

表1 羽绒服产品样品来源地区统计表

| 抽样地区 | 样品来源 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- |
| 射阳县 | 生产企业 | 1 |
| 天猫 | 电商平台 | 2 |
| 经济技术开发区 | 实体店 | 2 |
| 城南新区 | 实体店 | 2 |
| 建湖县 | 实体店 | 2 |
| 东台市 | 实体店 | 2 |
| 盐都区 | 实体店 | 2 |
| 响水县 | 实体店 | 1 |
| 滨海县 | 实体店 | 1 |

表2 羽绒服产品样品来源方式统计表

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 羽绒服 | 实体店 | 购样 | 12 |
| 羽绒服 | 电商平台 | 购样 | 2 |
| 羽绒服 | 生产企业 | 企业免费提供 | 1 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查拟主要面对羽绒服，检验依据主要为GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 14272-2011 《羽绒服装》和GB/T 14272-2021《羽绒服装》等产品标准，检验项目主要是甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、绒子含量等项目。

表3 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB 18401-2010 |
| 2 | 甲醛含量 （面料、里料） |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 （面料、里料） |  | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料（面料、里料） |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 纤维含量 （面料、里料） | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |
| 8 | 绒子含量 | 相应产品标准 | GB/T 14272-2021 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

表4 按样品来源抽查结果统计表

| 样品来源 | 抽样批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 12 | 1 |
| 电商平台 | 2 | 1 |
| 生产企业 | 1 | 0 |

表5 按价格区间抽查结果统计表

| 价格区间 | 抽样批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 1000-1200元 | 1 | 0 |
| 400-1000元 | 7 | 1 |
| 400元及以下 | 7 | 1 |

（二）检验检测项目分析

1.纤维成分及含量。主要检查商品的纤维成分及含量是否符合企业的明示标注及GB5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》国家强制性标准规定的偏差范围。纤维成分及含量是羽绒服的重要品质指标。企业应该如实、正确地在产品耐久性标签上明示纤维成分及含量。此次抽查的羽绒服有2批次该项目不符合标准要求。

2.绒子含量。主要考核绒子含量是否符合企业的明示标注及相关标准。绒子含量（绒子百分比）、含绒量、充绒量等直接决定羽绒服的保暖性能。羽绒服里的羽绒包括羽毛、绒子、绒丝等，最保暖的是绒子，绒子指的是鸭绒或鹅绒中形似绒球状的部分。部分羽绒服存在“含绒量”达标但“绒子含量”不达标的情况，就是因为绒丝所占比例太大，导致绒子含量偏低，这样保暖性能就不如绒子含量高的产品。此次抽查的羽绒服有1批次该项目不符合标准要求。

四、消费提示

1.消费者在选购羽绒服时尽量选择有信誉的购物场所，购买服装商品后请索要并保存好发票或购物凭证，以便出现质量问题能够有效维护自身的合法权益。

2.查看标签“含绒量、充绒量、绒子含量”标注。含绒量和充绒量的高低，直接影响羽绒服的保暖性。根据羽绒产品的标准规定，企业应明确标注填充物（如灰鸭绒、白鸭绒、灰鹅绒、白鹅绒）、充绒量、羽绒服标注含绒量（羽绒被标注绒子含量）以及执行标准代号）等重要信息。

3.在购买过程中，若对产品质量有疑问，消费者有权要求商家提供该产品的检测证书，并且注意商家检测证书是否为权威检测机构提供，如若不是，消费者有权要求商家提供权威检测机构出具的检测证书，切不可盲目相信商家提供的所谓证明材料。