2024年漯河市人造板质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的人造板产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品5批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据人造板相关产品国家标准及明示的标准要求，对以下项目进行了检验：横向静曲强度、浸渍剥离、甲醛释放量等项目。

具体抽查结果如下：

2024年漯河市人造板产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 雪宝 | 1220×2440mm×17mm 甲醛释放限量：ENF级 | 2024-06/- | 临颍县豪美装饰部 |
| 2 | 优选系列生态板 | 千年舟 | EO级 2440×1220×18mm | 2024-07-24/- | 临颍县老董装饰材料商行 |
| 3 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | / | 2440×1220×17mm 颜色：月灰 材质：杉木 A | 2024-05-28/- | 漯河市源汇区源宝建材经营部 |
| 4 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | / | 2440×1220×18mm 颜色：一抹银丝 材质：桐木 A | 2024-11-11/- | 漯河市源汇区源宝建材经营部 |
| 5 | 水性木香板 | 水性科天 | 2440×1220×18mm 材质：香杉木 | / | 漯河市源汇区福佳板材经营部 |

重点提示：

‌人造板的横向静曲强度在多个方面具有重要意义‌。首先，‌静曲强度是衡量板材抗弯曲能力的重要指标‌，它不仅反映了板材本身的弯曲强度，还体现了板材在榫槽结合处的抗弯曲能力。静曲强度越高，板材越不容易变形，家具的使用寿命也更长。浸渍剥离主要体现在其反映产品的耐水性能和胶合质量‌。浸渍剥离试验是通过将试件浸泡在热水中，然后干燥，以检测胶层是否发生剥离及剥离的程度。这一指标对于评估人造板的实际使用性能至关重要。‌甲醛对人体健康有显著影响‌。甲醛是一种已知的致癌物质，长期暴露在高甲醛环境中可能导致多种健康问题，包括呼吸道疾病、皮肤过敏、眼睛刺激等。因此，控制人造板中的甲醛释放量对于保障人体健康至关重要。‌