北京市油漆涂料产品质量监督抽查结果公告

按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律、规章，以及本市产品质量监督抽查计划和实施细则，北京市市场监督管理局坚持问题导向，将近年抽查不合格率较高的检测项目纳入实施细则,组织开展了油漆涂料产品质量监督抽查，检出10组批产品不合格，不合格项目主要涉及耐洗刷性、包装标志、甲醛含量、透水性、批烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等。

对于抽查发现的不合格产品生产者、销售者，北京市市场监督管理局已全部移交经营主体所在地市场监管部门依法立案查处，督促相关经营主体及时下架不合格产品，并消除安全隐患，守牢产品质量安全底线。

北京市市场监督管理局建议消费者在购买油漆涂料产品时注意以下几点：1.选购产品时，应注意商品的标识，即产品型号、名称、批号、执行标准、厂名、厂址、生产日期和有效期是否齐全；2.选择符合北京市地方标准《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/ 1983—2022）的产品；3.在购买商品时，要索取购货发票等有效凭证；4.避免购买超过保质期的产品。

附件：1.不合格产品信息

2.不合格项目说明

附件1

不合格产品信息

| **序号** | **被抽样销售者** | **标称生产者** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **不符合项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京明远盛达商贸中心 | 北京荣丰正盛建材有限公司 | 田园彩蛋性外墙晴雨漆（外墙乳胶漆） | 荣居彩 | 白色C6 20KG/桶 | 2024/05/16/未标注 | 甲醛含量、耐洗刷性（2000次） |
| 2 | 北京泰琪三合商贸有限责任公司 | 国建实业河北有限公司 | 郸彩高端外墙装饰水漆 | 丰源浩业 | 6kg/桶/桶 | 20240304/20240304211 | 包装标志 |
| 3 | 北京福龙福顺建材有限公司 | 北京真德耀新材料科技有限公司 | 水性抗菌无机矿物涂料（净味抗菌面漆） | 真德耀 | 7.5kg/6L/桶 | 2023年3月2日/ZDY/SC/001 | 耐洗刷性 |
| 4 | 北京绿光森林照明科技有限公司 | 安徽科亦美建材有限公司 | 金装五合一防霉防潮内墙漆 | 亚夏兄弟 | 20kg/桶 | 2024.03.15/未标注 | 甲醛含量、耐洗刷性 |
| 5 | 北京旺奎建材经销部 | 北京市瑞格尔涂料厂 | 丙烯酸耐擦洗外墙墙面漆 | 小白 | 20公斤/桶 | 2024年06月15日/未标注 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、耐洗刷性 |
| 6 | 北京百尚家美商贸有限公司 | 北京荣丰正盛建材有限公司 | 内墙乳胶漆 （纯黑漆） | 荣居彩 | 20KG/桶 黑色 | 2024/03/31/未标注 | 甲醛含量 |
| 7 | 北京海旺鑫达商贸有限公司 | 蔚蓝海之韵科贸（北京）有限公司 | 海之韵缤纷世界外墙漆 | 海之韵 | 20KG/桶 W-60 | 2024年7月28日/未标注 | 包装标志 |
| 8 | 北京兆兴佳业商行 | 上海友康涂料有限公司 | 丙烯酸外墙漆甲醛含量 | 嘉美漆 | 18升/桶 灰色 | 2024/04/12/未标注 | 甲醛含量、透水性、耐洗刷性（2000次）、包装标志 |
| 9 | 北京吉盛祥瑞建材店 | 北京瑞格尔涂料厂 | 耐候专业外墙漆（水性墙面漆） | 交世达 | 20公斤/桶 中灰 | 2024年7月07日/未标注 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、透水性、耐洗刷性（2000次） |
| 10 | 北京盛鑫达隆商贸中心 | 北京市金星利明涂料有限公司 | 纯丙晴雨外墙漆 | 嘉丽士 | 22kg/桶 | 2024年07月01日/未标注 | 透水性、对比率（白色和浅色）、耐洗刷性（2000次） |

附件2

不合格项目说明

一、甲醛

甲醛是一种已知的致癌物质，‌长期接触可能会对人体造成多种影响，包括：刺激眼睛、鼻腔和喉咙、造成过敏反应、损害呼吸系统、毒害神经系统、影响免疫系统等，对消费者的健康构成威胁。涂料甲醛不合格的原因主要包括原材料中甲醛含量过高、‌企业对原材料把关不严、‌以及使用不合格的原材料生产涂料。‌厂家应检查产品原材料中甲醛含量，通过调整原材料和生产工艺等环节，让产品中甲醛含量符合国家标准GB 18582-2020中甲醛含量的限量要求。

二、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和

APEO是目前被广泛使用的非离子表面活性剂的主要代表，易挥发，很容易就被人体吸收，主要危害有扰乱女性雌激素分泌、刺激人体癌细胞扩散。此类物质不合格大多是因为厂家为了降低成本，将APEO作为助剂添加到产品中起到乳化和渗透的作用。

三、耐洗刷性

耐洗刷性是衡量涂料质量的重要指标之一，‌耐洗刷性影响涂料产品使用寿命，不合格的耐洗刷性可能导致墙面在使用过程中出现剥落、‌掉粉等现象，‌影响墙面的美观和保护功能。该项目不合格的原因是‌部分企业为了降低成本，‌‌在生产过程中减少乳液和钛白粉的加入量或是选用价廉质次的原材料‌导致涂料的耐洗刷性质量下降。‌

四、透水性

涂料透水性是指涂料涂膜阻止水分透过的能力‌。这种能力对于保护建筑外墙非常重要，因为如果水分能够透过涂层进入墙面，可能会导致墙体结构和保温系统受损。造成此项目不合格的原因有：（1）产品配方设计缺陷，成膜物质占比较少，颜填料占比较高，导致涂膜不致密，吸水率较大，不能有效阻挡水分子进入；（2）使用的成膜物质疏水效果较差或未使用疏水助剂；（3）质量把控不严格，生产环节原材料加量不准确导致涂料批次不稳定。透水率不合格的后果是漆膜寿命变短，易引起起泡、脱落、发花等质量问题，不能有效阻挡环境中的水分进入墙体，减少建筑物寿命。

五、对比率

‌涂料对比率‌是衡量涂料遮盖能力的指标，通常用于评估白色及浅色涂料的性能。造成此项目不合格的原因有：（1）产品配方设计缺陷，提供遮盖力的关键原材料添加量较少或质量较差，如乳液、钛白粉等；（2）质量把控不严格，生产环节原材料加量不准确，未按标准要求进行出厂检验；（3）原材料质量不稳定造成涂料批次不稳定。对比率不合格造成油漆涂料遮盖不住底材的颜色，使装饰面层看起来颜色不均匀，影响装饰效果。

六、包装标志

包装标志作为通过文字、图形、符号等说明产品质量、使用方法及其他内容的一种信息载体，不仅是生产经营者对产品质量做出的一种承诺，也是对产品性能、用途、注意事项的说明。完整的标识标签不仅可以传递质量安全信息、确保可追溯性、保护知情消费权、指导用户正确使用，同时还可以降低交易成本、规避风险等。在北京市生产和销售的油漆涂料类产品应严格执行北京市地方标准DB11/ 1983-2022中对于包装标志的规定，否则无法根据产品的使用场景进行正确使用，也无法判断产品的VOC含量，易造成不合理使用。