2025年漯河市童鞋产品质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市销售的童鞋产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品6批次。经检验，全部合格。

本次监督抽查依据相关产品国家标准及明示的企业标准要求，对以下项目进行了检验：帮底剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,游离或可部分水解的甲醛。

具体抽查结果如下：

2025年漯河市童鞋产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WXY（ZA）-4507型休闲运动鞋 | / | 检：250 备：240 | / | 临颍县浩畅服装店（个体工商户） |
| 2 | 儿童运动鞋 | / | 检：33、32 备：28 | / | 郾城区佟宁童鞋店 |
| 3 | 男篮球鞋 | / | 检：270 备：260 | / | 临颍县超冠服装店（个体工商户） |
| 4 | 缓震跑鞋 | / | 检：255 备：255 | / | 临颍县飞骏服装店（个体工商户） |
| 5 | 男健型综训鞋 | / | 检：255 备：255 | / | 临颍县鸿顺服装店（个体工商户） |
| 6 | 运动鞋 | / | 检：28、29 备：27 | / | 漯河市郾城区爱森嘉尔鞋业店（个体工商户） |

重点提示：

剥离强度是衡量童鞋产品质量的一个重要标准，剥离强度较低的鞋类就更容易开胶。耐磨性能衡量鞋底材料的抗磨损性能，不耐磨的鞋子在使用过程中容易造成鞋底磨损、变形，一方面导致鞋底不平，脚底受力不均，对腿部和腰部的支撑力量不同，造成走路不稳，容易儿童跌倒。另一方面，鞋底磨损过度，使得鞋底的花纹纹路变浅，与地面的摩擦系数变小，也容易滑倒。特别对于小朋友运动量较大，这危害可能更容易发生。

成品鞋耐折是指鞋子经过一定的次数弯曲后，不出现整体破损或断裂的能力。这是衡量童鞋质量的重要指标之一。一双优质的鞋子应该经得起适当的弯曲和扭曲，而不会损坏或断裂。

甲醛是一种无色、有刺激性的有害气体，常用于染色和免烫等工艺中。如果鞋子中的甲醛含量超标，会对皮肤产生刺激性作用，导致皮肤发红、发痒、起水泡等症状。长期接触还可能引起湿疹、接触性皮炎等皮肤病，严重的还会引起呼吸系统及神经系统疾病。