附件2

产品质量监督抽查连续不合格产品及生产单位名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水暖五金 | 2024年 | 东莞市大鹏家居有限公司 | 东莞市 | 方柄五档电灰花洒 | ------ | ------ | 耐腐蚀性能、手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性、淋浴器水效等级 |
| 2023年 | 花洒 | ------ | 2023年 | 手持式花洒防虹吸性能 |
| 2 | 胶粘剂 | 2024年 | 东莞市虎门三友装饰材料厂 | 东莞市 | 多用粘结胶 | 8kg/桶/—— | 2024-07-15/2024071504 | 甲苯+二甲苯，二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量 |
| 特級萬能膠 | 2kg/桶/—— | 2024-04-24/—— | 甲苯+二甲苯，二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量 |
| 2023年 | 特级万能胶 | 健康环保型2kg | 2023年7月1日 | 拉伸剪切强度，粘度，初粘强度 |
| 3 | 塑料袋 | 2024年 | 东莞市晓铭实业有限公司 | 东莞市 | 塑料购物袋 | 250mm×300mm×0.05mm 2kg  | / | 落标冲击 |
| 2023年 | 塑料购物袋 | 360mm×400mm×0.055mm 4kg | / | 落标冲击 |
| 4 | 涂料 | 2024年 | 东莞市雄发粘合剂有限公司 | 东莞市 | 强力黑豹防水涂料（第十一代）（JS-III型） | 20公斤/桶/4170-N-4# | 2024-01-09/24010901 | 固体含量，不透水性，断裂伸长率（无处理），断裂伸长率（加热处理），断裂伸长率（浸水处理） |
| 2023年 | 正海一鸿外墙乳胶漆 | 3229-2A# |  / | 耐洗刷性 |
| 5 | 塑料袋 | 2024年 | 佛山晨华新材料有限公司 | 佛山市 | 塑料购物袋 | 550×（300+130）×0.03mm  | / | 环保要求 |
| 2023年 | 塑料购物袋 | 545×（315+150）×0.03mm 承重4kg | / | 普通塑料购物袋环保要求，普通塑料购物袋尺寸偏差 |
| 6 | 涂料 | 2024年 | 佛山市南海区诺佑装饰材料厂 | 佛山市 | 金装华新墙面漆 | 5kg/桶/—— | 2024-07-02/2024-07-01 | 耐洗刷性 |
| 高级外墙漆 | 20KG/桶/3600型 | 2023-12-17/2023-12-01 | 耐洗刷性 |
| 2023年 | 金装海红墙面漆 | 20KG/桶 | / | 耐洗刷性 |
| 金装华新墙面漆 | 5KG/桶 | / | 耐洗刷性 |
| 7 | 塑料袋 | 2024年 | 福佳胶袋厂 | 东莞市 | 非食品接触用塑料购物袋 | 530mm×（300+150）mm×0.03mm 承重:5kg  | / | 环保要求 |
| 2023年 | 非食品接触用塑料购物袋 | 530mm×（300+150）mm×0.03mm 承重:5kg | / | 环保要求 |
| 8 | 涂料 | 2024年 | 广东绿涂绘化工科技有限公司 | 中山市 | 水性地坪-马路划线漆（哑光耐磨型） | 10kg/桶/LTH-RD713 | 2024-06-25/20240625614 | 耐磨性 |
| 2023年 | 水性地坪漆 | LTH-ZD768 | 2022/8/6 | 拉伸粘结强度 |
| 9 | 家用电器 | 2024年 | 广东泰钢实业有限公司 | 揭阳市 | 热轧带肋钢筋 | 10mm/HRB400E | 2024-06-01 | 力学性能 屈服强度Rel |
| 热轧带肋钢筋 | 12mm/HRB400E | 2024-06-14 | 力学性能 屈服强度Rel |
| 2023年 | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eф10mm |  2023-10-18 | 下屈服强度 |
| 10 | 涂料 | 2024年 | 广东星和化工有限公司 | 肇庆市 | 丙烯酸地坪漆 | 3公升/桶/—— | 2024-01-27/—— | 耐磨性 |
| 2023年 | 醇酸钢构磁漆 | 14公升/桶 | 2023/7/20 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） |
| 黄色（酚醛调合漆） | 3公升/桶 | 2023-07-20 | 重金属含量[铅(Pb)含量]，重金属含量[六价铬(Cr6+)含量] |
| 11 | 涂料 | 2024年 | 广东壹次建材有限公司 | 中山市 | 超白环保乳胶漆 | 20kg/桶/3001 | 2024-08-23/2024082302 | 耐洗刷性 |
| 科施盾竹炭清新墙面漆 | 7kg/桶/3001 | 2024-07-24/2024072402 | 耐洗刷性 |
| 2023年 | 科施盾净味防霉墙面漆 | 7kg | 2023-05-02 | 耐洗刷性 |
| 自洁晴雨外墙漆 | 7kg/桶 | 2023/3/30 | 甲醛含量，耐洗刷性 |
| 12 | 涂料 | 2024年 | 广东中丽化工涂料有限公司 | 肇庆市 | 酚醛防锈涂料 | 2kg/桶/—— | 2024-01-16/—— | VOC含量，多环芳烃总和含量（限萘、蒽），不挥发物含量 |
| 2023年 | 酚醛树脂涂料 | 2.3kg/桶 |  / | 硬度，耐冲击性 |
| 13 | 涂料 | 2024年 | 广州佳莱乐装饰材料有限公司 | 广州市 | 荷叶净味高级五合一墙面漆 | 18kg/桶/6500 | 2024-02-28/240228 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} |
| 2023年 | 荷叶净味高级五合一墙面漆 | 7kg/桶 | 2023/4/27 | 耐洗刷性 |
| 14 | 涂料 | 2024年 | 鹤山市和利化工实业有限公司 | 江门市 | 白色酚醛调合漆 | 2.5kg/桶/T03-1 | 2024-08-13/240813006 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯），多环芳烃总和含量（限萘、蒽） |
| 环氧富锌底漆 | 20kg/桶/H06-08 | 2024-08-08/240808001 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） |
| 2023年 | 中黄丙烯酸地坪漆（室内用） | BCD-40 | 2023/7/19 | 耐磨性 |
| 15 | 水暖五金 | 2024年 | 江门安托卫浴有限公司 | 江门市 | 手轮角阀 | K454 | 2024年4月20日 | 螺纹精度、耐腐蚀性能 |
| 2023年 | 304不锈钢尖嘴 | K3046 | / | 管螺纹精度，表面耐腐蚀性能 |
| 16 | 胶粘剂 | 2024年 | 江门亿源生化工程有限公司 | 江门市 | 威博万能胶 | 15L/桶/—— | 2024-05-25/202405250001-73 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量 |
| 2023年 | 中性结构密封胶 | 750g/支 | / | 建筑窗用弹性密封胶 VOC 含量 |
| 17 | 水暖五金 | 2024年 | 开平市水口镇品德卫浴厂 | 江门市 | 不锈钢尖嘴 | GJL-7809 | 2024年6月1日 | 螺纹、表面耐腐蚀性能 |
| 2023年 | 陶瓷芯水龙头 | JL-9809 | / | 管螺纹精度，表面耐腐蚀性能 |
| 18 | 塑料袋 | 2024年 | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 深圳市 | 非食品接触用塑料购物袋 | 310×(220+100)×0.06mm 承重:2kg  | / | 落镖冲击 |
| 2023年 | 非食品接触用塑料购物袋 | 310×220+100×0.06MM 承重:2KG | / | 普通塑料购物袋落镖冲击 |
| 2023年 | 非食品接触用塑料购物袋 | 460×350+120×0.08MM 承重:4.99KG | / | 普通塑料购物袋尺寸偏差 |
| 19 | 涂料 | 2024年 | 深圳市黑豹建材有限公司 | 深圳市 | 聚合物水泥防水涂料 | 25L/桶/JS-II型 | 2024-06-18/—— | 断裂伸长率（无处理），断裂伸长率（加热处理），断裂伸长率（浸水处理） |
| 2023年 | HB聚合物水泥防水涂料（JS-II型） | II型25L/桶 | 2023/6/2 | 氨，固体含量，拉伸强度，断裂伸长率，不透水性 |
| 20 | 涂料 | 2024年 | 深圳市世纪黑豹防水工程有限公司 | 深圳市 | 粤豹液体卷材 | 18kg/桶/—— | 2024-01-04/—— | 固体含量，游离甲醛，断裂伸长率（标准条件），断裂伸长率（热处理） |
| 2023年 | 粤豹液体卷材 | 4kg/桶 | 2023/2/24 | 固体含量，断裂伸长率 |
| 21 | 塑料管材管件 | 2024年 | 四会市祥塑实业有限公司 | 肇庆市 | PVC-U环保给水管 | Φ50×2.4mm 1.0MPa / | 2023-11-07 | 密度，液压试验（20℃，1h） |
| 2023年 | 建筑用绝缘电工套管 | dn16mm\*3m | ------ | 抗压性能 |
| 22 | 塑料袋 | 2024年 | 永信纸塑制品（广州）股份有限公司 | 广州市 | 非食品直接接触塑料购物袋 | 460×（250+130）mm×0.030mm  | / | 环保要求 |
| 2023年 | 非食品直接接触塑料购物袋 | 510×(300+150)mm×0.030mm 承重:3KG | / | 环保要求 |
| 23 | 水暖五金 | 2024年 | 中山市家必备电子科技有限公司 | 中山市 | 净水式过滤手持花洒 | JB-HP310（B1) | 2024年3月1日 | 流量、手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性、淋浴器水效等级 |
| 2023年 | 手持花酒 | JB-HP107(B1) | ------ | 手持式花洒防虹吸性能，流量，流量均匀性，水效等级 |
| 24 | 涂料 | 2024年 | 中山市进锋涂料厂 | 中山市 | 格丽涂内墙（深灰） | 20kg/桶/—— | 2023-09-12/—— | 耐洗刷性 |
| 2023年 | 格丽涂金装五合一 | 15L/桶 | 2023/5/5 | 甲醛含量，耐洗刷性 |
| 25 | 水暖五金 | 2024年 | 中山市银龙卫浴有限公司 | 中山市 | 手提花洒 | 15型 | Mar-23 | 螺纹精度、耐腐蚀性能、流量均匀性 |
| 2023年 | 21型花洒 | 21型 | 2023/6/18 | 管螺纹精度，流量，流量均匀性，水效等级 |