海南省食品接触相关产品省级监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于海南省食品接触相关产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省内流通领域的食品接触用纸制品、食品接触用金属制品、食品接触用塑料制品等商品。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.8《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

GB/T 30769《不锈钢水果刀》

GB/T 29601《不锈钢器皿》

GB/T 15067.2 《不锈钢餐具》

GB/T 27589《纸餐盒》

GB/T 27590《纸杯》

GB/T 27591《纸碗》

GB 31604.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则》

GB31604.2《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》

GB31604.7《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》

GB 31604.8《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》

GB31604.9《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

3 抽样

抽取样品应为同一型号（货号）规格、同一批次、同一颜色的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

| 商品种类 | 抽样总数量 | 检样 | 备样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纸杯 | 5包 | 3包 | 2包 |
| 纸碗 | 5包 | 3包 | 2包 |
| 纸餐盒 | 5包 | 3包 | 2包 |
| 不锈钢水果刀 | 9把 | 6把 | 3把 |
| 不锈钢锅 | 6个 | 4个 | 2个 |
| 不锈钢水杯 | 6个 | 4个 | 2个 |
| 不锈钢餐具 | 6个 | 4个 | 2个 |
| 塑料杯 | 8个（有颜色的） 5个（无颜色的） | 5个（有颜色的） 3个（无颜色的） | 3个（有颜色的） 2个（无颜色的） |
| 塑料碗 | 8个（有颜色的） 5个（无颜色的） | 5个（有颜色的） 3个（无颜色的） | 3个（有颜色的） 2个（无颜色的） |
| 塑料餐盘 | 8个（有颜色的） 5个（无颜色的） | 5个（有颜色的） 3个（无颜色的） | 3个（有颜色的） 2个（无颜色的） |

4 检验项目要求

食品接触用纸制品（非淋膜产品）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |  |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 | ● |  |  |  |
| 2 | 铅 |  | GB31604.34 | ● |  |  |  |
| 3 | 砷 |  | GB31604.38 | ● |  |  |  |
| 4 | 甲醛 |  | GB 4806.8 & GB31604.48 | ● |  |  |  |
| 5 | 荧光性物质 |  | GB31604.47 | ● |  |  |  |
| 6 | 总迁移量 |  | GB31604.8 | ● |  |  |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB31604.2 | ● |  |  |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9 | ● |  |  |  |
| 9 | 大肠菌群 |  | GB 14934 | ● |  |  |  |
| 10 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 | ● |  |  |  |
| 11 | 霉菌 |  | GB 4789.15 | ● |  |  |  |

注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

食品接触用纸制品（淋膜产品）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |  |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | GB 4806.7 | ● |  |  |  |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.1&GB 31604.8 | ● |  |  |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB31604.2 | ● |  |  |  |
| 4 | 重金属（以Pｂ计） |  | GB31604.9 | ● |  |  |  |
| 5 | 脱色试验 |  | GB31604.7 | ● |  |  | 有颜色的才做 |

注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

食品接触用纸制品（淋膜纸碗和淋膜纸餐盒）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |  |
| 1 | 总迁移量 | GB/T 27589、 GB/T 27591 | GB 31604.1&GB 31604.8 | ● |  |  |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB31604.2 | ● |  |  |  |
| 3 | 重金属（以Pｂ计） |  | GB31604.9 | ● |  |  |  |
| 4 | 脱色试验 |  | GB31604.7 | ● |  |  | 有颜色的才做 |
| 5 | 荧光性物质 |  | GB31604.47 | ● |  |  |  |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 | ● |  |  |  |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 | ● |  |  |  |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 | ● |  |  |  |

注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

食品接触用纸制品（纸杯）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |  |
| 1 | 总迁移量* | GB/T 27590 | GB 31604.1&GB 31604.8 | ● |  |  |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量* |  | GB31604.2 | ● |  |  |  |
| 3 | 重金属（以Pｂ计） |  | GB31604.9 | ● |  |  |  |
| 4 | 脱色试验 |  | GB31604.7 | ● |  |  | 有颜色的才做 |
| 5 | 荧光性物质 |  | GB31604.47 | ● |  |  |  |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 | ● |  |  |  |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 | ● |  |  |  |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 | ● |  |  |  |
| 注：淋膜纸杯只测试*号项目，非淋膜纸杯仅测试不带*号项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标

食品接触用金属制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |  |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9 | GB 4806.9 | ● |  |  |  |
| 2 | 铅（Pb） |  | GB31604.34 | ● |  |  |  |
| 3 | 镉（Cd） |  | GB31604.24 | ● |  |  |  |
| 4 | 铬（Cr） |  | GB31604.25 | ● |  |  |  |
| 5 | 镍（Ni） |  | GB31604.33 | ● |  |  |  |
| 6 | 砷（As） |  | GB31604.38 | ● |  |  |  |
| 7 | 标签标识 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  |  | ● | 不锈钢器皿适用项目 |
| 8 | 外观 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  |  | ● |  |
| 9 | 渗水 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  | ● |  |  |
| 10 | 锅盖与锅身配合 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  | ● |  |  |
| 11 | 锅身 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  | ● |  |  |
| 12 | 杯柄垂直度 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  | ● |  |  |
| 13 | 杯柄牢固度 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  | ● |  |  |
| 14 | 杯盖与杯身配合 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  | ● |  |  |
| 15 | 盆口圆度 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  | ● |  |  |
| 16 | 盆口永久性变形 | GB/T 29601 | GB/T 29601 |  | ● |  |  |
| 17 | 耐腐蚀 | GB/T 29601 | GB/T 10125 |  | ● |  |  |
| 18 | 标签标识 | GB/T 15067.2 | GB/T 15067.2 |  |  | ● | 不锈钢餐具适用项目 |
| 19 | 外观 | GB/T 15067.2 | GB/T 15067.2 |  |  | ● |  |
| 20 | 表面粗糙度 | GB/T 15067.2 | GB/T 15067.2 |  | ● |  |  |
| 21 | 强度 | GB/T 15067.2 | GB/T 15067.2 |  | ● |  |  |
| 22 | 抗冲击 | GB/T 15067.2 | GB/T 15067.2 |  | ● |  |  |
| 23 | 耐腐蚀 | GB/T 15067.2 | GB/T 15067.2 |  | ● |  |  |
| 24 | 标签标识 | GB/T 30769 | GB/T 30769 |  |  | ● | 不锈钢水果刀适用项目 |
| 25 | 外观 | GB/T 30769 | GB/T 30769 |  |  | ● |  |
| 26 | 刀包角 | GB/T 30769 | GB/T 30769 |  | ● |  |  |
| 27 | 抗跌落 | GB/T 30769 | GB/T 30769 |  | ● |  |  |
| 28 | 刀柄 | GB/T 30769 | GB/T 30769 |  | ● |  |  |
| 29 | 耐腐蚀 | GB/T 30769 | GB/T 30769 |  | ● |  |  |

注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

食品接触用塑料制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |  |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | GB 4806.7 | ● |  |  |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7 | GB 31604.1&GB 31604.8 | ● |  |  |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | GB31604.2 | ● |  |  |  |
| 4 | 重金属（以Pｂ计） | GB 4806.7 | GB31604.9 | ● |  |  |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7 | GB31604.7 | ● |  |  | 有颜色的才做 |

注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

统一结论用语：（使用以下三者之一）：

●经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为未发现合格；

● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格；

● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。

7．附则

本细则编制单位：华测检测认证集团股份有限公司。

本细则由海南省市场监督管理局管理。