产品质量监督抽查实施细则

一次性餐饮具

辽宁省市场监督管理局

一次性餐饮具产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于辽宁省一次性餐饮具产品质量监督抽查，抽查范围为辽宁省内获得生产许可证的一次性餐饮具生产企业以及省内商场、超市、批发市场、专卖店等。

2 产品分类

2.1产品分类

产品分类见表1。

表1  产品分类

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 8 | 801 | 801.9 |
| 分类名称 | 食品相关产品 | 塑料材质食品相关产品 | 塑料一次性餐饮具 |
| 分类代码 | 8 | 802 | 802.1 |
| 分类名称 | 食品相关产品 | 纸材质食品相关产品 | 食品包装用纸和纸板材料 |

2.2产品种类

（1）产品类型

本次抽查的产品类型包括：塑料一次性餐饮具、纸材质一次性餐饮具、铝质一次性餐饮具。

（2）抽查产品范围

①塑料一次性餐饮具可抽查的具体产品种类

包括：1)预期用餐或类似用途的器具，包括一次性使用的餐盒、盘、碟、刀、叉、勺、筷子、碗、杯、罐、壶、吸管等，也包括有外托的一次性内衬餐具，可抽查样品见图1-图6。

图1                                  图2

图3                                  图4

图5                                   图6

2）无预期用餐目的或类似用途的食品包装物如生鲜食品托盘、酸奶杯、果冻杯等发证产品，可抽查样品见图7-图8等。

图7                                       图8

②不应抽查的易混淆产品种类

1）密胺塑料餐具                           2）塑料菜板

③纸材质一次性餐饮具可抽查的具体产品种类

淋膜纸杯                    涂蜡纸杯            无塑纸杯

淋膜纸餐具（纸碗）         淋膜纸餐具（纸餐盒）

纸盒                     纸浆模塑餐具             纸板餐具（未淋膜）

④铝质一次性餐饮具

3 企业产品生产规模划分

根据一次性餐饮具产品行业的实际情况，企业生产规模以一次性餐饮具产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  一次性餐饮具生产企业规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

4 抽样方法

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

生产领域抽样时，原则上在同一个受检单位（被委托方）可抽取不超过2个生产单位（委托方）的产品，每个生产单位（委托方）仅抽取1个规格型号的产品。

流通领域抽样时，原则上在同一个受检单位可抽取不超过2个品种一次性餐饮具产品。

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期内生产的产品。

如存在多个规格型号可以抽取的，优先按以下原则抽取：（1）优先抽取有印刷、颜色较深、生产工艺较复杂的主导产品；（2）优先抽取S/V（表面积体积比）最大的产品（即相同工艺和形状中容积较小的产品）。

产品抽样数量见表3。

表3产品抽样数量表

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑料一次性餐饮具 | 随机抽取样本60个。其中30个作为检验样品，30个作为备用样品。 |
| 2 | 纸杯 | 随机抽取样本100只。其中50只作为检验样品，50只作为备用样品。 |
| 3 | 纸餐具 | 随机抽取样本70只。其中50只作为检验样品，20只作为备用样品。 |
| 4 | 纸盒 | 随机抽取样本40只。其中30只作为检验样品，10只作为备用样品。 |
| 5 | 铝质一次性餐饮具 | 随机抽取样本10只。其中5只作为检验样品，5只作为备用样品。 |

注1：塑料一次性餐饮具产品，每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10dm2。若独立包装不是30个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于30个，备样不少于30个，避免打开原包装。

注2：纸材质一次性餐饮具产品，按实际最小销售包装折算成检样和备样数量，以保证检样数量及备样数量不少于表1中规定的要求，避免打开原包装。若纸杯样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上《产品质量监督抽查封样单》。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的一次性餐饮具产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。（注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，即计划抽查“一次性餐饮具”产品，应记录被抽查企业的一次性餐饮具产品销售总额。）

样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由抽样人员与受检单位经手人分别在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

注：在本方案的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

5 检验依据

表4塑料一次性餐饮具产品检验依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 4.2 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量(蒸发残渣） | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB/T 18006.1-2009 5.8 | GB 31604.8-2016 GB/T 18006.1-2009附录A |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB/T 18006.1-2009 5.8 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB/T 18006.1-2009 5.8 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 重金属（以As计）(仅限其他类材质） | GB/T 18006.1-2009 5.8 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB/T 18006.1-2009 5.8 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.41-2016 |
| 8 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 4806.6-2016附录A | GB 31604.31-2016 |
| 9 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016附录A | GB 31604.21-2016 |
| 10 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016附录A | GB 31604.44-2016 |
| 11 | 1,3-丁二烯特定迁移量(限PS材质) | GB 4806.6-2016附录A | GB 31604.12-2016 |
| 12 | 苯乙烯和乙苯残留量 （限PS材质) | GB 4806.6-2016附录A | GB 31604.16-2016 |

表5 纸杯产品检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
| 12 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 4.1及第1号修改单 | GB/T 27590-2011 5.2 |
| 13 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 4.3.1 | GB/T 27590-2011 5.4.1 |
| 14 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 4.3.2 | GB/T 27590-2011 5.4.2 |

表6纸餐具（淋膜纸餐具）产品检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
| 12 | 耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min）a | GB/T 27589-2011 3.2 | GB/T 27589-2011 4.5 |
| 13 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油）b | GB/T 27591-2011 3.2 | GB/T 27591-2011 4.4 |
| 14 | 渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油）c | QB/T 2898-2007 4.3.1 | QB/T 2898-2007 5.4 |
| 15 | 抗压强度b | GB/T 27591-2011 3.2 | GB/T 27591-2011 4.5 |
| 注：a执行GB/T 27589-2011的淋膜纸餐盒做此项检验； b执行GB/T 27591-2011的淋（覆）膜纸碗做此项检验； c执行QB/T 2898-2007的餐用纸制品做此项检验。 |

表7 纸餐具（纸浆模塑餐具）产品检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |

表8纸餐具（纸板餐具）产品检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
| 6 | 总迁移量a | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计）c | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
| 注：a、b、c淋膜产品依据GB 4806.7-2016做此类项目，未经淋膜产品依据GB 4806.8-2016做此类项目。 |

表9 纸盒产品检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
| 6 | 总迁移量a | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计）c | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录B |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附录C |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
| 注：a、b、c直接接触液态食品纸盒做此项检验，其中，淋膜产品依据GB 4806.7-2016做此类项目，未经淋膜产品依据GB 4806.8-2016做此类项目。 |

表10 铝质一次性餐饮具检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 4.2 | GB 4806.9-2016 |
| 2 | 砷 | GB 4806.9-2016 4.3 | GB 31604.49-2016第二部分 |
| 3 | 镉 | GB 4806.9-2016 4.3 | GB 31604.49-2016第二部分 |
| 4 | 铅 | GB 4806.9-2016 4.3 | GB 31604.49-2016第二部分 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

6 判定规则

6.1依据标准

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 27589-2011 纸餐盒

GB/T 27590-2011 纸杯及第1号修改单

GB/T 27591-2011 纸碗

QB/T 2898-2007 餐用纸制品

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

6.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 检验应注意的问题

1．对于接触油脂类产品，总迁移量项目不做化学溶剂替代和油脂类食品模拟物的迁移试验。

2．纸杯、纸容器容量以明示标注或企业提供数据为准。

3．涉及微生物项目产品优先检验微生物项目，其他项目使用微生物检验余下样品检验。

4．盛装固体食品用纸杯不检验感官要求（浸泡液）、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、感官指标（印刷要求）。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8.3 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②微生物（大肠菌群、沙门氏菌、霉菌）项目不合格。（依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 及GB 4798.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定。）

③法律、法规规定不得复检的其他情况。

9 附则

本细则编写单位：大连产品质量检验检测研究院有限公司。

本细则由辽宁省市场监督管理局管理。