重庆市埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取3根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段（共6段）作为检验样品，另外2段（共6段）作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管产品包含：聚丙烯双壁波纹管材和聚丙烯缠绕结构壁管材，其检验项目和检验方法见表1和表2。

表1 聚丙烯双壁波纹管材检验项目和检验方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 尺寸 | 最小层压壁厚 | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 8806 |
| 最小内层壁厚 | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 8806 |
| 2 | 密度 | | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 灰分 | | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 9345.1-2008 |
| 4 | 氧化诱导时间 | | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 19466.6 |
| 5 | 环刚度 | | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 9647 |
| 6 | 冲击性能 | | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 14152-2001 |
| 7 | 环柔性 | | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 9647 |
| 8 | 烘箱试验 | | GB/T 35451.1-2017 | GB/T 35451.1-2017 |

表2 聚丙烯缠绕结构壁管材检验项目和检验方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 最小内层壁厚 | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 8806-2008- |
| 2 | 密度 | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 灰分 | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 9345.1-2008 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 19466.6-2009 |
| 5 | 纵向回缩率a | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 烘箱试验b | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 35451.2-2018 |
| 7 | 环刚度 | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 9647-2015 |
| 8 | 冲击性能 | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 14152-2001 |
| 9 | 环柔性 | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 9647-2015 |
| 10 | 熔接处的拉伸力 | GB/T 35451.2-2018 | GB/T 8804.3-2003 |
| a仅用于A型管材。  b仅用于B型管材。 | | | |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 35451.2-2017 埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第1部分：聚丙烯双壁波纹管材

GB/T 35451.2-2018埋地排水排污用聚丙烯(PP)结构壁管道系统 第2部分：聚丙烯缠绕结构壁管材

相关的法律、行政法规、部门规章。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

3.2.1单项判定

在最小内层壁厚和最小层压壁厚项目检验时，随机选取3个样品进行检验，取检验结果中的最小值作为最终检验结果。

其他检验项目中任一项检验结果不符合检验依据要求时，在剩余的检验样品中重新取样对该项目进行双倍复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。若出现多个检验项目不符合要求时，只选取其中一个项目进行双倍复验。管材的冲击性能按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。