2020年江苏省建筑钢结构用钢材产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的建筑钢结构用钢材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店采样

在市场实体店抽样时，抽查样品基数满足抽样数量即可。在待销产品中随机抽取，索取发票、收据等购样凭据留证。

建筑钢结构用钢材监督抽查产品范围包括：包括优质碳素结构钢、碳素结构钢、热轧型钢、低合金高强度结构钢、碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带、冷弯型钢、结构用冷弯空心型钢、直缝电焊钢管等产品。

具体抽查样品数量如下表1所示。

表1建筑钢结构用钢材产品抽样数量要求

| 产品种类 | 截取样品数量 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 优质碳素结构钢 | 2根上各截取2段×0.6m | 4段样品逐个编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的2段样品为检验样品，标记b的2段样品为备用样品。 |
| 碳素结构钢 |  |  |
| 热轧型钢 |  |  |
| 合金结构钢 |  |  |
| 冷拔异型钢管 |  |  |
| 冷弯型钢 |  |  |
| 结构用冷弯空心型钢 |  |  |
| 直缝电焊钢管 |  |  |
| 冷拉异型钢 |  |  |
| 桥梁用结构钢 | 1张（卷）上截取2块0.5×0.5m | 2块样品逐个编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的1段样品为检验样品，标记b的1段样品为备用样品。 |
| 低合金高强度结构钢 |  |  |
| 结构钢热轧钢板和钢带 |  |  |
| 耐候结构钢 |  |  |
| 埋弧焊钢管 |  |  |
| 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 | 1张（卷）上截取2段×1m | 2段样品逐个编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的1段样品为检验样品，标记b的1段样品为备用样品。 |
| 冷轧电镀锡薄钢板 |  |  |
| 不锈钢冷轧钢板和钢带 |  |  |
| 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 |  |  |
| 易切削结构钢 |  |  |
| 彩色涂层钢板及钢带 |  |  |
| 建筑用压型钢板 |  |  |

抽样工作由不少于2名工作人员共同完成。备用样品按要求带回至承检机构，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2生产企业采样

在生产企业抽样时，抽查样品基数应满足抽样代表性要求，在企业成品库内的合格待销产品中随机抽取。

建筑钢结构用钢材监督抽查产品范围包括：包括优质碳素结构钢、碳素结构钢、热轧型钢、低合金高强度结构钢、碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带、冷弯型钢、结构用冷弯空心型钢、直缝电焊钢管等产品。

具体抽查样品数量如下表2所示。

表2建筑钢结构用钢材产品抽样数量要求

| 产品种类 | 截取样品数量 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 优质碳素结构钢 | 2根上各截取2段×0.6m | 4段样品逐个编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的2段样品为检验样品，标记b的2段样品为备用样品。 |
| 碳素结构钢 |  |  |
| 热轧型钢 |  |  |
| 合金结构钢 |  |  |
| 冷拔异型钢管 |  |  |
| 冷弯型钢 |  |  |
| 结构用冷弯空心型钢 |  |  |
| 直缝电焊钢管 |  |  |
| 冷拉异型钢 |  |  |
| 桥梁用结构钢 | 1张（卷）上截取2块0.5×0.5m | 2块样品逐个编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的1段样品为检验样品，标记b的1段样品为备用样品。 |
| 低合金高强度结构钢 |  |  |
| 结构钢热轧钢板和钢带 |  |  |
| 耐候结构钢 |  |  |
| 埋弧焊钢管 |  |  |
| 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 | 1张（卷）上截取2段×1m | 2段样品逐个编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的1段样品为检验样品，标记b的1段样品为备用样品。 |
| 冷轧电镀锡薄钢板 |  |  |
| 不锈钢冷轧钢板和钢带 |  |  |
| 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 |  |  |
| 易切削结构钢 |  |  |
| 彩色涂层钢板及钢带 |  |  |
| 建筑用压型钢板 |  |  |

抽样工作由不少于2名工作人员共同完成，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表3  优质碳素结构钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 699-2015 | GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 21023、GB/T 21024、 GB/T 21025 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 699-2015 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | GB/T 699-2015 | GB/T 229 |
| 4 | 布氏硬度 | GB/T 699-2015 | GB/T 231.1 |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 699-2015 | GB/T 232 |

表4   碳素结构钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 700-2006 | GB/T 223、GB/T 4336 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 700-2006 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 700-2006 | GB/T 232 |
| 4 | 冲击试验 | GB/T 700-2006 | GB/T 229 |

表5   热轧型钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 706-2016 | GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 21023、GB/T 21024 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 706-2016 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 706-2016 | GB/T 232 |
| 4 | 冲击试验 | GB/T 706-2016 | GB/T 229 |

表6   合金结构钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3077-2015 | GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 21023、GB/T 21024、GB/T 11261 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 3077-2015 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | GB/T 3077-2015 | GB/T 229 |
| 4 | 布氏硬度 | GB/T 3077-2015 | GB/T 231.1 |

表7   冷拔异型钢管检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3094-2012 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 3094-2012 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | GB/T 3094-2012 | GB/T 229 |

表8   冷弯型钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 6725-2017 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 6725-2017 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | GB/T 6725-2017 | GB/T 229 |

表9   结构用冷弯空心型钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 6728-2017 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 6728-2017 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | GB/T 6728-2017 | GB/T 229 |

表10   直缝电焊钢管检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 13793-2016 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 228.1 |
| 3 | 焊缝拉伸试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 2651 |
| 4 | 冲击试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 229 |
| 5 | 压扁试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 246 |
| 6 | 弯曲试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 244 |
| 7 | 扩口试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 242 |
| 8 | 镀锌层均匀性试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 1839、GB/T 13912 |
| 9 | 镀锌层重量 | GB/T 13793-2016 | GB/T 1839、GB/T 13912 |
| 10 | 镀锌层附着力试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 244、GB/T 246 |

表11  桥梁用结构钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 714-2015 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 714-2015 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 714-2015 | GB/T 232 |
| 4 | 冲击试验 | GB/T 714-2015 | GB/T 229 |
| 5 | Z向钢厚度方向断面收缩率 | GB/T 714-2015 | GB/T 5313 |

表12  低合金高强度结构钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 1591-2018 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 氮含量 | GB/T 1591-2018 | GB/T 20124 |
| 3 | 氢含量 | GB/T 1591-2018 | GB/T 223 |
| 4 | 拉伸试验 | GB/T 1591-2018 | GB/T 228.1 |
| 5 | 冲击试验 | GB/T 1591-2018 | GB/T 229 |
| 6 | 弯曲试验 | GB/T 1591-2018 | GB/T 232 |
| 7 | 厚度方向性能试验 | GB/T 1591-2018 | GB/T 5313 |

表13  碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3274-2017 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 3274-2017 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 3274-2017 | GB/T 232 |
| 4 | 冲击试验 | GB/T 3274-2017 | GB/T 229 |

表14   耐候结构钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 4171-2008 | GB/T 4336 GB/T 20125 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 4171-2008 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 4171-2008 | GB/T 232 |
| 4 | 冲击试验 | GB/T 4171-2008 | GB/T 229 |
| 5 | 晶粒度 | GB/T 4171-2008 | GB/T6394 |
| 6 | 非金属夹杂物 | GB/T 4171-2008 | GB/T10561 |

表15  连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 2518-2019 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 2518-2019 | GB/T 228.1 |
| 3 | 镀层重量 | GB/T 2518-2019 | GB/T 1839 |

表16  冷轧电镀锡薄钢板检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 2520-2017 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 2520-2017 | GB/T 228.1 |
| 3 | 硬度 | GB/T 2520-2017 | GB/T 230.1 |

表17  不锈钢冷轧钢板和钢带检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3280-2015 | GB/T 11170 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 3280-2015 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 3280-2015 | GB/T 232 |
| 4 | 硬度 | GB/T 3280-2015 | GB/T 231.1 |
| 5 | 耐腐蚀性能 | GB/T 3280-2015 | GB/T 4334 |

表18 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3524-2015 | GB/T 4336 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 3524-2015 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 3524-2015 | GB/T 232 |

表19  易切削结构钢检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 8731-2008 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 8731-2008 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冲击试验 | GB/T 8731-2008 | GB/T 229 |
| 4 | 布氏硬度 | GB/T 8731-2008 | GB/T 231.1 |

表20   彩色涂层钢板及钢带检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层厚度 | GB/T 12754-2019 | GB/T13448 |
| 2 | 铅笔硬度 | GB/T 12754-2019 | GB/T13448 |
| 3 | 弯曲 | GB/T 12754-2019 | GB/T13448 |
| 4 | 反向冲击 | GB/T 12754-2019 | GB/T13448 |
| 5 | 光泽 | GB/T 12754-2019 | GB/T13448 |
| 6 | 拉伸试验 | GB/T 12754-2019 | GB/T 228.1 |

表21  建筑用压型钢板检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 12755-2008 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 12755-2008 | GB/T 228.1 |

表22   普通流体输送管道用埋弧焊钢管检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | SY/T 5037-2018 | GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | SY/T 5037-2018 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | SY/T 5037-2018 | GB/T 232 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》

GB/T 700-2006《碳素结构钢》

GB/T 706-2016《热轧型钢》

GB/T 714-2015《桥梁用结构钢》

GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》

GB/T 2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》

GB/T 2520-2017《冷轧电镀锡薄钢板》

GB/T 3077-2015《合金结构钢》

GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》

GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带》

GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T 3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 》

GB/T 4171-2008《耐候结构钢》

GB/T 6725-2017《冷弯型钢通用技术要求》

GB/T 6728-2017《结构用冷弯空心型钢》

GB/T 8731-2008《易切削结构钢》

GB/T 12754-2019《彩色涂层钢板及钢带》

GB/T 12755-2008《建筑用压型钢板》

GB/T 13793-2016《直缝电焊钢管》

GB/T 13912-2002《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》

YB/T 5327-2006《护栏波形梁用型钢》

YB/T 5346-2006《冷拉异型钢》

SY/T 5037-2018《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按照推荐性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。