2023年河北省紧固件产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

抽样数量见表1和表2。流通领域待抽样品数量不足时，以实际存量为样品总量进行抽取、检验和判定。连接副（配套使用）产品最低检测样品数不低于16套， 单个紧固件产品最低检测样品数不低于16个。

表1  连接副产品的抽样数量

| 序号 | 产品类型 | 抽取样品数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验用 样品数量 | 备用 样品数量 |  |
| 1 | 钢结构用大六角头高强度螺栓连接副 | 31套 | 31套 | 一套连接副应包含一个螺栓、一个螺母和两个垫圈 |
| 2 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 | 31套 | 31套 | 一套连接副别应包括一个螺栓、一个螺母和一个垫圈 |
| 3 | 非钢结构用配套高强度螺栓（螺柱）和螺母 | 32套 | 32套 | 一套样品应包括一个螺栓（或螺柱）、一个螺母 |

表2   螺栓、螺钉、螺柱或螺母和垫圈产品的抽样数量

| 序号 | 产品类型 | 抽取样品数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验用样品数量 | 备用样品数量 |
| 1 | 螺栓、螺钉或螺柱 | 32只 | 32只 |
| 2 | 螺母 | 32只 | 32只 |
| 3 | 垫圈/垫片 | 16只 | 16只 |

2 抽查产品名称及执行标准

表3  产品名称及执行标准

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构用大六角头高强度螺栓连接副 | GB/T 1231-2006 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 |
| 2 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 | GB/T 3632-2008 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 |
| 3 | 非钢结构用配套高强度螺栓（螺柱）和螺母 | GB/T 3098.1-2010 GB/T 3098.2-2015 | 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 《紧固件机械性能 螺母》 |
| 4 | 螺栓、螺钉或螺柱 | GB/T 1228-2006 GB/T 3098.1-2010 DL/T 284-2021 GB/T 5781-2016 GB/T 5780-2016 GB/T 3632-2008 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓》 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》 《六角头螺栓 全螺纹 C级》 《六角头螺栓 C级》 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 |
| 5 | 螺母 | GB/T 1229-2006 GB/T 1231-2006 DL/T 284-2021 GB/T 3098.2-2015 GB/T 3632-2008 | 《钢结构用高强度大六角螺母》 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》 《紧固件机械性能 螺母》 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 |
| 6 | 垫圈/垫片 | GB/T 1230-2006 GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | 《钢结构用高强度垫圈》 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 |

3 检验依据

表4  连接副产品的检测项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能 | 1 | 标志 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | B | 否 |
|  | 2 | 螺栓的楔负载试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | B | 否 |
|  | 3 | 螺栓芯部硬度 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 230.1-2018 GB/T 4340.1-2009 | B | 否 |
|  | 4 | 螺栓脱碳试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 3098.1-2010 | B | 否 |
|  | 5 | 螺母保证载荷 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 3098.2-2015 | B | 否 |
|  | 6 | 螺母硬度 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 230.1-2018 GB/T 4340.1-2009 | B | 否 |
|  | 7 | 垫圈硬度 |  | B | 否 |
|  | 8 | 连接副扭矩系数 | GB/T 1231-2006 | B | 否 |
|  | 9 | 连接副紧固轴力 | GB/T 3632-2008 | B | 否 |
| 备注 | 1、长径比l/d≤3的螺栓，不做楔负载试验。长径比l/d大于3的螺栓，不做硬度试验。 2、出厂超过6个月的连接副不做连接副扭矩系数试验。 3、当螺栓长度l小于GB/T 3632-2008中表13中规定数值时，可不进行紧固轴力试验。 4、根据具体的性能等级选择对应项目。 |  |  |  |  |

表5  螺栓、螺钉、螺柱或螺母和垫圈产品的检测项目

| 分类 | 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能 | 1 | 螺栓、螺钉或螺柱 | 尺寸 | GB/T 1228-2006 GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 5780-2016 GB/T 5781-2016 DL/T 284-2021 | B | 否 |
|  | 2 |  | 标志/标记 | GB/T 1228-2006 GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | B | 否 |
|  | 3 |  | 楔负载试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 3098.1-2010 DL/T 284-2021 | B | 否 |
|  | 4 |  | 硬度试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 230.1-2018 GB/T 4340.1-2009 GB/T 3098.1-2010 DL/T 284-2021 | B | 否 |
|  | 5 |  | 脱碳层试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 3098.1-2010 DL/T 284-2021 | B | 否 |
|  | 1 | 螺母 | 尺寸 | GB/T 1229-2006 GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 DL/T 284-2021 | B | 否 |
|  | 2 |  | 标志/标记 | GB/T 1229-2006 GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | B | 否 |
|  | 3 |  | 保证载荷试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 DL/T 284-2021 | B | 否 |
|  | 4 |  | 硬度试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 230.1-2018 GB/T 4340.1-2009 DL/T 284-2021 | B | 否 |
|  | 1 | 垫圈 | 尺寸 | GB/T 1230-2006 GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | B | 否 |
|  | 2 |  | 硬度试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB/T 230.1-2018 GB/T 4340.1-2009 | B | 否 |
| 备注 | 1.长径比l/d≤3的螺栓，不做楔负载试验。长径比l/d大于3的螺栓，不做硬度试验。 2.根据具体的性能等级选择对应项目。 |  |  |  |  |  |

重要程度分级：A类-极重要质量项目，B类-重要质量项目，C类-一般质量项目

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4 判定规则

4.1依据标准

GB/T 1228-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓》

GB/T 1229-2006《钢结构用高强度大六角螺母》

GB/T 1230-2006《钢结构用高强度垫圈》

GB/T 1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》

GB/T 3632-2008《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》

GB/T 5780-2016《六角头螺栓 C级》

GB/T 5781-2016《六角头螺栓 全螺纹 C级》

GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》

GB/T 3098.2-2015《紧固件机械性能 螺母》

DL/T 284-2021《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》

其他现行有效的国家标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

4.2.1 单项判定原则

表6  检测用样本大小及判定组数

| 序号 | 检验项目 | 样本大小n | 判定数组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ac | Re |
| 1 | 尺寸 | 32/20/16 | 1 | 2 |
| 2 | 硬度 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 标志 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 脱碳层 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 螺栓楔负载 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 螺母保证载荷 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 连接副扭矩系数 | 8（套） | GB/T 1231-2006 3.3.1 |  |
| 8 | 连接副紧固轴力试验 | 8（套） | GB/T 3632-2008 5.3 |  |
| 注：1.Ac为合格判定数，Re为不合格判定数，当不合格样品数量大于或等于Re时，判定该单项不合格。 2. A、B级紧固件的尺寸样本大小为32，C级紧固件的尺寸样本大小为20，垫片的尺寸样本大小为16，输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母的尺寸样本大小为20。 3. 流通领域待抽样品数量不足时，以实际存量为样品总量进行抽取、检验和判定。 |  |  |  |  |

4.2.2 综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

5 附则

本细则替代《河北省市场监督管理局关于发布第二批省级产品质量监督抽查实施细则的公告》（2023年7月18日）中《2023年河北省紧固件产品质量监督抽查实施细则》。