宁波市实木复合地板产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。同时，抽取1个所抽样品的最小独立外包装箱。

- 表1实木复合地板抽样数量

| 检验样品数量 |  | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 初检样品数量 | 复验样品数量 |  |
| 约2.0m2，且不少于3块 | 约2.5 m2，且不少于6块 | 约2.5m2，且不少于6块 |

- 2 检验依据

- 表2 明示执行标准为GB/T 18103-2022的实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2022 |
|  | 静曲强度 | GB/T 18103-2022 |
|  | 弹性模量 | GB/T 18103-2022 |
|  | 含水率 | GB/T 18103-2022 |
|  | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2022 |
|  | 漆膜表面耐磨 | GB/T 18103-2022 |
|  | 漆膜硬度 | GB/T 18103-2022 |
|  | 漆膜表面耐污染 | GB/T 18103-2022 |
|  | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

- 表3 明示执行标准为GB/T 18103-2013的实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 18103-2013 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 18103-2013 |
| 4 | 含水率 | GB/T 18103-2013 |
| 5 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2013 |
| 7 | 漆膜硬度 | GB/T 18103-2013 |
| 8 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2013 |
| 9 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

- 表4 明示执行标准为LY/T 1859-2020的仿古实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离 | LY/T 1859-2020 GB/T 18103-2013 |
| 2 | 静曲强度 | LY/T 1859-2020 GB/T 18103-2013 |
| 3 | 弹性模量 | LY/T 1859-2020 GB/T 18103-2013 |
| 4 | 含水率 | LY/T 1859-2020 GB/T 18103-2013 |
| 5 | 漆膜附着力 | LY/T 1859-2020 GB/T 18103-2013 |
| 6 | 表面耐污染 | LY/T 1859-2020 GB/T 18103-2013 |
| 7 | 漆膜硬度 | LY/T 1859-2020 GB/T 18103-2013 |
| 8 | 甲醛释放量 | LY/T 1859-2020 GB 18580-2017 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18103-2013  实木复合地板

GB 18580-2017    室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

LY/T 1859-2020   仿古木质地板

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。