宁波市童鞋产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

鞋号大于170的，每批次旅游鞋产品抽取样品2双，其中1双为检验样品，1双为备用样品。

鞋号小于等于170的，每批次旅游鞋产品抽取样品3双，其中2双为检验样品，1双为备用样品。

2 检验依据

- 明示执行标准为QB/T 4331-2021 的儿童旅游鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 2673-2013 |
| 2 | 感官质量 | QB/T 4331-2021 |
| 3 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331-2021 |
| 4 | 成鞋耐折性能 | QB/T 4331-2021 |
| 5 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331-2021 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4331-2021 |
| 7 | 外底硬度 | QB/T 4331-2021 |
| 8 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 4331-2021 |
| 9 | 可触及的锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585-2014 |
| 10 | 断针 | GB 30585-2014 |
| 11 | 小附件抗拉强度 | GB 30585-2014 |
| 12 | 异味 | GB 30585-2014 |
| 13 | 皮革和毛皮中的六价铬Cr（Ⅵ）含量 | GB 30585-2014 |
| 14 | 甲醛含量 | GB 30585-2014 |

- 明示执行标准为QB/T 4546-2021的儿童皮凉鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 2673-2013 |
| 2 | 感官质量 | QB/T 4546-2021 |
| 3 | 耐折性能 | QB/T 4546-2021 |
| 4 | 耐磨性能 | QB/T 4546-2021 |
| 5 | 帮底剥离强度 | QB/T 4546-2021 |
| 6 | 外底硬度 | QB/T 4546-2021 |
| 7 | 帮带拉出强度（或帮带拔出力） | QB/T 4546-2021 |
| 8 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4546-2021 |
| 9 | 可触及的锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585-2014 |
| 10 | 断针 | GB 30585-2014 |
| 11 | 小附件抗拉强度 | GB 30585-2014 |
| 12 | 异味 | GB 30585-2014 |
| 13 | 皮革和毛皮中的六价铬Cr（Ⅵ）含量 | GB 30585-2014 |
| 14 | 甲醛含量 | GB 30585-2014 |

- 明示执行标准为QB/T 2880-2016的儿童皮鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 2673-2013 |
| 2 | 感官质量 | QB/T 2880-2016 |
| 3 | 耐折性能 | QB/T 2880-2016 |
| 4 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 |
| 5 | 剥离强度 | QB/T 2880-2016 |
| 6 | 外底硬度 | QB/T 2880-2016 |
| 7 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2880-2016 |
| 8 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2016 |
| 9 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2880-2016 |
| 10 | 可触及的锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585-2014 |
| 11 | 断针 | GB 30585-2014 |
| 12 | 小附件抗拉强度 | GB 30585-2014 |
| 13 | 异味 | GB 30585-2014 |
| 14 | 皮革和毛皮中的六价铬Cr（Ⅵ）含量 | GB 30585-2014 |
| 15 | 甲醛含量 | GB 30585-2014 |

- 明示执行标准为GB 25036-2021的布面童胶鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底 | 拉伸强度 | GB 25036-2021 |
| 2 |  | 拉断伸长率 | GB 25036-2021 |
| 3 |  | 硬度 | GB 25036-2021 |
| 4 | 围条与鞋帮 | 粘合强度 | GB 25036-2021 |
| 5 | 衬里和内底（内垫） | 耐摩擦色牢度（沾色） | GB 25036-2021 |
| 6 | 外观质量 |  | GB 25036-2021 |
| 7 | 可触及的锐利边缘和锐利尖端 |  | GB 30585-2014 |
| 8 | 断针 |  | GB 30585-2014 |
| 9 | 小附件抗拉强度 |  | GB 30585-2014 |
| 10 | 异味 |  | GB 30585-2014 |
| 11 | 甲醛含量 |  | GB 30585-2014 |
| 12 | 标志 |  | GB 25036-2021 HG/T 2403-2018 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 4546-2021     儿童旅游鞋

GB 30585-2014     儿童鞋安全技术规范

QB/T 4546-2021    儿童皮凉鞋

QB/T 2880-2016    儿童皮鞋

GB 25036-2021     布面童胶鞋

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。